《绿色设计产品评价技术规范 发泡海绵枕垫》

编制说明

（征求意见稿）

1 工作简况

- 1.1 任务来源

根据中国轻工业联合会中轻联综合[2020]146号文件《关于下达《绿色设计产品评价技术规范 汽车内饰抗菌人造革和合成革》等7项中国轻工业联合会团体标准计划的通知》，计划编号：2020016，项目名称“绿色设计产品评价技术规范 发泡海绵枕垫”进行制定，主要起草单位：福建大方睡眠科技股份有限公司，本项目计划完成时间2022年。

1.2 主要工作过程

（1）项目准备阶段

发泡海绵枕垫（简称海绵枕垫）是指具有一定弹性的柔软性聚氨酯泡沫塑料，它是用量最大的一种聚氨酯产品。产品主要有高回弹泡沫(HRF)、块状海绵、慢回弹泡沫、自结皮泡沫(ISF)、和半硬质吸能泡沫等。海绵枕垫的泡孔结构多为开孔的。一般具有密度低、弹性回复好、吸音、透气、保温等性能，主要用作家具垫材、交通工具座椅垫材、各种软性衬垫层压复合材料。工业和民用上也把软泡用作过滤材料、隔音材料、防震材料、装饰材料、包装材料及隔热保温材料等。该产品在汽车配件中的应用领域十分广泛。海绵枕垫按生产工艺可分为块状泡沫及模塑软泡，前者是通过连续法工艺生产的大体积泡沫再切割成所需形状的泡沫制品，而模塑软泡一般为间隙法生产，原料直接在模具中发泡成型，即制成所需形状的泡沫制品。模塑泡沫按熟化方式分，可分为热熟化软泡和冷熟化软泡。海绵枕垫的生产最早采用预聚体法，即先由聚醚多元醇和过量的TDI反应，制成含有游离NCO基的预聚体，然后再与水、催化剂、稳定剂等混合制成泡沫塑料。预聚法生产流程长，成本高，仅在一些特殊产品的生产中采用。

1958年底，美国莫贝公司和联碳公司采用了催化活性高的三亚乙基二胺作为发泡催化剂，并结合采用有机硅表面活性剂配方，开发了“一步法”工艺技术。这是泡沫生产技术的重大突破，至今还在广为采用。目前的普通海绵枕垫几乎都是用一步法生产，即各种物料通过计量直接进入混合头混合，一步制造泡沫塑料。依其生产方式之不同，可分为连续式和间歇式。

进入21世纪，海绵枕垫中大多数是用聚醚多元醇生产的，大部分为通用软泡（块状泡沫为主）和高回弹软泡，还有一少部分特种软泡，如超柔软泡沫塑料、高承载泡沫塑料、亲水性软泡、吸音泡沫塑料和过滤用软泡等。

我国2020年海绵枕垫产量超过600万吨是世界第一生产大国和出口大国。

（2）起草阶段

本标准计划下达后，本标准主要起草单位福建大方睡眠科技股份有限公司牵头，按照中国轻工业联合会综合业务部的要求，于2022年2月12日在福建省泉州市召开了中轻联团体标准“绿色设计产品评价技术规范  发泡海绵枕垫”起草工作组成立暨团体标准初稿讨论会。成立了以福建大方睡眠科技股份有限公司为组长，昆山阿喀斯检测科技服务有限公司等为组员的标准起草工作组。标准起草小组根据进度安排，首先查阅了国内外相关资料，经过细致的文献调研，未查到关于“绿色设计产品评价技术规范 发泡海绵枕垫”的相关标准。在国内，目前发布实施了GB/T 37866-2019《绿色产品评价 塑料产品》、GB/T 32161-2015《生态设计产品评价通则》、GB/T 33761-2017《绿色产品评价通则》、T/CNLIC 0002-2019《绿色设计产品技术规范 水性和无溶剂人造革和合成革》等文件可供参考。在本标准编制过程中，参考了上述文件主要框架内容，分别为范围、规范性引用文件、术语和定义、评价要求和评价方法；起草小组结合国内外海绵枕垫的市场发展和现状，确立了本标准的主题框架及主要指标要求。

起草工作组在工作过程中广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料，对“绿色设计产品评价技术规范 发泡海绵枕垫”标准起草计划及市场发展趋势等情况作了深入的研讨，明确了工作重点和进程安排。标准讨论稿形成后，起草工作组对标准中的主要内容进行多次研讨，最终修改完善形成了标准征求意见讨论稿和编制说明。起草工作组于2022年6月11日召开了征求意见讨论稿视频研讨会，会后根据会上专家提出的修改意见完成征求意见稿和标准编制说明并上报中轻联质量标准部综合处。

1.3 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由福建大方睡眠科技股份有限公司、昆山阿喀斯检测科技服务有限公司等共同起草。

本标准主要起草人：          。

所做的工作：     任起草工作组组长，全面协调标准起草工作，并负责对各阶段标准的审核。    负责本标准的具体起草与编写工作。    负责收集、分析国内外相关技术文献和资料，对海绵枕垫的生产企业进行了现场参观、工艺了解，原材料的使用，能源、能耗，制作过程分析，废水排放、废弃物处置，对流通领域的相关产品也进行了调研，对使用情况进行分析总结和归纳。   负责对各方面的意见和建议进行归纳、分析。   负责对收集的样品进行测试验证工作。    负责本标准其他材料的编制。

2 标准编制原则和主要内容

2.1  标准编制原则

本标准编制过程中，主要体现如下原则：

- 注意与相关领域法律、法规和规章、国家与行业标准等的兼容和协调一致，兼顾行业的特点，有利于标准的执行；

- 要求所述内容具有规范性、科学性、先进性、合理性和可行性；

- 产品及产品的技术指标力求简洁、实用性强，减少相关企业的测试费用；

- 结合我国行业内常用的试验方法，完善及确定了标准中各项目的测试方法。

- 调研了解目前海绵枕垫生产与使用的现状，结合现有标准，做到因地制宜，确保标准编制的科学性、合理性、经济性和可行性。多方征求地方和行业专家意见，力求标准具有较高的技术含量和较强的可操作性。进行多种规格产品试验验证，保证本标准在的先进性。

本标准在编制过程中，汲取了对于本标准中有利于控制产品检测、验证的技术要求和方法。主要依据了如下标准：

# GB/T 6670 软质泡沫聚合材料　落球法回弹性能的测定

GB/T 11039.2 纺织品 色牢度试验  耐大气污染物色牢度第2部分：燃气烟熏

GB/T 16483 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001  质量管理体系  要求

GB/T 22048-2015  玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 24040  环境管理  生命周期评价  原则与框架

GB/T 24044  环境管理  生命周期评价  要求与指南

GB/T 27630-2011 乘用车内空气质量评价指南

GB/T 29778  纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估

GB/T 30512-2014  汽车禁用物质要求

GB/T 32161－2015  生态设计产品评价通则

GB/T 32162－2015  生态设计产品标识

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 33761－2017  绿色产品评价通则

GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

QB/T 4873 人造革合成革试验方法  实验室光源暴露法

QC/T 941-2013  汽车材料中汞的检测方法

QC/T 942-202X  汽车材料中六价铬的检测方法

QC/T 943-2013  汽车材料中铅、镉的检测方法

QC/T 944—2013 汽车材料中多溴联苯（PBBs）和多溴二苯醚（PBDEs）的检测方法

2.2  主要内容

2.2.1范围

本标准规定了发泡海绵枕垫（以下简称海绵枕垫）绿色设计产品的术语和定义、评价要求、产品生命周期和评价方法。

本标准适用于发泡海绵枕垫的绿色设计产品评价。

2.2.2评价指标要求

本标准参照T/CNLIC 0002-2019标准体系中评价指标的分级要求，海绵枕垫为绿色设计产品的特性指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括能源属性、资源属性、环境属性和品质属性四类指标。二级指标是四类一级指标中具体评价项目，包括了指标名称、基准值和判定依据等信息。

本标准能源属性、资源属性、环境属性也参照了已发布的T/CNLIC 0002-2019。

能源属性根据本行业特点采用单位产品综合能耗指标来表征能源属性的要求，由于没有相关的国家和行业标准可供参考执行，本标准根据走访和采取的试验验证数据，根据目前行业状况，采用行业前三名头部先进企业的数据以保证本标准先进性的要求，将单位产品综合能耗指标确定为≤220tce/104t。见表1。

- 单位产品能源属性指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 | 判定 依据 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源属性 | 单位产品综合能耗 | tce/104t | 220 | 按附录A.1计算，并提供证明材料 | 产品 生产 |

环境属性同样由于没有相关的国家和行业标准可供参考执行，本标准根据走访和采取的试验验证数据，根据目前采用头部先进企业数据以保证标准先进性的要求，见表2.

本标准资源属性指标在参考已发布的T/CNLIC 0002-2019基础上，根据海绵枕垫行业特点调整如下（见表1）：

---水重复利用率按照GB/T 37866-2019《绿色产品评价 塑料产品》中的指标要求大于95%。

--- 控制温室气体排放、减缓 气候变化已成为国际社会关注的热点，2019年1月1日，《蒙特利尔议定书》基加利修正案正式生效，2019年1月1日，《蒙特利尔议定书》基加利修正案正式生效，标志着全球温室气体减排迈出重要的一步。 按照计划, 基加利修正案将分3个阶段落实, 即大部分发达国家从2019年开始削减HFCs, 当年在基线水平上削减10%, 到2036年削减85%; 发展中国家将于2024年冻结HFCs的消费水平, 并从2029年开始削减, 当年削减10% , 到2045年削减80%；中国作为发展中国家将于2024年完成HFCs消费水平冻结工作。为此增加了“不使用氟氯化碳（CFC）、氢氯氟碳化物（HCFC）、氢氟碳化物（HFC）、二氯甲烷作为发泡剂”，判定依据“企业自我声明并提供化学品清单和证明材料”；见下表：

- 资源属性指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 | 判定依据 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 水重复利用率 | % | ≥95 | 按附录A.2计算，并提供证明材料 | 产品 生产 |
| 3 |  | 不使用氟氯化碳（CFC）、氢氯氟碳化物（HCFC）、氢氟碳化物（HFC）、二氯甲烷作为发泡剂。 | mg/kg | 不应检出 | 企业自我声明并提供化学品清单和证明材料 | 原辅材料采购 |
| 4 |  | 氯乙烯单体 | mg/kg | ≤5 |  |  |

-- 品质属性由于在原材料或产品的生产过程中使用到各类化学物质，这些化学物质或多或少的残留于产品中，这些残留的化学物质对人体健康产生影响，因此这些有害化学物质的限量应在符合国家强制性标准要求基础上，对人体的伤害越少越好，考虑到海绵枕垫主要用于汽车内饰材料和床垫等家居用品，所以本标准采用目前国内技术水平最高的相关标准规定有关指标。挥发性有机化合物按照GB/T 27630-2011《乘用车空气质量指南》国家标准方法检测，指标参照修订中GB 27630要求；禁用物质采纳指标GB/T 30512-2014《汽车禁用物质》，邻苯类6增塑剂指标采用GB 6675《玩具安全》国家强制标准指标。为突出本标准产品品质特性对耐光照色牢度、耐酚色牢度、烟熏色牢度、慢回弹回复时间、落球回弹率等几项特异性品质做了规定，由于没有相关国行标可供参考，我们查阅到牵头起草单位的有关专利，采用专利中的指标并经验证后规定了指标。见表3.

- 品质属性指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 | 判定依据 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 品质属性 | 挥发性有机化合物 | 甲醛 | mg/m3 | ≤0.10 | 按GB/T 27630-2011检测并提供检测报告 | 产品生产 |
|  |  |  | 乙醛 |  | ≤0.20 |  |  |
|  |  |  | 丙烯醛 |  | ≤0.05 |  |  |
|  |  |  | 苯 |  | ≤0.06 |  |  |
|  |  |  | 甲苯 |  | ≤1.00 |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | ≤1.00 |  |  |
|  |  |  | 乙苯 |  | ≤1.00 |  |  |
|  |  |  | 苯乙烯 |  | ≤0.26 |  |  |
| 6 |  | 禁用物质 （指标满足 GB/T 30512-2014） | 汞 | mg/kg | ≤1000 | 按QC/T 941-2013检测并提供检测报告 |  |
|  |  |  | 六价铬 |  | ≤1000 | 按QC/T 942-2013检测并提供检测报告 |  |
|  |  |  | 铅 |  | ≤1000 | 按QC/T 943-2013检测并提供检测报告 |  |
|  |  |  | 镉 |  | ≤100 |  |  |
|  |  |  | 多溴联苯 |  | ≤1000 | 按QC/T 944—2013检测并提供检测报告 |  |
|  |  |  | 多溴二苯醚 |  | ≤1000 |  |  |
| 8 |  | 多环芳烃 （见附录G） | 每个单项 | mg/kg | ≤1 | 按QC/T 1131—2020检测并提供检测报告 |  |
|  |  |  | 总量 |  | ≤50 |  |  |
| 9 |  | 有害染料 （见附录D） | 可分解芳香胺染料 | mg/kg | ≤20 | 按GB/T 17592-2011和GB/T 23344-2009检测并提供检测报告 |  |
| 10 |  | 游离和水解的甲醛 |  | mg/kg | ≤20 | 按GB/T 2912.1-2009检测并提供检测报告 |  |
| 11 |  | 邻苯二甲酸酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP） | mg/kg | 每项 ≤1000 总量 ≤1000 | 按GB/T 20388-2016检测并提供检测报告 |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP） |  |  |  |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二异癸酯 （DIDP） |  |  |  |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二异壬酯 （DINP） |  |  |  |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二丁酯 （DBP） |  |  |  |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸丁苄酯 （BBP） |  |  |  |  |
| 12 |  | 耐光照色牢度 |  | 级 | ≤4 | 按QB/T4873检测并提供检测报告 |  |
| 13 |  | 耐酚色牢度 |  | 级 | ≤4 | GB/T29778检测并提供检测报告 |  |
| 14 |  | 烟熏色牢度 |  | 级 | ≤4 | 按GB/T11039检测并提供检测报告 |  |
| 15 |  | 慢回弹回复时间 |  | s | ≤5 | 按GB/T 6670检测并提供检测报告 |  |
| 16 |  | 落球回弹率 |  | % | ≤8 |  |  |

2.3解决的主要问题

工业化领域的绿色化升级，是解决资源、原材料缺乏的有效途径。绿色发展的基本载体就是绿色化的生产、生活方式，绿色设计是实现绿色生产、生活的重要途径。近年来中国消费者对质优、安全、环保的高品质产品需求正不断增长，然而国内中高端绿色环保产品的有效供给目前并不充足。《中国制造2025》、《生态文明体制改革总体方案》、《关于加快推进生态文明建设的意见》强调绿色发展在国民经济和社会生活中的重要作用，并提出建立统一的绿色设计产品、认证、标识等体系的相关要求。汽车用海绵枕垫量大面广，都与消费者紧密相关，这些产品是否绿色，民众很关心。

与国际先进技术相比较，国内市场还在成长阶段，各种参差不齐的工艺技术具存，具体表现在：

从能源属性角度看来，相比较国际先进主流的流延挤出等工艺，国内简单的一步法技术还在使用，在能耗和制程上尚需进一步优化，单位产品综合能耗的节约也有很大提升空间。

从资源属性角度看来，国内业界单位产品取水量和水重复利用率两项指标以及生产过程中所用到化学物质，其限用物质要求尚未完全明确要求。

从环境属性角度看来，随着国家环保法规对传统人造革行业约束进一步增强，特别是新的环保法 “水十条”和“大气十条”的严格执行，“生态”问题已成为海绵枕垫行业的生命线和超强的约束条件，单位产品的废水产生量、化学需氧量产生量和挥发性有机物产生量方面都急需严格予以规范。

从品质属性角度看来，目前国际上的各大汽车厂商和家居品牌商，已经逐步要求海绵枕垫产品无害化，从生产到产品实现海绵枕垫产品有害化学物质零排放。满足消费者安全健康使用。

按照《绿色制造标准体系建设指南》的要求，制定《绿色设计产品评价技术规范 海绵枕垫》团体标准，构建轻工业绿色制造标准体系，对于规范海绵枕垫行业绿色转型发展意义重大。该类产品绿色设计产品评价系列标准的制定与实施，将会持续推进产品生命周期绿色管理，以推广产品绿色设计共性技术，采用高性能、绿色环保的新材料，开发具有无害化、绿色环保、高品质等特性的绿色产品，推动绿色海绵枕垫材料领跑，支撑构建绿色制造体系，加快本行业绿色转型，建设“资源节约型、环境友好型”的绿色生态产业将会发挥重要的作用。同时，对该行业节能降耗、保护环境、消除国外技术贸易壁垒、扩大应用、实现有毒有害化学物质零排放具有重要意义。

3  主要试验（或验证）情况分析

标准起草小组随机调查了5家国内海绵枕垫生产企业的相关情况，同时抽取和收集了这5家公司的海绵枕垫样品共计10件，抽样单位和产品基本涵盖行业具有代表性的企业，由昆山阿喀斯检测科技服务有限公司对抽检的样品按品质属性指标要求进行了试验验证，并汇总编制了试验验证数据报告。通过验证试验及对数据的分析整理，技术内容合理、可行，具有较强的适用性。

试验结果见下表。

表4 试验结果

| 序号 | 指标 |  | 单位 | 基准值 | 试验结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |  |
| 5 | 挥发性有机化合物 | 甲醛 | mg/m3 | ≤0.10 | 未检出 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 乙醛 |  | ≤0.20 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | 未检出 |  |
|  |  | 丙烯醛 |  | ≤0.05 | 未检出 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 苯 |  | ≤0.06 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.12 |  |
|  |  | 甲苯 |  | ≤1.00 | 0.65 | 未检出 | 1.33 | 0.32 | 未检出 |  |
|  |  | 二甲苯 |  | ≤1.00 | 0.89 | 未检出 | 未检出 | 0.76 | 未检出 |  |
|  |  | 乙苯 |  | ≤1.00 | 未检出 | 未检出 | 0.54 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 苯乙烯 |  | ≤0.26 | 未检出 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 0.16 |  |
| 6 | 禁用物质 | 汞 | mg/kg | ≤1000 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 六价铬 |  | ≤1000 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 铅 |  | ≤1000 | 未检出 | 未检出 | 35 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 镉 |  | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 多溴联苯 |  | ≤1000 | 未检出 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 多溴二苯醚 |  | ≤1000 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 8 | 多环芳烃 | 每个单项 | mg/kg | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |  |
|  |  | 总量 |  | ≤50 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 9 | 有害染料 | 可分解 芳香胺染料 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 10 | 游离和水解的甲醛 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 11 | 邻苯二甲酸酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP） | % | ≤0.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＞10000 |  | 未检出 |
|  |  | 邻苯二甲酸 二正辛酯 （DNOP） |  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 邻苯二甲酸 二异癸酯 （DIDP） |  |  | 未检出 | 320 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 邻苯二甲酸 二异壬酯 （DINP） |  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 邻苯二甲酸 二丁酯 （DBP） |  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 邻苯二甲酸 丁苄酯 （BBP） |  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |

表5试验结果

| 序号 | 指标 |  | 单位 | 基准值 | 试验结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# |  |
| 5 | 挥发性有机化合物 | 甲醛 | mg/m3 | ≤0.10 | 0.08 | 0.11 | 未检出 | 0.05 | 未检出 |  |
|  |  | 乙醛 |  | ≤0.20 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 丙烯醛 |  | ≤0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 苯 |  | ≤0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 甲苯 |  | ≤1.00 | 0.56 | 1.10 | 1.87 | 0.56 | 未检出 |  |
|  |  | 二甲苯 |  | ≤1.00 | 1.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 乙苯 |  | ≤1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.84 |  |
|  |  | 苯乙烯 |  | ≤0.26 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | 未检出 | 未检出 |  |
| 6 | 禁用物质 | 汞 | mg/kg | ≤1000 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 六价铬 |  | ≤1000 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 铅 |  | ≤1000 | 860 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 镉 |  | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 多溴联苯 |  | ≤1000 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 多溴二苯醚 |  | ≤1000 | 未检出 | ＞10000 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 8 | 多环芳烃 | 每个单项 | mg/kg | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |  |
|  |  | 总量 |  | ≤50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 9 | 有害染料 | 可分解 芳香胺染料 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 10 | 游离和水解的甲醛 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 11 | 邻苯二甲酸酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP） | % | ≤0.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 邻苯二甲酸 二正辛酯 （DNOP） |  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 邻苯二甲酸 二异癸酯 （DIDP） |  |  | 未检出 | 320 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 邻苯二甲酸 二异壬酯 （DINP） |  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 邻苯二甲酸 二丁酯 （DBP） |  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 邻苯二甲酸 丁苄酯 （BBP） |  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |

由试验结果看来，抽样检测80%以上的结果满足本绿色海绵枕垫品质属性要求的。

4  标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

5  预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

从能源属性指标考核看来，单位产品综合能耗采用头部企业指标要求。具有先进性，标准发布实施后会带动行业节能降耗，平均单位产品能耗降低15-25%左右。社会效益显著。

从资源属性指标考核看来，节约水可产生明显的经济效益。处于整个产业链对环保的高要求，在原材料的选择和生产工艺的优化上，都严格遵循了环保绿色之路。生产过程中所用到化学物质，其限用物质要求也可满足国际先进标准和国家标准要求。

从环境属性指标考核看来，特别是新的环保法 “水十条”和“大气十条”的严格执行，“生态”问题已成为海绵枕垫行业的生命线和超强的约束条件，在单位产品的废水产生量、化学需氧量产生量和挥发性有机物产生量都达到国家环保要求。

从品质属性指标考核看来，目前国际上的各大汽车和家居品牌商，已经逐步要求海绵枕垫产品无害化，从生产到产品实现有害化学物质零排放。本标准同时可满足并高于汽车行业最新的GB/T 27630、GB 30512等标准要求。

总之，通过对海绵枕垫绿色设计评价标准的制定，进而推动该类产品本身的生态设计替代原有传统海绵枕垫、产品结构、制造工艺设计、综合利用等，从而从源头削减污染，提高资源利用效率，降低资源消耗，减轻或消除对人类健康、环境的安全风险和危害,其无毒、无害、绿色、环保产品性能完全达到世界先进国家标准，将会增加绿色海绵枕垫的有效供给，扩大出口，从而使海绵枕垫生产制造的大国迈入世界制造高端与技术强国行列。

6  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品。

本标准水平为国内领先水平。

7  在轻工绿色设计标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

轻工行业重点领域绿色标准标准体系中（2）塑料制品大类，（04）泡沫塑料。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

9  标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性团体标准。

10  贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布即实施。

- 11  废止现行相关标准的建议

- 无。

- 12  其他应予说明的事项

- 无。

- 《绿色设计产品评价技术规范 发泡海绵枕垫》

- 团体标准起草小组

- 2022年6 月11 日