《绿色设计产品评价技术规范 纤塑母粒》编制说明

（征求意见稿）

一 工作简况

- 1.1 任务来源

根据中轻联标准[2021]406号文件《关于下达<绿色设计产品评价技术规范 汽车用聚氨酯人造革合成革>等17项这个轻工业联合和团体标准计划的通知》，计划编号2021032，项目名称“绿色设计产品评价技术规范 纤塑母粒”进行制定，主要起草单位苏州世名科技股份有限公司。完成时限为2022年。

1.2 主要工作过程

（1）起草（草案、论证）阶段

计划下达后，本标准起草单位苏州世名科技股份有限公司，按照团标委的要求，于2022年05月19日在江苏省昆山市召开了团体标准“绿色设计产品评价技术规范 纤塑母粒”起草工作组成立暨团体标准初稿讨论会线上会议。成立了以苏州世名科技股份有限公司为组长，……等为组员的标准起草工作组。标准起草小组根据进度安排，首先查阅了国内外相关资料，经过细致的文献调研，未查到关于“绿色设计产品评价技术规范 纤塑母粒”的相关标准。在国内，只有GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35611-2017《绿色产品评价 纺织产品》、T/CNTAC 33-2019 《绿色设计产品评价技术规范 聚酯涤纶》、T/CNTAC 0017-2021《绿色设计产品评价技术规范 再生涤纶》、FZ/T 51019-2021《涤纶纤维色母粒》、GB/T 32161-2015《生态设计产品评价通则》、GB/T 33761-2017《绿色产品评价通则》等文件可供参考。在本标准编制过程中，参考了T/CNTAC 33-2019《绿色设计产品评价技术规范 聚酯涤纶》、FZ/T 51019-2021《涤纶纤维色母粒》两份文件主要框架内容，分别为范围、规范性引用文件、术语和定义、评价要求和评价方法。起草小组结合国内外纤塑母粒的市场发展和现状，确立了本标准的主题框架及主要指标要求。

起草工作组在工作过程中广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料，对“绿色设计产品评价技术规范 纤塑母粒”的制造现状及市场发展趋势等情况作了深入的研讨，明确了工作重点和进程安排。标准讨论稿形成后，起草工作组对标准中的主要内容进行多次研讨，修改完善形成了标准征求意见讨论稿和编制说明。

本标准起草工作组于2022年05月19日在江苏省昆山市召开了征求意见稿工作会，对工作组讨论稿进行了认真研讨和修改，最终完成标准征求意稿报中国轻工业联合会质量标准部。

- 征求意见阶段

（3）审查阶段

（4）报批阶段

1.3 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由苏州世名科技股份有限公司、……共同起草。

本标准主要起草人：……。

所做的工作：吕仕铭任起草工作组组长，全面协调标准起草工作，并负责对各阶段标准的审核。杜长森负责本标准的具体起草与编写工作。……负责收集、分析国内外相关技术文献和资料、工艺了解，对生产制造过程进行分析，并对下游企业的使用需求进行调研，对使用情况进行分析总结和归纳。……负责对各方面的意见和建议进行归纳、分析。……负责对收集的样品进行测试验证工作。 ……负责本标准其他材料的编制。

二 标准编制原则和主要内容

2.1  标准编制原则

“绿色化”体现环保、节能、节水、循环、低碳、再生等社会公益属性类要求，是经济社会发展到一定阶段的必然选择。本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，注意与相关领域法律、法规和规章、国家与行业标准等的兼容性和协调一致，以及标准的目标统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作；对难以量化的指标或内容，尽量用文字进行说明；力求简单、清晰、实用性强、适用面广，便于使用人员理解和操作，尽量满足市场需要。

本标准起草过程：

（1）主要按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》中的各项要求和规定进行编写，力求符合规范化和标准化。

（2）本标准中绿色评价指标体系框架按照GB/T 33761-2017《绿色产品评价通则》要求进行设置，标准适用范围尽可能包含所有大类产品。

（3）本标准尽量采用国内或国外普遍采用的测试方法，有选择性参考其他行业的测试方法。评价指标的选取以覆盖面广、尽可能涉及产品全生命周期所有阶段、消费者关注度高、水平与国际国外接轨、高端引领为原则。

（4）在制定过程中进行了大量数据收集和验证试验，以确保本标准的科学性和可操作性。

2.2  主要内容

2.2.1  范围

随着人们生活和消费观念的转变，环境保护政策的推进，纤塑母粒正朝低污染、环保型的方向发展。本标准将纤塑母粒，嵌入“全生命周期”理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、产品生产、使用、回收、处理等各个环节对资源造成的影响。在技术可行和经济合理的前提下，具有能源消耗少、污染排放低、环境影响小、对人体健康无害、便于回收再利用的符合产品性能和安全要求的产品。

本标准规定了纤塑母粒绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、产品生命周期评价方法及评价报告编制方法、评价结论。

本标准适用于纤塑母粒的绿色设计产品评价。

2.2.2  术语和定义

2.2.2.1 GB/T 32161-2015、GB/T 33761-2017等标准中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

2.2.2.2

绿色设计 green-design

生态设计 eco-design

按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。

[来源：GB/T 32161-2015，3.2]

2.2.2.3

绿色设计产品  green-design product

生态设计产品  eco- design product

符合绿色设计理念和评价要求的产品。即在原材料获取、产品生产、使用、废弃处置等全生命周期过程中，在技术可行和经济合理的前提下，具有能源消耗少、污染排放低、环境影响小、对人体健康无害、便于回收再利用的符合产品性能和安全要求的产品。

[来源：GB/T 32161-2015，3.3，有修改]

2.2.2.4

评价指标基准值  reference value of assessment indicator

为评价绿色产品而设定的指标参照值。

[来源：GB/T 33761-2017，3.2]

2.2.2.5

生命周期  life cycle

产品系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。

[来源：GB/T 24040-2008，3.1]

2.2.2.6

生命周期评价  life cycle assessment

对一个产品系统的生命周期中输入、输出及其潜在环境影响的汇编和评价。

[来源：GB/T 24040-2008，3.2]

2.2.2.7

纤塑母粒  masterbatch for fiber and plastic

纤塑母粒是指用于纤维和塑料的母粒，母粒是以载体树脂、填料和各种助剂为原料，经挤出造粒得到，分为普通填充母粒、色母粒和功能母粒。

2.2.3  评价要求

本文件评价指标的设置（1）选取消费者关注度高、消费升级急需、生态环境影响大的产品作为绿色产品评价对象；（2）指标选取的生命周期原则，即从原材料获取、产品生产、运输、废弃后处理处置等生命周期阶段出发，系统分析各阶段的资源能源消耗、生态环境影响及人体健康安全影响因素，选取能够表征产品绿色特性的指标构成绿色产品评价指标体系；（3）绿色与质量的融合性原则，即产品绿色性能的提升不应牺牲产品的质量性能，高质量是绿色产品的前提，绿色性能和质量性能共同作为绿色产品的评价；（4）产品和企业的双绿色原则，即绿色企业是绿色产品的基础和保障，绿色产品的评价不应仅关注产品本身的绿色化，也应兼顾产品生产企业的绿色化，产品和企业的双绿色共同构成绿色产品的评价边界。

本文件评价指标包括能源属性指标、资源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。

本文件明确了采用指标符合性评价的方法，并要求同时符合产品绿色指标要求和企业基本要求。

2.2.3.1 基本要求

企业宜采用国家鼓励的、符合国家产业和技术政策发展方向的先进技术和工艺。不应采用国家或有关部门明确淘汰或禁止的技术、生产工艺、装备及相关物质。

一般固体废弃物的贮存、处置场的建设、运行和污染监管应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存与污染控制及监管应按照GB 18597的相关规定执行，并应交给持有危险废物经营许可证的单位处理。

产品质量应符合国家、行业等相关产品标准的要求。

推荐采用密闭式生产。

生产企业的污染物排放应达到国家和地方污染物排放标准的要求，严格执行节能环保相关国家标准并提供污染物排放清单。

生产企业的污染物总量控制应符合GB 21902的要求。

企业安全生产标准化水平应符合AQ/T 9006的要求。

生产企业应按照 GB 17167 配备能源计量器具。

生产企业应按照 GB/T 24001、GB/T 19001 和 GB/T 45001 分别建立并运行环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系；开展能耗、物耗考核并建立考核制度，或按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系。

企业应按照《国家危险废物名录》和《危险化学品安全管理条例》建立并运行危险化学品安全管理制度，应向使用方提供符合GB/T 16483要求的产品安全技术说明书。

鼓励企业按照《企业事业单位环境信息公开办法》第九条～第十二条公开环境信息。

鼓励企业对剩余产品及包装物进行处置或回收。

2.2.3.2 评价指标要求

评价纤塑母粒为绿色设计产品的特性指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括能源属性、资源属性、环境属性和品质属性四类指标。二级指标是四类一级指标中具体评价项目，包括了指标名称、基准值和判定依据等信息。

2.2.3.2.1 能源属性指标

单位产品综合能耗是衡量纤塑母粒产品生产制造能耗水平的重要指标。单位产品综合能耗指纤塑母粒生产企业在统计期内，对实际消耗的各种能源实物量按规定的计算方法和单位分别折算为一次能源后的总和。综合能耗主要包括一次能源（如煤、 石油、天然气等）、二次能源（如蒸汽、电力等）和直接用于生产的能耗（如冷却水、压缩空气等）。综合能耗中如涉及外购能源， 则外购燃料能源一般以其实物发热量为计算基础折算为标准煤量，外购电按当量值进行计算，104kWh=1.229tce折算成标煤。企业消耗的各种能源包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统用能，不包括冬季采暖用能、生活用能和基建项目用能。具体综合能耗按照 GB/T 2589-2020《综合能耗计算通则》 计算。该指标是为了评估纤塑母粒产品在实际生产过程中的单位产品的综合能耗水平，从而为节能降耗提供基础数据。标准起草小组调研了国内五家主要纤塑母粒生产企业的单位产品综合能耗数值在……千克标煤/吨，具体如表1所示。本文件规定单位产品综合能耗小于等于80kgce/t。

表1国内五家主要纤塑母粒生产企业单位产品综合能耗

| 企业 | 企业A | 企业B | 企业C | 企业D | 企业E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品综合能耗(kgce/t) | 72.3 | 78.1 | 76.8 | 73.4 | 77.5 |

2.2.3.2.2 资源属性

纤塑母粒产品的资源属性指标要求应符合表2的要求，且不低于同期水平。具体见表2：

表2 产品资源属性

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源属性 | 新鲜水消耗量 |  | kg/t | ≤15 | 按附录A.2 计算，并提供证明材料。 |
| 2 |  | 废水重复利用率 |  | % | ≥98 | 按附录A.3计算，并提供证明材料。 |
| 3 |  | 禁用偶氮染料a（见附录C） |  | mg/kg | 不得检出 | 企业自我声明并提供化学品清单和证明材料 |
| 4 |  | 多环芳烃（PAHs）（见附录D） | 多环芳烃（PAHs）（总量） | mg/kg | ≤30 |  |
| 5 |  | 邻苯二甲酸酯（见附录E） | DEHP，DMEP，DNOP，DIDP，DINP，DnHP，DBP，BBP，DNP，DEP，DPRP，DIBP，DCHP，DIOP，DHNUP，DIHP（总量） | mg/kg | 不得检出 |  |
| 6 |  | 可迁移重金属元素含量 | 锑（Sb） | mg/kg | ≤30.0 |  |
|  |  |  | 砷（As） |  | ≤0.2 |  |
|  |  |  | 铅（Pb） |  | ≤0.2 |  |
|  |  |  | 镉（Cd） |  | ≤0.1 |  |
|  |  |  | 铬（Cr） |  | ≤2.0 |  |
|  |  |  | 六价铬（Cr6+） |  | ≤0.05 |  |
|  |  |  | 钴（Co） |  | ≤1.0 |  |
|  |  |  | 镍（Ni） |  | ≤1.0 |  |
|  |  |  | 汞（Hg） |  | ≤0.02 |  |
| 7 |  | 挥发性有机化合物（VOCs）（见附录F） |  | mg/kg | ≤100 |  |
| a 禁用偶氮染料是指可分解一个或多个偶氮基而产生附录C所列的致癌芳香胺类化合物的偶氮染料。 |  |  |  |  |  |  |

1）新鲜水消耗量

本标准调研了国内五家主要纤塑母粒生产企业的新鲜水消耗量情况，具体如表3所示。因此，本标准规定新鲜水消耗量应≤15kg/t。

表3 国内五家主要纤塑母粒生产企业新鲜水消耗量

| 企业 | 企业A | 企业B | 企业C | 企业D | 企业E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新鲜水消耗量（t/t） | 11.9 | 14.1 | 12.3 | 11.7 | 13 |

（2）废水重复利用率

本标准调研了国内五家主要纤塑母粒生产企业的废水重复利用率情况，具体如表4所示。因此，本标准规定废水重复利用率应≥98%。

表4 国内五家主要纤塑母粒生产企业废水重复利用率

| 企业 | 企业A | 企业B | 企业C | 企业D | 企业E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水重复利用率（%） | 99.1 | 98.7 | 98.5 | 99.3 | 98.5 |

2.2.3.2.3 环境属性指标

除了资源属性指标外，另一类能够反映生产过程状况和对环境影响的指标便是环境属性指标，该指标包括单位产品废气中非甲烷总烃含量、废气中颗粒物含量、昼间和夜间厂界环境噪声等方面。若这些指标较高，说明工艺相应地比较落后或管理水平较低。因此，对这些项目指标的限制，有利于推动企业进行工艺改进和提高企业的管理水平。

本标准中废水中COD含量、废水中氨氮含量执行江苏省地方标准DB32 1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表3中石油化工工业标准，括号外数值为水温＞12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。废气中非甲烷总烃含量、废气中颗粒物含量要严于GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2的标准。昼间厂界环境噪声、夜间厂界环境噪声执行GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。见表5：

表5 产品环境属性

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境属性 | 单位产品废水排放量 | kg/t | ≤0.3 | 按附录A.4计算，并提供证明材料 |
| 2 |  | 废水中COD含量 | mg/L | 符合当地污水排放标准 | 按附录A.5计算，并提供证明材料 |
| 3 |  | 废水中氨氮含量 | mg/L | ≤5 | 按附录A.6计算，并提供证明材料 |
| 4 |  | 废气中非甲烷总烃含量 | mg/m3 | ≤60 | 按附录A.7计算，并提供证明材料 |
| 5 |  | 废气中颗粒物含量 | mg/m3 | ≤20 | 按附录A.8计算，并提供证明材料 |
| 6 |  | 昼间厂界环境噪声 | dB(A) | ≤65 | 按附录A.9计算，并提供证明材料 |
| 7 |  | 夜间厂界环境噪声 | dB(A) | ≤55 |  |

（1）单位产品废水排放量

本标准调研了国内五家主要纤塑母粒生产企业的单位产品废水排放量情况，具体如表6所示。因此，本标准规定单位产品废水排放量应≤0.3 kg/t。

表6 国内五家主要纤塑母粒生产企业单位产品废水排放量

| 企业 | 企业A | 企业B | 企业C | 企业D | 企业E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品废水排放量（kg/t） | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.19 |

2.2.3.2.4 品质属性

由于产品在生产过程中使用到各类化学物质，这些化学物质可能引入一些有害化学物质，对人体健康产生影响，因此这些有害化学物质的限量应在符合国家强制性标准要求基础上，对人体的伤害越少越好。本标准品质属性中的技术指标和限值要求，参考了FZ/T 51019-2021《涤纶纤维色母粒》，以及T/CNTAC 52-2020《绿色设计产品评价技术规范 再生涤纶》，对纤塑母粒产品的物理属性、可萃取的重金属、多环芳烃（PAHs）、邻苯二甲酸酯、挥发性有机化合物（VOCs）等指标做了相应的要求，见表7。

表7  产品品质属性

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品质属性 | 物理属性 | 异状母粒含量（质量分数） |  | % | ≤0.40 | 提供第三方检测报告 |
|  |  |  | 百粒重 |  | g | M1a±0.20 |  |
|  |  |  | 压滤值 |  | MPa | ≤2.0 |  |
|  |  |  | 含水率 |  | % | ≤0.3 |  |
|  |  |  | 母粒批差b | △E（CMC 2:1） | / | ≤1.0 |  |
|  |  |  |  | （灰卡）/级 | / | ≥4-5 |  |
| 2 |  | 可萃取的重金属 | 锑（Sb） |  | mg/kg | ≤30.0 | 提供第三方检测报告 |
|  |  |  | 砷（As） |  |  | ≤1.0 |  |
|  |  |  | 铅（Pb） |  |  | ≤1.0 |  |
|  |  |  | 镉（Cd） |  |  | ≤0.1 |  |
|  |  |  | 铬（Cr） |  |  | ≤2.0 |  |
|  |  |  | 六价铬（Cr6+） |  |  | 0.05 |  |
|  |  |  | 钴（Co） |  |  | ≤4.0 |  |
|  |  |  | 镍（Ni） |  |  | ≤4.0 |  |
|  |  |  | 汞（Hg） |  |  | ≤0.02 |  |
| 3 |  | 多环芳烃（PAHs）（见附录D） | 多环芳烃（PAHs）（总量） |  | mg/kg | ≤15 | 提供第三方检测报告 |
| 4 |  | 邻苯二甲酸酯（见附录E） | DEHP，DMEP，DNOP，DIDP，DINP，DnHP，DBP，BBP，DNP，DEP，DPRP，DIBP，DCHP，DIOP，DHNUP，DIHP（总量） |  | mg/kg | 不得检出 | 提供第三方检测报告 |
| 5 |  | 挥发性有机化合物（VOCs）（见附录F） |  |  | mg/kg | ≤100 | 提供第三方检测报告 |
| M1 a为百粒重中心值，范围一般为2.00g~3.50g，具体由供需双方协商确定。 b 出厂检验采用目视法判断批差等级，仲裁时仪器法测试△E，浅灰、浅棕、军绿色等颜色批差由供需双方协商确定。CMC（l:c）是色差公式，l表示明度加权值，调节明度的相对宽容量；c表示彩度加权值，调节彩度的相对宽容量。行业不同，可以通过调节l或c的值，调整明度和饱和度对总色差的影响程度。对于色母粒产品而言，一般取l=2，c=1，即CMC（2:1）。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 生命周期评价说明

2.3.1 研究意义

随着我国经济社会和科学技术的发展，现代社会对生态、环保的要求不断提高，“生态优先、绿色发展”逐渐成为提升我国制造业核心竞争力的关键要素。工业化领域的绿色化升级，是解决资源、原材料缺乏的有效途径。绿色发展的基本载体就是绿色化的生产、生活方式，绿色设计是实现绿色生产、生活的重要途径。近年来中国消费者对质优、安全、环保的高品质产品需求正不断增长，然而国内中高端绿色环保产品的有效供给目前并不充足。《中国制造2025》、《生态文明体制改革总体方案》、《关于加快推进生态文明建设的意见》强调绿色发展在国民经济和社会生活中的重要作用，并提出建立统一的绿色设计产品、认证、标识等体系的相关要求。

母粒应用领域广泛，主要服务对象是塑料行业和纤维行业等。随着环保压力的日益增大，化学纤维用母粒将迎来更广大的市场前景。同时，差别化纤维是纤维制造企业提高利润率和产品附加值的重要途径，随着国内差别化纤维产品的持续增长，将带动化学纤维功能母粒市场的快速发展。我国塑料制品的产销量都位居全球首位，其中塑料制品产量占世界总产量的比例约为20%。随着社会的进步和科技的发展，塑料加工工业正在从传统产业向现代制造业转型升级，使用方便、利于清洁化生产的塑料母粒和功能母粒占塑料着色剂和功能助剂的比例有逐渐上升的趋势。

随着环保意识的提高，以及欧美国家的绿色认证壁垒对我国纺织和塑料产品的限制日益严格，纺织和塑料原材料供应链体系中，对于原材料的绿色认证和制造企业的社会责任要求日益严格，因此，纺织和塑料行业迫切需要建立覆盖主要产品的绿色设计产品评价技术规范，而母粒作为影响纤维和塑料性能和绿色认证的重要原材料，更迫切需要制定相应的绿色设计产品评价技术规范。纤塑母粒是指用于纤维和塑料的母粒，含填充母粒、色母粒和功能母粒。采用特殊加工工艺将颜料或功能性粉体、助剂、载体等进行混炼、分散、挤出、造粒得到母粒，有利于环境保护、包装、运输和储存，并且提高了产品质量和性能。《绿色设计产品评价规范 纤塑母粒》标准的制定和实施，将为纤维和塑料母粒的绿色设计产品评价提供指导和帮助，有助于提高纤维和塑料母粒制造企业的社会责任感，消除纺织、塑料及其深加工产品出口和销售的绿色认证壁垒，促进全行业健康发展。

本文件通过生命周期研究，得出纤塑母粒的环境影响量化数据，直观地评估纤塑母粒生产过程的变化对环境影响带来的变化，督促企业在产品设计与开发、生产、运输、过期产品的收集处理过程推进绿色设计或绿色化改进方案，采用高性能、绿色环保的新材料，开发具有无害化、绿色环保、高品质等特性的绿色产品，推动绿色纤塑母粒产品领跑，支撑构建绿色制造体系，加快纤塑母粒行业绿色转型，为建设“资源节约型、环境友好型”的绿色生态产业添砖加瓦。同时，对纤塑母粒行业节能降耗、保护环境、消除国外技术贸易壁垒、扩大应用、实现有毒有害化学物质零排放具有重要意义。

2.3.2 评价说明

2.3.2.1 功能单位说明

功能单位必须是明确规定并且可测量的。本文件以生产“吨纤塑母粒”为功能单位表示。

2.3.2.2 系统边界说明

界定的纤塑母粒生命周期系统边界，分3个阶段：原辅材料与能源的开采、生产阶段；纤塑母粒的生产、销售阶段；废弃阶段。如图B.1所示，具体包括：

图B.1  纤塑母粒产品生命周期（LCA）系统边界图

生命周期评价的覆盖时间应在规定的期限内。数据应反映具有代表性的时期（取最近3年内有效值）。如果未能取得3年内有效值，应做具体说明。

原材料数据应是在参与产品的生产和使用的地点/地区。

生产过程数据应是在最终产品的生产中所涉及的地点/地区。

2.3.2.3数据舍取原则

单元过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，原则如下：

- 所有能耗均列出；

- 所有主要原材料消耗均列出；

- 辅助材料质量小于原料总消耗0.3%的项目输入可忽略；

- 已有法规、标准、文件要求监测的大气、水体、土壤等各种排放均列出，如环保法规、行业环境标准、环境监测报告、环境影响评价报告等；

- 小于固体废弃物排放量总量1%的一般性固体废弃物可忽略；

- 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂房内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略。

- 有毒有害材料和物质均应包含于清单中，不可忽略。

2.3.2.4 生命周期清单分析

- 原材料采购和预加工；

- 生产；

- 产品分配和储存；

- 使用阶段；

- 运输。

- 寿命终止。

2.3.2.5 影响评价说明

通过建立各个过程单元模块，输入各过程单元的数据，将各个清单因子的量输入，得到纤塑母粒产品的环境影响变化值。

三 主要试验（或验证情况分析）

3.1 验证试验结果

标准起草小组随机调查了5家国内纤塑母粒生产企业的相关情况，同时抽取和收集了这5家公司具有代表性的样品共计20件，抽样单位和产品基本涵盖行业具有代表性的企业，由苏州世名科技股份有限公司和昆山阿喀斯检测科技服务有限公司对抽检的样品按品质属性指标要求进行了试验验证，并汇总编制了试验验证数据报告。通过验证试验及对数据的分析整理，技术内容合理、可行，具有较强的适用性。检测及试验结果如表8所示。

表8 纤塑母粒的品质属性指标要求验证试验结果

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品质属性 | 物理属性 | 异状母粒含量（质量分数） |  | % | ≤0.40 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.19 | 0.25 |
|  |  |  | 百粒重 |  | g | M1a±0.20 | M1a±0.13 | M1a±0.12 | M1a±0.15 | M1a±0.16 | M1a±0.12 |
|  |  |  | 压滤值 |  | MPa | ≤2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
|  |  |  | 含水率 |  | % | ≤0.3 | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.19 |
|  |  |  | 母粒批差 | △E（CMC 2:1） | / | ≤1.0 | 0.6 | 0.35 | 0.75 | 0.8 | 0.5 |
|  |  |  |  | （灰卡）/级 | / | ≥4-5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| 2 |  | 可萃取的重金属 | 锑（Sb） |  | mg/kg | ≤30.0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 砷（As） |  |  | ≤1.0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 铅（Pb） |  |  | ≤1.0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 镉（Cd） |  |  | ≤0.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 铬（Cr） |  |  | ≤2.0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 六价铬（Cr6+） |  |  | ≤0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 钴（Co） |  |  | ≤4.0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 铜（Cu） |  |  | ≤50.0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 镍（Ni） |  |  | ≤4.0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 汞（Hg） |  |  | ≤0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 |  | 多环芳烃（PAHs） | 多环芳香烃（PAHs）（总量） |  | mg/kg | ≤15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 |  | 邻苯二甲酸酯 | DEHP，DMEP，DNOP，DIDP，DINP，DnHP，DBP，BBP，DNP，DEP，DPRP，DIBP，DCHP，DIOP，DHNUP，DIHP（总量） |  | mg/kg | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 |  | 挥发性有机化合物（VOCs） |  |  | mg/kg | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

3.2 验证试验结果分析

从表8可见，本文件规定的产品品质属性指标要求可排除一些非绿色产品。综上，本文件规定的产品品质属性指标可行、有效。

四 标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题。

五 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业，也是国际竞争优势比较明显的重要产业。印染作为纺织工业的重要环节，在我国纺织工业取得快速发展的同时，在节能降耗和环境保护等方面长期积累的矛盾也日益突出。

2017年，工业和信息化部印发了《印染行业规范条件（2017版）》和《印染企业规范公告管理暂行办法》，自2017年10月1日起实施。新版规定企业禁止使用达不到环保要求的设备、产品质量合格率达到95%以上、产品能耗和新鲜水取水量要达到规定要求等。2018年全面推开排污许可制度，很多中小印染企业因为排污不达标而被关停。

2016年6月30日，工信部制定《工业绿色发展规划（2016-2020年）》，明确指出：实施绿色制造工程，加快构建绿色制造体系，大力发展绿色制造产业，推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展，建立健全工业绿色发展长效机制。目标：建立政府引导和市场推动相结合的工业产品绿色设计推进机制，建立了工业绿色设计产品标准体系，开展绿色设计试点示范，制定绿色产品评价标准，到2020年力争创建百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链。为了满足消费者对于纤维和塑料深加工产品高质量、高环保性能和个性化的追求，纤维和塑料及其深加工产品相关产业对于母粒的品质要求越来越高，为纤维和塑料母粒生产企业带来了一系列的机遇和挑战。然而，由于纤塑母粒产品缺乏统一的绿色环境认证标准，无法有效指导和落实纤塑母粒产品设计和生产过程的绿色发展。因此，通过建立《绿色设计产品评价技术规范 纤塑母粒》团体标准，可以有效贯彻绿色发展理念，构建纤塑母粒的绿色制造体系。

资源与环境问题是人类面临的共同挑战，可持续发展日益成为全球共识。资源能源利用效率成为衡量国家制造业竞争力的重要因素，随着环保问题日益成为人们关注的焦点。为响应工业产品绿色发展需求，2015年9月18日，中共中央、国务院印发《生态文明体制改革总体方案》（中发【2015】25号），第四十六条指出：“建立统一的绿色产品体系。将目前分头设立的环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等产品统一整合为绿色产品，建立统一的绿色产品标准、认证、标识等体系”完善对绿色产品研发生产、运输配送、购买使用的财税金融支持和政府采购等政策。2016年6月30日，工信部制定《工业绿色发展规划（2016-2020年）》，明确指出：实施绿色制造工程，加快构建绿色制造体系，大力发展绿色制造产业，推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展，建立健全工业绿色发展长效机制。目标：建立政府引导和市场推动相结合的工业产品绿色设计推进机制，建立了工业绿色设计产品标准体系，开展绿色设计试点示范，制定绿色产品评价标准，到2020年力争创建百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链。

本文件遵循《关于加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》、《中国制造2015》以及工信部《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》有关规定，在纤塑母粒的全生命周期推行绿色设计或绿色化改进方案，采用高性能、绿色环保的新材料，开发具有无害化、绿色环保、高品质等特性的绿色产品，将促进纤塑母粒行业绿色转型，为建设“资源节约型、环境友好型”的绿色生态产业将会发挥重要的作用。

六 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本文件制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本文件制定过程中未测试国外的样品。

本文件水平为国内先进水平。

七 在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图2。

本标准属于塑料标准体系中（99）其他。

本文件与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

图2 标准体系框架图

八 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九 标准性质的建议说明

建议本文件的性质为推荐性团体标准。

十 贯彻标准的要求和措施建议

建议本文件批准发布6个月后实施。

十一 废止现行相关标准的建议

- 无

十二 其他应予说明的事项

- 无

- 《绿色设计产品评价技术规范 纤塑母粒》团体标准起草小组

- 2022年08月18日