ICS 59.080.40

中国轻工业联合会团体标准

T/CNLIC XXXX—XXXX

绿色设计产品评价技术规范

水性超细纤维聚氨酯合成革

Technical specification for green‒design product assessment

—Waterborne polyurethane microfibre synthetic leather

(征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国轻工业联合会 发布

CCS Y 47

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出并归口。

本文件主要起草单位：浙江繁盛新材料股份有限公司。

本文件参与起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

绿色设计产品评价技术规范  水性超细纤维聚氨酯合成革

- 1  范围

本文件规定了水性超细纤维聚氨酯合成革绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、产品生命周期评价方法及评价报告编制方法、评价结论。

本文件适用于水性超细纤维聚氨酯合成革绿色设计产品的评价。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 2912.1  纺织品  甲醛的测定  第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 7573  纺织品  水萃取液pH值的测定

GB/T 18414.1  纺织品  含氯苯酚的测定  第1部分：气相色谱质谱法

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 18885－2009  生态纺织品技术要求

GB/T 19001  质量管理体系  要求

GB/T 20384  纺织品  氯化苯和氯化甲苯残留量的测定

GB/T 22930  皮革和毛皮  化学试验  重金属含量的测定

GB/T 22932  皮革和毛皮  化学试验  有机锡化合物的测定

GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 24040  环境管理  生命周期评价  原则与框架

GB/T 24044  环境管理  生命周期评价  要求与指南

GB/T 24279  纺织品  禁/限用阻燃剂的测定

GB/T 28001  职业健康安全管理体系  要求

GB/T 28190－2011  纺织品  富马酸二甲酯的测定

GB/T 32161－2015  生态设计产品评价通则

GB/T 32162－2015  生态设计产品标识

GB/T 33345－2016  电子电气产品中短链氯化石蜡的测定 气相色谱-质谱法

GB/T 33761－2017  绿色产品评价通则

GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

QB/T 4046－2010  聚氨酯超细纤维合成革通用安全技术条件

QB/T 4909—2016  水性超细纤维聚氨酯合成革

QB/T 5354-2018  人造革合成革试验方法 挥发性有机化合物的测定

QB/T 5158－2017  人造革合成革试验方法  二甲基甲酰胺含量的测定

QB/T 5068-2017  人造革合成革试验方法 成雾性的测定

QB/T 5447-2019 人造革合成革试验方法 气味的测定

QC/T 944-2013  汽车材料中多溴联苯(PBBs)和多溴二苯醚(PBDEs)的检测方法

《合成革行业清洁生产评价指标体系》（国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部公告 2016年第21号）

- 3  术语和定义

GB/T 32161－2015、GB/T 33761－2017等标准中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色设计  green-design

生态设计  eco-design

按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。

｛来源：GB/T 32161－2015，3.2｝

3.2

绿色设计产品  green-design product

生态设计产品  eco- design product

符合绿色设计理念和评价要求的产品。即在原材料获取、产品生产、使用、废弃处置等全生命周期过程中，在技术可行和经济合理的前提下，具有能源消耗少、污染排放低、环境影响小、对人体健康无害、便于回收再利用的符合产品性能和安全要求的产品。

｛来源：GB/T 32161－2015，3.3，有修改｝

3.3

评价指标基准值  reference value of assessment indicator

为评价绿色产品而设定的指标参照值。

｛来源：GB/T 33761－2017，3.2｝

3.4

生命周期  life cycle

产品系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。

｛来源：GB/T 24040—2008，3.1｝

3.5

生命周期评价  life cycle assessment

对一个产品系统的生命周期中输入、输出及其潜在环境影响的汇编和评价。

｛来源：GB/T 24040—2008，3.2｝

3.6

水性超细纤维聚氨酯合成革 Waterborne polyurethane microfibre synthetic leather

以水性聚氨酯树脂为主要原料，用海岛型超细纤维非织造布为底基，经干、湿法等工艺制成的合成革。

｛来源：QB/T 4909—2016，1｝

- 4  评价要求

4.1  基本要求

4.1.1  产品生产企业的污染物排放状况，应符合相关环境保护法律法规，达到国家或地方污染物排放标准的要求，近三年无重大安全事故和重大环境污染事件。

4.1.2  企业宜采用国家鼓励的、符合国家产业和技术政策发展方向的先进技术和工艺。不应采用国家或有关部门明确淘汰或禁止的技术、生产工艺、装备及相关物质。

4.1.3  一般固体废弃物的贮存、处置场的建设、运行和污染监管应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存与污染控制及监管应按照GB 18597的相关规定执行，并应交给持有危险废物经营许可证的单位处理。

4.1.4  生产企业应按照 GB/T 24001、GB/T 19001 和 GB/T 45001 分别建立并运行环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系；开展能耗、物耗考核并建立考核制度，或按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系。

4.1.5  产品质量应QB/T 4909—2016标准的要求。

4.2  评价指标要求

4.2.1  评价指标分类

评价水性超细纤维聚氨酯合成革为绿色设计产品的特性指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括能源属性、资源属性、环境属性和品质属性四类指标。二级指标是四类一级指标中具体评价项目，包括了指标名称、基准值和判定依据等信息。

4.2.2  能源属性指标

水性超细纤维聚氨酯合成革产品单位能耗指标要求应符合表1要求，且不低于同期水平。

表1  产品单位能耗指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源属性 | 单位产品综合能耗 | tce/104m | 符合《合成革行业清洁生产评价指标体系》中1级基准值要求 | 按附录A.1计算，并提供证明材料 |

4.2.3  资源属性指标

水性超细纤维聚氨酯合成革的资源属性指标要求应符合表2的要求，且不低于同期水平。

表2  产品资源属性指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源属性 | 单位产品取水量 |  | m³/104m | 符合《合成革行业清洁生产评价指标体系》中1级基准值要求 | 按附录A.2计算，并提供证明材料 |
| 2 |  | 水重复利用率 |  | % |  | 按附录A.3计算，并提供证明材料 |
| 3 |  | 烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）类（见附录C） | 辛基苯酚（OP）及其同分异构体（总量） | mg/kg | ≤250 | 企业自我声明并提供化学品清单和证明材料 |
|  |  |  | 壬基苯酚（NP）及其同分异构体（总量） |  | ≤250 |  |
|  |  |  | 辛基酚聚氧乙烯醚（OPEO） |  | ≤500 |  |
|  |  |  | 壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO） |  | ≤500 |  |
| 4 |  | 氯化苯和氯化甲苯 | 1，2-二氯苯 | mg/kg | ≤1 000 |  |
|  |  |  | 其他一氯苯、二氯苯、三氯苯、四氯苯、五氯苯和六氯苯同分异构体以及一氯甲苯、二氯甲苯、三氯甲苯、四氯甲苯和五氯甲苯同分异构体（总量） |  | ≤200 |  |
| 5 |  | 氯化苯酚（见附录D） | 四氯苯酚（TeCP）、五氯苯酚(PCP) （总量） | mg/kg | ≤20 |  |
|  |  |  | 一氯苯酚（MCP）、二氯苯酚（DCP）、三氯苯酚（TrCP）、四氯苯酚（TeCP）（总量） |  | ≤50 |  |
| 6 |  | 染料（见附录E） | 可分解出致癌芳香胺的偶氮着色剂 | mg/kg | ≤150 |  |
|  |  |  | 致癌染料 |  | ≤250 |  |
|  |  |  | 致敏性分散染料 |  | ≤250 |  |
|  |  |  | 海军蓝染色剂（总量） |  | ≤250 |  |
| 7 |  | 阻燃剂（见附录F） | 短链氯化石蜡(SCCP)(C10-C13) | mg/kg | ≤50 |  |
|  |  |  | TCEP，DecaBDE，TRIS，PentaBDE，OctaBDE，BDBPP，TEPA，PBB，TBBPA，HBCDD，BBMP，TDCPP |  | ≤250 |  |
| 8 |  | 乙二醇类物质（见附录G） | 二甘醇二甲醚、乙二醇单乙醚、乙二醇乙醚乙酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇甲醚、乙二醇甲醚乙酸酯、2-甲氧基-1-丙醇乙酸酯、三甘醇二甲醚 | mg/kg | ≤50 |  |
| 9 |  | 卤化溶剂 | 三氯乙烯 | mg/kg | ≤40 |  |
|  |  |  | 1,2-二氯乙烷，二氯甲烷，四氯乙烯 |  | ≤5 |  |
| 10 | 资源属性 | 有机锡化合物 | 二丁基锡（DBT） | mg/kg | ≤20 |  |
|  |  |  | 单、双和三甲基锡衍生物 |  | ≤5 |  |
|  |  |  | 单、双和三丁基锡衍生物 |  | ≤5 |  |
|  |  |  | 单、双和三苯基锡衍生物 |  | ≤5 |  |
|  |  |  | 单、双和三辛基锡衍生物 |  | ≤5 |  |
| 11 |  | 多环芳烃（PAHs）（见附录H） | 苯并(a)芘（BaP） | mg/kg | ≤20 |  |
|  |  |  | 其他多环芳烃（PAHs）（总量） |  | ≤200 |  |
| 12 |  | 全氟化合物（PFC） | 全氟辛烷磺酸（PFOS）和相关物质（总量） | mg/kg | ≤2 |  |
|  |  |  | 全氟辛酸（PFOA）和相关物质（总量） |  | ≤2 |  |
| 13 |  | 邻苯二甲酸酯（见附录I） | DEHP，DMEP，DNOP，DIDP，DINP，DnHP，DBP，BBP，DNP，DEP，DPRP，DIBP，DCHP，DIOP，DHNUP，DIHP（总量） | mg/kg | ≤250 |  |
| 14 |  | 重金属总量 | 砷（As） | mg/kg | ≤50 |  |
|  |  |  | 镉（Cd） |  | ≤20（颜料中≤50） |  |
|  |  |  | 汞（Hg） |  | ≤4（颜料中≤25） |  |
|  |  |  | 铅（Pb） |  | ≤100 |  |
|  |  |  | 六价铬（Cr6+） |  | ≤10 |  |
| 15 |  | 挥发性有机化合物（VOC） | 苯 | mg/kg | ≤50 |  |
|  |  |  | 二甲苯，邻甲苯酚，对甲苯酚，间甲苯酚 |  | ≤500 |  |
| 注：序号3～15要求等同采用国际有害化学物质零排放组织（ZDHC基金会）制定的生产限用物质清单（MRSL）的要求。 |  |  |  |  |  |  |

4.2.4  环境属性指标

生产全过程水污染物排放和大气污染物排放应达到国家或地方污染物排放标准的要求，此外还应满足表3的要求。

表3  产品环境属性指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境属性 | 单位产品废水产生量 | m/104m | 符合《合成革行业清洁生产评价指标体系》中1级基准值要求 | 按附录A.4计算，并提供证明材料 |
| 2 |  | 单位产品化学需氧量产生量 | kg/104m |  | 按附录A.5计算，并提供证明材料 |
| 3 |  | 单位产品挥发性有机物产生量 | kg/104m |  | 按附录A.6计算，并提供证明材料 |

4.2.5  品质属性指标

水性超细纤维聚氨酯合成革的品质属性指标要求见表4。

表4  品质属性

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品质 属性 | pH |  |  | — | 3.5～7.0 | 按GB/T 7573检测并提供检测报告。 |
| 2 |  | 甲醛 | 成年人和儿童 |  | mg/kg | ≤75 | GB/T 2912.1检测并提供检测报告。 |
|  |  |  | 婴幼儿 |  |  | ≤16 |  |
| 3 |  | 烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）类 |  | 壬基苯酚（NP），辛基苯酚（OP）（总量） | mg/kg | ≤100 | 按 QB/T 4046－2010检测并提供检测报告。 |
|  |  |  |  | 壬基苯酚聚氧乙烯醚（NPEO），辛基苯酚聚氧乙烯醚（OPEO）（总量） |  |  |  |
| 4 |  | 氯化苯酚（见附录J） |  | 三氯苯酚（TrCP） | mg/kg | ≤0.5 | 按GB/T 18414.1检测并提供检测报告。 |
|  |  |  |  | 四氯苯酚（TeCP） |  |  |  |
|  |  |  |  | 五氯苯酚（PCP） |  |  |  |
| 5 |  | 氯化苯和氯化甲苯（见附录K） |  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | ≤10 | 按GB/T 20384检测并提供检测报告。 |
|  |  |  |  | 其他一氯苯、二氯苯、三氯苯、四氯苯、五氯苯和六氯苯同分异构体以及一氯甲苯、二氯甲苯、三氯甲苯、四氯甲苯和五氯甲苯同分异构体（总量） |  | ≤1 |  |
| 6 |  | 染料（见附录L） |  | 可分解出致癌芳香胺的偶氮着色剂 | mg/kg | ≤20 | 按GB/T 18885－2009检测并提供检测报告。 |
|  |  |  |  | 致敏性分散染料 |  | ≤50 |  |
|  |  |  |  | 海军蓝染料 |  | ≤50 |  |
| 7 |  | 二甲基甲酰胺（DMFa） |  |  | mg/kg | ≤500 | 按QB/T 5158－2017检测并提供检测报告。 |
| 8 |  | 富马酸二甲酯（DMFu） |  |  | mg/kg | ≤0.1 | 按GB/T 28190－2011检测并提供检测报告。 |
| 9 |  | 氯化石蜡 |  | 短链氯化石蜡(SCCP)(C10-C13) | mg/kg | ≤1 000 | 按GB/T 33345－2016检测并提供检测报告 |
|  |  |  |  | 中链氯化石蜡(MCCP)(C14-C17) |  |  |  |
| 10 |  | 阻燃剂（见附录M） |  | PentaBDE，OctaBDE，DecaBDE，PBDE，TBBP A，PBB，HBCDD，TDCPP，TXP，TRIS， TEPA，TCEP，BDBPP | mg/kg | ≤10 | 按GB/T 24279检测并 提供检测报告。 |
| 11 |  | 可溶性重金属 |  | 砷（As） | mg/kg | ≤100 | 按GB/T 22930检测并提供检测报告。 |
|  |  |  |  | 镉（Cd） |  | ≤40 |  |
|  |  |  |  | 铅（Pb） |  | ≤90 |  |
|  |  |  |  | 汞（Hg） |  | ≤0.5 |  |
| 12 |  | 有机锡化合物 |  | TBT，TPhT | mg/kg | ≤0.5 | 按GB/T 22932检测并提供检测报告。 |
|  |  |  |  | DBT，DOT，MBT，TCyHT，TMT，TOT，TPT |  | ≤1 |  |
| 13 |  | 挥发性有机化合物 |  | 甲醛 | μg/m3 | ≤200 | 按 QB/T 5354-2018检测并提供检测报告。 |
|  |  |  |  | 乙醛 |  | ≤100 |  |
|  |  |  |  | 丙烯醛 |  | ≤50 |  |
|  |  |  |  | 苯 |  | ≤100 |  |
|  |  |  |  | 甲苯 |  | ≤300 |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  | ≤300 |  |
|  |  |  |  | 乙苯 |  | ≤200 |  |
|  |  |  |  | 苯乙烯 |  | ≤300 |  |
| 14 |  | 多溴联苯 |  |  | mg/kg | ≤1000 | 按QC/T 944-2013检测并提供检测报告。 |
| 15 |  | 多溴二苯醚 |  |  | mg/kg | ≤1000 |  |
| 16 |  | 气味 |  |  | 级 | ≤3 | 按QB/T5068-2017检测并提供检测报告 |
| 17 |  | 成雾性 |  |  | mg | ≤5 | 按QB/T5447-2019检测并提供检测报告。 |

- 5  产品生命周期评价方法及评价报告编制方法

5.1  评价方法

依据GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 32161－2015给出的生命周期评价方法框架、总体要求及其附录编制水性超细纤维聚氨酯合成革产品生命周期评价报告，参考本标准附录B。

5.2  评价报告编制方法

5.2.1  基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息、包装材料等基本信息。其中：

——报告信息：包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等；

——申请者信息:包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等；

——评估对象信息:包括产品型号/类型、主要技术参数、制造商及厂址等；

——采用的标准信息:包括标准名称、标准号等；

——包装材料:包括所有规格的原始包装大小、材质以及可重复使用或回收的包装材料。

5.2.2  符合性评价

报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前1年。

5.2.3  生命周期评价

5.2.3.1  评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供水性超细纤维聚氨酯合成革的材料组成及主要技术参数表，绘制并说明水性超细纤维聚氨酯合成革的系统边界，披露所使用的基于中国生命周期数据库的软件工具。

本标准以“每万米水性超细纤维聚氨酯合成革”为功能单位来表示。

5.2.3.2  生命周期清单分析

报告中应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。

5.2.3.3  生命周期影响评价

报告中应提供水性超细纤维聚氨酯合成革生命周期各阶段的不同影响类型的计算值，并对不同影响类型在生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

5.2.3.4  生态设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上,提出水性超细纤维聚氨酯合成革绿色设计改进的具体方案。

5.2.4  评价报告主要结论

应说明该水性超细纤维聚氨酯合成革对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。

5.2.5  附件

报告中应在附件中提供：

- 产品生产材料清单；

- 产品质量检测报告；

- 产品工艺表 ( 产品生产工艺过程示意图等)；

- 各单元过程的数据收集表；

- 其他。

- 6  评价方法

同时满足以下要求的水性超细纤维聚氨酯合成革产品，可判定为绿色设计产品：

——满足本标准 4.1 的要求；

——满足本标准 4.2 的要求；

——按照第 5 章提供水性超细纤维聚氨酯合成革产品生命周期评价报告的。

判定为绿色设计产品的可按照GB/T 32162－2015的要求粘贴标识，可以各种形式进行相关信息自我声明，声明内容应包括但不限于本标准 4.1 和 4.2的要求，但需要提供相关的符合有关要求的验证说明材料。

- 附  录  A
（规范性附录）
指标计算方法

A.1  单位产品综合能耗

综合能耗中如涉及外购能源，则外购燃料能源一般以其实物发热量为计算基础折算为标准煤量，外购电按当量值进行计算，104 kWh=1.229 tce折算成标煤。企业消耗的各种能源包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统用能，不包括冬季采暖用能、生活用能和基建项目用能。

单位产品综合能耗指水性超细纤维聚氨酯合成革企业在计划统计期内，对实际消耗的各种能源实物量按规定的计算方法和单位分别折算为一次能源后的总和。综合能耗主要包括一次能源（如煤、石油、天然气等）、二次能源（如蒸汽、电力等）和直接用于生产的能耗工质（如冷却水、压缩空气等）。具体综合能耗按照GB/T 2589计算。按公式A.1计算：

………………………………………… （A.1）

式中：——单位产品综合能耗，tce/104 m；

——在一定计量时间内产品生产的综合能耗，tce；

——在一定计量时间内水性超细纤维聚氨酯合成革标准品产量，104 m。

A.2  单位产品取水量

企业在一定计量时间内生产单位产品需要从各种水源所取得的水量。工业生产取水量，包括取自地表水（以净水厂供水计量）、地下水、城镇供水工程，以及企业从市场购得的其他水或水的产品（如蒸汽、热水、地热水等），不包括企业自取的海水和苦咸水等以及企业为外供给市场的水的产品（如蒸汽、热水、地热水等）而取用的水量。按公式 A.2 计算：

……………………………………………（A.2）

式中：——单位产品取水量，m³/104 m；

——在一定计量时间内产品生产取水量，m³；

——在一定计量时间内水性超细纤维聚氨酯合成革标准品产量，104 m。

A.3  水重复利用率

% ……………………………………（A.3）

式中：R——水的重复利用率，%；

——在一定计量时间内重复利用水量（包括循环用水量和串联使用水量），m³ ；

——在一定计量时间内合成革标准品生产取水量，m³ 。

A.4  单位产品废水产生量

指单位产品的生产（或加工）过程中，产生污染物的量（末端处理前），按公式 A.4计算：

          ------- ----------…………………………………………… （A.4） 式中：——单位产品废水产生量，m³/104 m；

——在一定计量时间内企业生产废水产生量，m³；

——在一定计量时间内水性超细纤维聚氨酯合成革标准品产量，104m。

A.5  单位产品化学需氧量产生量

指生产过程产生的废水中化学需氧量的量，在废水处理站入口处进行测定，单位产品化学需氧量产生量按公式 A.5 计算：

………………………………………… （A.5）

式中：——单位产品化学需氧量产生量，kg/104 m；

——在一定计量时间内，各生产环节化学需氧量产生浓度实测加权值，mg/L；

——在一定计量时间内，企业生产废水产生量，m³；

——在一定计量时间内水性超细纤维聚氨酯合成革标准品产量，104 m。

A.6  单位产品挥发性有机物产生量

指水性超细纤维聚氨酯合成革烘干等工序所产生的挥发性有机物的量，单位产品挥发性有机物产生量按公式 A.6 计算：

………………………………………… （ A.6）

式中：——单位产品挥发性有机物产生量，kg/104 m；

——在一定计量时间内，企业的 VOCs 产生量，kg；

——在一定计量时间内水性超细纤维聚氨酯合成革产量，104m。

- 附  录  B
（资料性附录）
水性超细纤维聚氨酯合成革产品生命周期评价方法

B.1  目的

水性超细纤维聚氨酯合成革的原料保存、生产、运输、出售（生产、贮存、生产、运输、出售）到最终废弃处理的过程中对环境造成的影响，通过评价水性超细纤维聚氨酯合成革产品全生命周期(life cycle assessment , LCA )的环境影响大小,提出水性超细纤维聚氨酯合成革绿色设计改进方案,从而大幅提升水性超细纤维聚氨酯合成革的环境友好性。

B.2  范围

根据评价目的确定评价范围，确保两者相适应。定义生命周期评价范围时，应考虑以下内容并做出清晰描述。

B.2.1  功能单位

功能单位必须是明确规定并且可测量的。本标准以每万米水性超细纤维聚氨酯合成革为功能单位来表示。

B.2.2  系统边界

本附录界定的水性超细纤维聚氨酯合成革产品生命周期（LCA）系统边界分为3个阶段：原辅材料与能源的开采、生产阶段；人造革合成革产品的生产、销售阶段。如图B.1所示。

基布生产

浆料生产

原材料运输

水性超细纤维聚氨酯合成革产品的生产

水性超细纤维聚氨酯合成革产品包装及运输

水性超细纤维聚氨酯合成革产品销售及使用

助剂生产

图B.1 水性超细纤维聚氨酯合成革产品生命周期（LCA）系统边界图

LCA评价的覆盖时间应在规定的期限内。数据应反映具有代表性的时期（取最近3年内有效值）。如果未能取得3年内有效值，应做具体说明。

原材料数据应是在参与产品的生产和使用的地点/地区。

生产过程数据应是在最终产品的生产中所涉及的地点/地区。

B.2.3  数据取舍原则

单元过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，原则如下：

- 所有能耗均列出；

- 所有主要原材料消耗均列出；

- 重量小于产品重量1%的辅料可忽略，但总忽略的重量不应超过产品重量的5%；

- 已有法规、标准、文件要求监测的大气、水体、土壤等各种排放均列出，如环保法规、行业环境标准、环境监测报告、环境影响评价报告等；

- 小于固体废弃物排放量总量1%的一般性固体废弃物可忽略；

- 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂房内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略。

B.3  生命周期清单分析

B.3.1  总则

数据收集范围应涵盖系统边界中的每一个单元过程，数据来源应注明出处。数据收集包括现场和背景数据的收集。应在系统边界内的每个单元过程中收集清单中的数据，通过测量、计算或估算用于量化单元过程输入和输出的数据，并给出数据的来源和获取过程。如果数据清单有特殊情况、异常点或其他问题，应在报告中进行明确说明。

当数据收集完成后，应对收集的数据进行审定。然后，确定每个单元过程的基本流，并据此计算出单元过程的定量输入和输出。此后，将每个单元过程的输入输出数据除以产品的产量,得到功能单位 （即1万米）的资源消耗和环境排放。最后，将产品各单元过程中相同的影响因素的数据求和，以获取该影响因素的总量，为产品级的影响评价提供必要的数据。

B.3.2  数据收集

B.3.2.1  概况

应将以下要素纳入数据清单：

- 原材料采购和预加工；

- 生产；

- 产品分配和储存；

- 使用阶段；

- 运输。

基于LCA的信息中要使用的数据可分为两类：现场数据和背景数据。主要数据尽量使用现场数据，如果现场数据收集缺乏，可以选择背景数据。

现场数据是在现场具体操作过程中收集来的。主要包括生产过程的能源与水消耗、产品原材料的使用量、产品主要包装材料的使用量和废弃物产生量等。现场数据还应包括运输数据,即产品原料、主要包装等从制造地点到最终交货点的运输距离。

背景数据应当包括主要原料的生产数据、权威的电力的组合的数据 (如火力、水、风力发电等)、不同运输类型造成的环境影响以及产品成分在环境中降解或在本企业污水处理设施内处理过程的排放数据。

B.3.2.2  现场数据采集

应描述代表某一特定设施或一组设施的活动而直接测量或收集的数据相关采集规程。可直接对过程进行的测量或者通过采访或问卷调查从经营者处获得的测量值为特定过程最具代表性的数据来源。数据质量要求如下：

- 代表性：现场数据应按照企业生产单元收集所确定范围内的生产统计数据；

- 完整性：现场数据应采集完整的生命周期要求数据；

- 准确性：现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应该来自于生产单元的实际生产统计记录；环境排放数据优先选择相关的环境监测报告，或由排污因子或物料平衡公式计算获得。所有现场数据均应转换为单位产品，即1万米为基准折算，且需要详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等；

- 一致性：企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。典型的现场数据来源包括：

——水性超细纤维聚氨酯合成革的原材料采购和预加工；

——水性超细纤维聚氨酯合成革的原材料由原材料供应商运输至革生产商处的运输数据；

——水性超细纤维聚氨酯合成革生产过程的碳能源和水资源消耗数据；

——水性超细纤维聚氨酯合成革包装材料数据，包括原材料包装数据；

——水性超细纤维聚氨酯合成革由生产商处运输至经销商处的运输数据；

——水性超细纤维聚氨酯合成革生产废水经污水处理厂所消耗的数据。

B.3.2.3  背景数据采集

背景数据不是直接测量或计算而得到的数据。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并应载入产品生命周期评价报告。数据质量要求如下：

- 代表性：背景数据应优先选择企业的原材料供应商提供的符合相关LCA标准要求的、经第三方独立验证的上游产品LCA报告中的数据。若无，应优先选择代表中国国内平均生产水平的公开LCA数据，数据的参考年限应优先选择近年数据。

- 完整性：背景数据的系统边界应该从资源开采到这些原辅材料或能源产品出厂为止。

- 准确性：现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应该来自于生产单元的实际生产统计记录；环境排放数据优先选择相关的环境监测报告，或由排污因子或物料平衡公式计算获得。所有现场数据均应转换为单位产品，即1万米为基准折算，且需要详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等。

- 一致性：所有被选择的背景数据应完整覆盖本规范确定的生命周期清单因子，并且应将背景数据转换为一致的物质名录后再进行计算。

B.3.2.4  原材料采购和预加工

该阶段始于从大自然提取资源，结束于水性超细纤维聚氨酯合成革产品进入产品生产设施，包括：

- 开采和提取；

- 所有材料的预加工，例如使纱线变成基布、树脂变成浆料等；

- 转换回收的材料；

- 提取或与加工设施内部或与加工设施之间的运输。

B.3.2.5  生产

该阶段始于水性超细纤维聚氨酯合成革产品进入生产设施，结束于产品离开生产设施。生产活动包括物理处理、化学处理、制造、制造过程中半成品的运输、材料组成包装等。

B.3.2.6  产品分配

该阶段将水性超细纤维聚氨酯合成革产品分配给各地经销商，可沿着供应链将其储存在各点，包括运输车辆的燃料使用等。

B.3.2.7  使用阶段

该阶段始于消费者拥有产品，结束于水性超细纤维聚氨酯合成革制作成相应产品。包括使用模式、使用期间的资源消耗等。

B.3.2.8  物流

应考虑的运输参数包括运输方式、车辆类型、燃料消耗量、装货速率、回空数量、运输距离、根据负载限制因素(即高密度产品质量和低密度产品体积)的商品运输分配以及燃料用量。

B.3.2.9  用电量计算

对于产品系统边界上游或内部消耗的电力，应使用区域供应商现场数据。

B.3.3  数据分配

在进行水性超细纤维聚氨酯合成革产品生命周期评价的过程中涉及到数据分配问题，特别是水性超细纤维聚氨酯合成革产品的生产环节。对于水性超细纤维聚氨酯合成革生产而言，由于厂家往往同时生产多种类型的产品，一条工艺线上或一个车间里会同时生产多种型号的人造革合成革。很难就某单个型号的产品生产收集清单数据，往往会就某个车间、某条工艺线收集数据，然后再分配到具体的产品上。针对水性超细纤维聚氨酯合成革生产阶段，因为生产的产品主要成分比较一致，所以本标准取“重量分配”作为分摊的比例，即重量越大的产品其分摊额度就越大。

B.3.4  生命周期影响评价

B.3.4.1  数据分析

根据表B.1～表B.4对应需要的数据进行填报：

- 现场数据可通过企业调研、上游厂家提供、采样监测等途径进行收集，所收集的数据要求为企业3年内平均统计数据，并能够反映企业的实际生产水平；

- 从实际调研过程中无法获得的数据，即背景数据，可采用相关数据库中的数据进行替代，在这一步骤中所涉及到的单元过程包括水性超细纤维聚氨酯合成革行业相关原材料产品生产、包装材料、能源消耗以及产品的运输等。

表B.1  原材料成分、用量及运输清单

| 原材料 | 含量/% | 单次使用消耗量/104m | 原材料产地 | 运输方式 | 运输距离/km | 单位产品运输距离 /（km/104m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表B.2  生产过程所需清单

| 能耗种类 | 单位 | 车间生产总消耗量 | 单次使用产品消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电耗 | 千瓦时(kW·h) |  |  |
| 水 | 吨（t） |  |  |
| 煤耗 | 兆焦（MJ） |  |  |
| 蒸汽 | 立方米（m³） |  |  |

表B.3  包装过程所需清单

| 材料 | 单位产品用量/104m | 单次使用产品消耗量/104m |
| --- | --- | --- |
| 瓦楞纸 |  |  |
| 聚乙烯（PE） |  |  |
| 聚丙烯（PP） |  |  |
| 其他 |  |  |

表B.4  运输过程所需清单

| 过 程 | 运输方式 | 运输距离/km | 单位产品运输距离/（km/104m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 从生产地到总经销商 |  |  |  |
| 从总经销商到分经销商 |  |  |  |
| 从生产地到分经销商的总运输距离 |  |  |  |

表B.5  废弃物处理背景数据

| 项 目 |  |  |
| --- | --- | --- |

B.3.4.2  清单分析

对收集的数据进行核实后，可利用生命周期评估软件进行数据的分析处理，用以建立生命周期评价科学完整的计算程序。目前生命周期评价软件有GaBi、SimaPro、eBalance等，企业可根据实际情况选择软件，通过建立水性超细纤维聚氨酯合成革生命周期各个过程单元模块，输入单元数据，可得到全部输入与输出物质和排放清单，选择表B.6各个清单因子的量（以万米为单位），为分类评价做准备。

B.4  影响评价

B.4.1  影响类型

影响类型分为资源能源消耗、生态环境影响和人体健康危害3类。水性超细纤维聚氨酯合成革的影响类型采用化石能源消耗、气候变化、富营养化和人体健康危害4个指标。

B.4.2  清单因子归类

根据清单因子的物理化学性质将对某影响类型有贡献的因子归到一起，见表 B.6。例如，将对气候变化有贡献的二氧化碳、一氧化氮等清单因子归到气候变化影响类型里面。

表B.6  人造革合成革产品生命周期清单因子归类

| 影响类型 | 清单因子归类 |
| --- | --- |
| 化石能源消耗 | 煤、石油、天然气、材料本身的有机碳 |
| 气候变化/碳足迹 | 二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4) |
| 富营养化 | 氮氧化物(NOx) |
| 人体健康危害 | NMP、DMFa、颗粒物 |

B.4.3  分类评价

计算出不同影响类型的特征化模型。分类评价的结果采用表B.7中的当量物质表示。

表B.7  人造革合成革产品生命周期影响评价

| 环境类别 | 单 位 | 指标参数 | 特征化因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源消耗 | 锑当量/104m | 煤 | 5.69×10-8 |
|  |  | 石油 | 1.42×10-4 |
|  |  | 天然气 | 1.42×10-4 |
| 全球变暖 | CO2当量/104m | CO2 | 1 |
|  |  | CH4 | 25 |
| 富营养化 | NO—3当量/104m | NO—3 | 1 |
| 人体健康危害 | 1,4-二氯苯当量/104m | NOx | 1.2 |
|  |  | SOx | 0.096 |
|  |  | 颗粒物 | 0.82 |

B.4.4  计算方法

影响评价结果计算方法见公式 (B.1)：

………………………………………… （ B.1）

式中：

——第i种影响类型特征化值；

——第i种影响类型中第j种清单因子的贡献；

——第j种清单因子的排放量；

——第i种影响类型中第j种清单因子的特征化因子。

- 附  录  C
（规范性附录）
资源属性中烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）

C.1  烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）

见表C.1。

表C.1  烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）

| 中文名称 | 英文名称 | 化学文摘编号 |
| --- | --- | --- |
| 壬基苯酚（NP），混合同分异构体 | Nonylphenol (NP), mixed isomers | 104-40-5 |
|  |  | 11066-49-2 |
|  |  | 25154-52-3 |
|  |  | 84852-15-3 |
| 辛基苯酚（OP），混合同分异构体 | Octylphenol (OP), mixed isomers | 140-66-9 |
|  |  | 1806-26-4 |
|  |  | 27193-28-8 |
| 辛基酚聚氧乙烯醚(OPEO) | Octylphenol ethoxylates (OPEO) | 9002-93-1 |
|  |  | 9036-19-5 |
|  |  | 68987-90-6 |
| 壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO） | Nonylphenol ethoxylates (NPEO) | 9016-45-9 |
|  |  | 26027-38-3 |
|  |  | 37205-87-1 |
|  |  | 68412-54-4 |
|  |  | 127087-87-0 |

- 附  录  D
（规范性附录）
资源属性中氯化苯酚

D.1  氯化苯酚

见表D.1。

表D.1  氯化苯酚

| 中文名称 | 英文名称 | 化学文摘编号 |
| --- | --- | --- |
| 2-氯苯酚 | 2-chlorophenol | 95-57-8 |
| 3-氯苯酚 | 3-chlorophenol | 108-43-0 |
| 4-氯苯酚 | 4-chlorophenol | 106-48-9 |
| 2,3-二氯苯酚 | 2,3-dichlorophenol | 576-24-9 |
| 2,4-二氯苯酚 | 2,4-dichlorophenol | 120-83-2 |
| 2,5-二氯苯酚 | 2,5-dichlorophenol | 583-78-8 |
| 2,6-二氯苯酚 | 2,6-dichlorophenol | 87-65-0 |
| 3,4-二氯苯酚 | 3,4-dichlorophenol | 95-77-2 |
| 3,5-二氯苯酚 | 3,5-dichlorophenol | 591-35-5 |
| 2,3,4-三氯苯酚 | 2,3,4-trichlorophenol | 15950-66-0 |
| 2,3,5-三氯苯酚 | 2,3,5-trichlorophenol | 933-78-8 |
| 2,4,5-三氯苯酚 | 2,4,5-trichlorophenol | 95-95-4 |
| 2,4,6-三氯苯酚 | 2,4,6-trichlorophenol | 88-06-2 |
| 3,4,5-三氯苯酚 | 3,4,5-trichlorophenol | 609-19-8 |
| 四氯苯酚（TeCP） | Tetrachlorophenol (TeCP) | 25167-83-3 |
| 2,3,4,5-四氯苯酚 | 2,3,4,5-tetrachlorophenol | 4901-51-3 |
| 2,3,4,6-四氯苯酚 | 2,3,4,6-tetrachlorophenol | 58-90-2 |
| 2,3,5,6-四氯苯酚 | 2,3,5,6-tetrachlorophenol | 935-95-5 |
| 五氯苯酚（PCP） | Pentachlorophenol (PCP) | 87-86-5 |

- 附  录  E
（规范性附录）
资源属性中染料

E.1  可分解出致癌芳香胺的偶氮着色剂

见表E.1。

表E.1  可分解出致癌芳香胺的偶氮着色剂

| 中文名称 | 英文名称 | 化学文摘编号 |
| --- | --- | --- |
| 4-氨基联苯 | 4-Aminobiphenyl | 92-67-1 |
| 联苯胺 | Benzidine | 92-87-5 |
| 4-氯-邻甲苯胺 | 4-Chloro-o-toluidine | 95-69-2 |
| 2-萘胺 | 2-Naphthylamine | 91-59-8 |
| 邻氨基偶氮甲苯 | o-Aminoazotoluene | 97-56-3 |
| 5-硝基-邻甲苯胺 | 5-nitro-o-toluidine | 99-55-8 |
| 对氯苯胺 | p-Chloroaniline | 106-47-8 |
| 4-甲氧基间苯二胺 | 2,4-Diaminoanisole | 615-05-4 |
| 4,4'-二氨基二苯甲烷 | 4,4'-Diaminodiphenylmethane | 101-77-9 |
| 3,3'-二氯联苯胺 | 3,3'-Dichlorobenzidine | 91-94-1 |
| 3,3'-二甲氧基联苯胺 | 3,3'-Dimethoxybenzidine | 119-90-4 |
| 3,3'-二甲基联苯胺 | 3,3'-Dimethylbenzidine | 119-93-7 |
| 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 | 3,3'-Dimethyl-4，4'-diaminobiphenylmethane | 838-88-0 |
| 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | 6-methoxy-m-toluidine | 120-71-8 |
| 4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺） | 4,4'-Methylene-bis-(2-chloroaniline) | 101-14-4 |
| 4,4'-二氨基二苯醚 | 4,4'-Oxydianiline | 101-80-4 |
| 4,4'-二氨基二苯硫醚 | 4,4'-Thiodianiline | 139-65-1 |
| 邻甲苯胺 | o-Toluidine | 95-53-4 |
| 2,4-二氨基甲苯 | 2,4-Toluylendiamine | 95-80-7 |
| 2,4,5-三甲基苯胺 | 2,4,5-Trimethylaniline | 137-17-7 |
| 邻甲氧基苯胺 | o-Anisidine | 90-04-0 |
| 2,4-二甲基苯胺 | 2,4-Xylidine | 95-68-1 |
| 2,6二甲基苯胺 | 2,6-Xylidine | 87-62-7 |
| 4-氨基偶氮苯 | 4-Aminoazobenzene | 60-09-3 |

E.2  致癌染料

见表E.2。

表E.2  致癌染料

| 中文名称 | 英文名称 | 化学文摘编号 |
| --- | --- | --- |
| 酸性红 26 | Acid Red 26 | 3761-53-3 |
| 碱性红 9 | Basic Red 9 | 569-61-9 |
| 直接黑 38 | Direct Black 38 | 1937-37-7 |
| 直接蓝 6 | Direct Blue 6 | 2602-46-2 |
| 直接红 28 | Direct Red 28 | 573-58-0 |
| 分散蓝 1 | Disperse Blue 1 | 2475-45-8 |
| 分散蓝 3 | Disperse Blue 3 | 2475-46-9 |
| 碱性紫 14 | Basic Violet 14 | 632-99-5 |
| 分散橙 11 | Disperse Orange 11 | 82-28-0 |
| 碱性蓝 26（米氏酮＞0.1%） | Basic Blue 26 | 2580-56-5 |
| 碱性绿 4（孔雀石绿氯化物） | Basic Green 4 | 569-64-2 |
| 碱性绿 4（孔雀石绿草酸盐） |  | 2437-29-8 |
| 碱性绿 4（孔雀石绿） |  | 10309-95-2 |

E.3  致敏性分散染料

见表E.3。

表E.3  致敏性分散染料

| 中文名称 | 英文名称 | 化学文摘编号 |
| --- | --- | --- |
| 分散蓝 7 | Disperse Blue 7 | 3179-90-6 |
| 分散蓝 26 | Disperse Blue 26 | 3860-63-7 |
| 分散蓝 35 | Disperse Blue 35 | 12222-75-2/56524-77-7 |
| 分散蓝 102 | Disperse Blue 102 | 12222-97-8 |
| 分散蓝 106 | Disperse Blue 106 | 12223-01-7 |
| 分散蓝 124 | Disperse Blue 124 | 61951-51-7 |
| 分散橙 1 | Disperse Orange 1 | 2581-69-3 |
| 分散橙 3 | Disperse Orange 3 | 730-40-5 |
| 分散橙 37/59/76 | Disperse Orange 37/59/76 | 13301-61-6 |
| 分散红 1 | Disperse Red 1 | 2872-52-8 |
| 分散红 11 | Disperse Red 11 | 2872-48-2 |

表E.3（续）

| 中文名称 | 英文名称 | 化学文摘编号 |
| --- | --- | --- |
| 分散红 17 | Disperse Red 17 | 3179-89-3 |
| 分散黄 1 | Disperse Yellow 1 | 119-15-3 |
| 分散黄 3 | Disperse Yellow 3 | 2832-40-8 |
| 分散黄 9 | Disperse Yellow 9 | 6373-73-5 |
| 分散黄 39 | Disperse Yellow 39 | 12236-29-2 |
| 分散黄 49 | Disperse Yellow 49 | 54824-37-2 |
| 分散棕 1 | Disperse Brown 1 | 23355-64-8 |

E.4  海军蓝染料

见表E.4。

表E.4  海军蓝染料

| 物 质 | 化学文摘编号 |
| --- | --- |
| 成份1：C39H23ClCrN7O12S·2Na | 118685-33-9 |
| 成份2：C46H30CrN10O20S2·3Na | —— |

- 附  录  F
（规范性附录）
资源属性中阻燃剂

F.1  阻燃剂

见表F.1。

表F.1  阻燃剂

| 中文名称 | 英文名称 | 化学文摘编号 |
| --- | --- | --- |
| 三（2-氯乙基）磷酸酯 (TCEP) | Tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP) | 115-96-8 |
| 十溴二苯醚 (DecaBDE) | Decabromodiphenyl ether (DecaBDE) | 1163-19-5 |
| 三（2,3-二溴丙基）磷酸酯 (TRIS) | Tris(2,3,-dibromopropyl) phosphate (TRIS) | 126-72-7 |
| 五溴二苯醚 (PentaBDE) | Pentabromodiphenyl ether (PentaBDE) | 32534-81-9 |
| 八溴二苯醚 (OctaBDE) | Octabromodiphenyl ether (OctaBDE) | 32536-52-0 |
| 二（2,3-二溴丙基）磷酸酯 (BDBPP) | Bis(2,3-dibromopropyl) phosphate (BDBPP) | 5412-25-9 |
| 三-（1-吖丙啶基）氧化膦(TEPA) | Tris(1-aziridinyl)phosphine oxide) (TEPA) | 545-55-1 |
| 多溴联苯 (PBB) | Polybromobiphenyls (PBB) | 59536-65-1 |
| 四溴双酚A (TBBPA) | Tetrabromobisphenol A (TBBP A) | 79-94-7 |
| 六溴环十二烷 (HBCDD) | Hexabromocyclododecane (HBCDD) | 3194-55-6 |
| 2,2-二（溴甲基）-1,3-丙二醇 (BBMP) | 2,2-bis(bromomethyl)-1,3-propanediol (BBMP) | 3296-90-0 |
| 三（1,3-二氯异丙基）磷酸酯 (TDCPP) | ris(1,3-dichloro-isopropyl) phosphate (TDCPP) | 13674-87-8 |
| 短链氯化石蜡（SCCP） （C10-C13） | Short-chain chlorinated Paraffins (SCCP) (C10-C13) | 85535-84-8 |

- 附  录  G
（规范性附录）
乙二醇类物质

G.1  乙二醇类物质

见表G.1。

表G.1  乙二醇类物质

| 中文名称 | 英文名称 | 化学文摘编号 |
| --- | --- | --- |
| 二甘醇二甲醚 | Bis(2-methoxyethyl)-ether | 111-96-6 |
| 乙二醇单乙醚 | 2-ethoxyethanol | 110-80-5 |
| 乙二醇乙醚乙酸酯 | 2-ethoxyethyl acetate | 111-15-9 |
| 乙二醇二甲醚 | Ethylene glycol dimethyl ether | 110-71-4 |
| 乙二醇甲醚 | 2-methoxyethanol | 109-86-4 |
| 乙二醇甲醚乙酸酯 | 2-methoxyethylacetate | 110-49-6 |
| 2-甲氧基-1-丙醇乙酸酯 | 2-methoxypropylacetate | 70657-70-4 |
| 三甘醇二甲醚 | Triethylene glycol dimethyl ether | 112-49-2 |

- 附  录  H
（规范性附录）
多环芳烃（PAHs）

H.1  多环芳烃

见表H.1。

表H.1  多环芳烃

| 中文名称 | 英文名称 | 化学文摘编号 |
| --- | --- | --- |
| 苯并[a]蒽 | Benzo[a]anthracene | 56-55-3 |
| 苯并[а]芘 | Benzo[a]pyrene | 50-32-8 |
| 苯并[b]荧蒽 | Benzo[b]fluoranthene | 205-99-2 |
| 苯并[e]芘 | Benzo[e]pyrene | 192-97-2 |
| 苯并[j][j]荧蒽 | Benzo[j]fluoranthene | 205-82-3 |
| 苯并[k] [k]荧蒽 | Benzo[k]fluoranthene | 207-08-9 |
| 䓛 | Chrysene | 218-01-9 |
| 二苯并[a,h]蒽 | Dibenzo[a,h]anthracene | 53-70-3 |
| 苊 | Acenaphtene | 83-32-9 |
| 苊烯 | Acenaphthylene | 208-96-8 |
| 蒽 | Anthracene | 120-12-7 |
| 苯并[g,h,i]芘 | Benzo[g,h,i]perylene | 191-24-2 |
| 芴 | Fluorene | 86-73-7 |
| 荧蒽 | Fluoranthene | 206-44-0 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | Indeno[1,2,3-cd]pyrene | 193-39-5 |
| 萘 | Naphthalene | 91-20-3 |
| 菲 | Phenanthrene | 85-01-8 |
| 芘 | Pyrene | 129-00-0 |

- 附  录  I
（规范性附录）
资源属性中邻苯二甲酸酯

I.1  邻苯二甲酸酯

见表I.1。

表I.1  邻苯二甲酸酯

| 中文名称 | 英文名称 | 化学文摘编号 |
| --- | --- | --- |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 (DEHP) | Di(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP) | 117-81-7 |
| 邻苯二甲酸二（2-甲氧乙基）酯 (DMEP) | Bis(2-methoxyethyl) phthalate（DMEP） | 117-82-8 |
| 邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) | Di-n-octylphthalate (DNOP) | 117-84-0 |
| 邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP) | Diisodecylphthalate (DIDP) | 26761-40-0 |
| 邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP) | Di-Iso-nonylphthalate (DINP) | 28553-12-0 |
| 邻苯二甲酸二己酯 (DnHP) | Di-n-hexylphthalate (DnHP) | 84-75-3 |
| 邻苯二甲酸二正酯 (DBP) | Dibutylphthalate (DBP) | 84-74-2 |
| 邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP) | Butylbenzylphthalate (BBP) | 85-68-7 |
| 邻苯二甲酸二壬酯 (DNP) | Dinonyl phthalate（DNP） | 84-76-4 |
| 邻苯二甲酸二乙酯 (DEP) | Diethylphthalate (DEP) | 84-66-2 |
| 邻苯二甲酸二丙酯 (DPRP) | Dipropyl Phthalate（DPRP） | 131-16-8 |
| 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | Diisobutylphthalate (DIBP) | 84-69-5 |
| 邻苯二甲酸二环己酯 (DCHP) | Dicyclohexyl phthalate (DCHP) | 84-61-7 |
| 邻苯二甲酸二异辛酯 (DIOP) | Dioctyl Phthalate（DIOP） | 27554-26-3 |
| 1,2-苯二酸-二(C7-11支链与直链)烷基(醇)酯(DHNUP) | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-(C7-11)-branched and linear alkyl esters（DHNUP） | 68515-42-4 |
| 邻苯二甲酸二C6-8支链烷基酯(富C7) (DIHP) | 1,2-Benzenedicarboxylic acid,di-C6-8-branched alkyl esters,C7-rich/Diisoheptyl phthalate（DIHP） | 71888-89-6 |

- 附  录  J
（规范性附录）
品质属性中氯化苯酚

J.1  氯化苯酚

见表J.1。

表J.1  氯化苯酚

| 中文名称 | 英文名称 | 化学文摘编号 |
| --- | --- | --- |
| 2,3,4-三氯苯酚 | 2,3,4-trichlorophenol | 15950-66-0 |
| 2,3,5-三氯苯酚 | 2,3,5-trichlorophenol | 933-78-8 |
| 2,3,6三氯苯酚 | 2,3,6-trichlorophenol | 933-75-5 |
| 2,4,5-三氯苯酚 | 2,4,5-trichlorophenol | 95-95-4 |
| 2,4,6-三氯苯酚 | 2,4,6-trichlorophenol | 88-06-2 |
| 3,4,5-三氯苯酚 | 3,4,5-trichlorophenol | 609-19-8 |
| 2,3,4,5-四氯苯酚 | 2,3,4,5-tetrachlorophenol | 4901-51-3 |
| 2,3,4,6-四氯苯酚 | 2,3,4,6-tetrachlorophenol | 58-90-2 |
| 2,3,5,6-四氯苯酚 | 2,3,5,6-tetrachlorophenol | 935-95-5 |
| 五氯苯酚（PCP） | Pentachlorophenol (PCP) | 87-86-5 |

- 附  录  K
（规范性附录）
品质属性中氯化苯和氯化甲苯

K.1  氯化苯和氯化甲苯

见表K.1。

表K.1  氯化苯和氯化甲苯

| 中文名称 | 英文名称 | 化学文摘编号 |
| --- | --- | --- |
| 2-氯甲苯 | 2-Chlorotoluene | 95-49-8 |
| 3-氯甲苯 | 3-Chlorotoluene | 108-41-8 |
| 4-氯甲苯 | 4-Chlorotoluene | 106-43-4 |
| 2,3-二氯甲苯 | 2,3-Dichlorotoluene | 32768-54-0 |
| 2,4-二氯甲苯 | 2,4-Dichlorotoluene | 95-73-8 |
| 2,5-二氯甲苯 | 2,5-Dichlorotoluene | 19398-61-9 |
| 2,6-二氯甲苯 | 2,6-Dichlorotoluene | 118-69-4 |
| 3,4-二氯甲苯 | 3,4-Dichlorotoluene | 95-75-0 |
| 2,3,6-三氯甲苯 | 2,3,6-Trichlorotoluene | 2077-46-5 |
| 2,4,5-三氯甲苯 | 2,4,5-Trichlorotoluene | 6639-30-1 |
| 2,3,4,5-四氯甲苯 | 2,3,4,5-Tetrachlorotoluene | 76057-12-0 |
| 2,3,4,6-四氯甲苯 | 2,3,4,6-Tetrachlorotoluene | 875-40-1 |
| 2,3,5,6-四氯甲苯 | 2,3,5,6-Tetrachlorotoluene | 1006-31-1 |
| 五氯甲苯 | Pentachlorotoluene | 877-11-2 |
| 1,3-二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 |
| 1,4-二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 |
| 1,2,3-三氯苯 | 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 |
| 1,2,4-三氯苯 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 |
| 1,3,5-三氯苯 | 1,3,5-Trichlorobenzene | 108-70-3 |
| 1,2,3,4-四氯苯 | 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene | 634-66-2 |
| 1,2,3,5-四氯苯 | 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene | 634-90-2 |
| 1,2,4,5-四氯苯 | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene | 95-94-3 |
| 五氯苯 | Pentachlorobenzene | 608-93-5 |
| 六氯苯 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 |
| 1,2-二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 |

- 附  录  L
（规范性附录）
品质属性中染料

L.1  可分解出致癌芳香胺的偶氮着色剂

见本文件附录E中表E.1。

L.2  海军蓝染料

见本文件附录E中表E.4。

L.3  致敏性分散染料

见表L.1。

表L.1  致敏性分散染料

| 中文名称 | 英文名称 | 化学文摘编号 |
| --- | --- | --- |
| 分散蓝1 | Disperse Blue 1 | 2475-45-8 |
| 分散蓝3 | Disperse Blue 3 | 2475-46-9 |
| 分散蓝7 | Disperse Blue 7 | 3179-90-6 |
| 分散蓝26 | Disperse Blue 26 | 3860-63-7 |
| 分散蓝35A | Disperse Blue 35A | 56524-77-7 |
| 分散蓝35B | Disperse Blue 35B | 56524-76-6 |
| 分散蓝102 | Disperse Blue 122 | 12222-97-8 |
| 分散蓝106 | Disperse Blue 106 | 12223-01-7 |
| 分散蓝124 | Disperse Blue 124 | 61951-51-7 |
| 分散棕1 | Disperse Brown 1 | 23355-64-8 |
| 分散橙1 | Disperse Orange 1 | 2581-69-3 |
| 分散橙3 | Disperse Orange 3 | 730-40-5 |
| 分散橙11 | Disperse Orange 11 | 82-28-0 |
| 分散橙37/76/59 | Disperse Orange 37/76/59 | 12223-33-5 |
|  |  | 13301-61-6 |
|  |  | 51811-42-8 |
| 分散橙149 | Disperse Orange 149 | 85136-74-9 |
| 分散红1 | Disperse Red 1 | 2872-52-8 |
| 分散红11 | Disperse Red 11 | 2872-48-2 |
| 分散红17 | Disperse Red 17 | 3179-89-3 |
| 分散红151 | Disperse Red 151 | 61968-47-6 |
| 分散黄1 | Disperse Yellow 1 | 119-15-3 |

表L.1（续）

| 中文名称 | 英文名称 | 化学文摘编号 |
| --- | --- | --- |
| 分散黄3 | Disperse Yellow 3 | 2832-40-8 |
| 分散黄7 | Disperse Yellow 7 | 6300-37-4 |
| 分散黄9 | Disperse Yellow 9 | 6373-73-5 |
| 分散黄23 | Disperse Yellow 23 | 6250-23-3 |
| 分散黄39 | Disperse Yellow 39 | 12236-29-2 |
| 分散黄49 | Disperse Yellow 49 | 54824-37-2 |
| 分散黄56 | Disperse Yellow 56 | 54077-16-6 |
| 酸性红26 | Acid Red 26 | 3761-53-3 |
| 碱性红9 | Basic Red 9 | 569-61-9 |
| 碱性绿4 | Basic Green 4 | 569-64-2 |
|  |  | 2437-29-8 |
|  |  | 10309-95-2 |
| 碱性紫3 | Basic Violet 3 | 548-62-9 |
| 碱性紫14 | Basic Violet 14 | 632-99-5 |
| 碱性蓝26 | Basic Blue 26 | 2580-56-5 |
| 直接黑38 | Direct Black 38 | 1937-37-7 |
| 直接蓝6 | Direct Blue 6 | 2602-46-2 |
| 直接红28 | Direct Red 28 | 573-58-0 |
| 直接棕95 | Direct Brown 95 | 16071-86-6 |
| 4-二甲氨基偶氮苯（溶剂黄2） | 4-Dimethylaminoazobenzene (Solvent Yellow 2) | 60-11-7 |
| 溶剂蓝4 | Solvent Blue 4 | 6786-83-0 |
| 4,4'-二（二甲氨基）-4''-（甲氨基）三苯甲醇 | 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol | 561-41-1 |

- 附  录  M
（规范性附录）
品质属性中阻燃剂

M.1  阻燃剂

见表M.1。

表M.1  阻燃剂

| 中文名称 | 英文名称 | 化学文摘编号 |
| --- | --- | --- |
| 三（2-氯乙基）磷酸酯 (TCEP) | Tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP) | 115-96-8 |
| 十溴二苯醚 (DecaBDE) | Decabromodiphenyl ether (DecaBDE) | 1163-19-5 |
| 三（2,3-二溴丙基）磷酸酯 (TRIS) | Tris(2,3,-dibromopropyl) phosphate (TRIS) | 126-72-7 |
| 五溴二苯醚 (PentaBDE) | Pentabromodiphenyl ether (PentaBDE) | 32534-81-9 |
| 所有其他多溴联苯醚（PBDE） | All other Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) | 各种 |
| 八溴二苯醚 (OctaBDE) | Octabromodiphenyl ether (OctaBDE) | 32536-52-0 |
| 二（2,3-二溴丙基）磷酸酯 (BDBPP) | Bis(2,3-dibromopropyl) phosphate (BDBPP) | 5412-25-9 |
| 三-（1-吖丙啶基）氧化膦(TEPA) | Tris(1-aziridinyl)phosphine oxide) (TEPA) | 545-55-1 |
| 多溴联苯 (PBB) | Polybromobiphenyls (PBB) | 59536-65-1 |
| 四溴双酚A (TBBPA) | Tetrabromobisphenol A (TBBP A) | 79-94-7 |
| 六溴环十二烷 (HBCDD) | Hexabromocyclododecane (HBCDD) | 3194-55-6 |
| 2,2-二（溴甲基）-1,3-丙二醇 (BBMP) | 2,2-bis(bromomethyl)-1,3-propanediol (BBMP) | 3296-90-0 |
| 三（1,3-二氯异丙基）磷酸酯 (TDCPP) | ris(1,3-dichloro-isopropyl) phosphate (TDCPP) | 13674-87-8 |
| 磷酸三（二甲苯）酯（TXP） | Trixylyl phosphate (TXP) | 25155-23-1 |