《软体聚氯乙烯集雨蓄水窖》

编制说明(征求意见稿）

1 工作简况

- 1.1 任务来源

根据中国轻工业联合会中轻联标准[2023]248号文件《关于下达《健康家居  健康数据采集及分析通用要求》等21项中国轻工业联合会团体标准计划的通知》，本标准计划编号：2023037，项目名称“软体聚氯乙烯集雨蓄水窖”，标准类别为“管理”，制修订为“制定”，起草单位为国机亿龙（佛山）节能灌溉科技有限公司，并由中国轻工业联合会与佛山市高明区高分子材料协会共同发布。

1.2 主要工作过程

（1）项目准备阶段

我国人均水资源占有量仅为全世界的1/4，且分布不均。西北地区面积占全国的43％，而水资源总量仅有全国总量的10％，干旱缺水，且水土流失严重，水资源严重短缺。

水资源的短缺，不但造成以传统农业为主的经济活动难以开展，个别地区甚至连人，牲畜的饮水都难以为继，严重制约了社会的发展与进步。

自2012年起，一种以聚氯乙烯（PVC）涂层布为主要原料的软体集雨蓄水窖（简称软体水窖）问世。它克服了传统土窖不安全，砖石水窖不方便的缺陷；它将集雨和蓄水两大功能结合为一体，同时还具有强度高、密封性强、蒸发挥发少，耐磨耐候、耐酸碱、安全卫生等特点；它还具有轻便、容量大、充装收放简便，维护使用简单，使用寿命长等众多优点。最重要的，水窖可以在工厂预制检验，然后折叠打包运输，最后在现场规范安装，减少了在现场的复杂工序和操作，时间大大缩短，成本也大幅降低。

经过几年的试用推广验证后，自2018年开始，在国家有关部门的大力支持，软体水窖市场得到了快速爆发式的增长。据不完全统计，2018-2022年，全国每年完成集雨水窖约 100万立方。在山西，陕西，天津，河北，甘肃，青海，内蒙古，四川，云南，贵州和重庆等省市自治区得到全面广泛应用。软体水窖对解决我国水资源匮乏地区，在解决果园和耕地灌溉，保证旱涝保收，同时解决土壤质量不高，水土流失等方面，进而对广大农村的扶贫攻坚事业中起到了积极的作用。

软体聚氯乙烯水窖在市场快速发展的同时，相关技术也在不断进步中。应用范围已从单纯的灌溉水窖发展到森林消防水窖，水肥一体化，高标准农田建设等；水窖单体也越来越大，已从早期的8立方发展到500,1000甚至2000立方的超大型；水窖形状也从早期的单一长方体发展到倒棱台形状等多种形状；集水方式也从单一的集雨面集水发展集雨篷，集雨罩集水等；窖体一体式也发展出窖体分体式和窖体一体分区式等水窖的固定也从早期的铝钎发展到钢索固定等。

同时，在软体聚氯乙烯水窖快速壮大的市场背后，由于相关标准的缺乏，市场也立即出现众多鱼目混杂，以次充好的的软体水窖。由于材料质量差，低价位，严重冲击了正常的软体水窖市场。同时设计不合理，安装缺乏统一的规范，导致水窖后期使用时，出现水窖塌方，坍塌，变形，裂开等一系列问题，严重打击了用户和市场的信心。

软体水窖标准的制定与实施，将会规范质量，保证市场准入，对软体水窖市场的健康发展起到重大的作用。

软体集雨蓄水窖涉及的技术包括：软体集雨蓄水聚氯乙烯涂层膜材的生产技术，水窖的结构设计，水窖的焊接加工技术组合还有水窖的安装固定技术等。

（2）起草（草案、论证）阶段

本标准计划下达后，本标准起草单位国机亿龙（佛山）节能灌溉科技有限公司，按照团标委的要求，立即组建了团体标准“软体聚氯乙烯集雨蓄水窖”编制工作小组。成立了以单位国机亿龙（佛山）节能灌溉科技有限公司为组长，xxxx有限公司、xxxx有限公司和xxxx等为组员的标准编制工作小组。

标准编制工作小组根据进度安排，首先查阅了国内外相关资料，经过细致的文献调研，未查到关于“软体聚氯乙烯集雨畜水窖”的相关标准。在国内，仅查到MZ/T 015.3-2010 救灾装具 第3部分：软体贮水罐，水桶 和 DB13/T 398.2-1999 旱作农区集雨水窖技术规范。  其中，MZ/T 015.3-2010是由民政部救灾司提出，民政部救灾司、北京市民政局、新兴职业装备生产技术研究所制定，全国救灾减灾标准化委员会归口。该标准标准是关于双面热塑性聚氨酯（TPU）和单面贴TPU材料，也不是关于软体聚氯乙烯材质的。DB13/T 398.2-1999是河北省地方标准，是由河北省农业厅提出并归口，河北省技术监督局发布。这是关于土水窖和砖水窖，该地方标准规定了集雨水窖的规划，设计，施工，使用和管理的技术要求。

在本标准编制过程中，以GB/T 18244-2000  《建筑防水材料老化试验方法》，GB/T 24128-2018  《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》，HG/T 3050.1-2001  《橡胶或塑料涂覆织物 整卷特性的测定 第1部分：测定长度、宽度和净质量的方法》，HG/T 3050.2-2001 《橡胶或塑料涂覆织物 整卷特性的测定 第2部分：测定单位面积的总质量、单位面积的涂覆质量和单位面积的底布质量的方法》，QB/T 4042-2010  《聚氯乙烯涂层膜材》 ，QB/T 4396-2012   《软体沼气池用聚氯乙烯涂覆织物膜材》，  QB/T 4397-2012   《洁型聚氯乙烯涂覆织物建筑膜材》，NY/T 1699-2016  《玻璃纤维增强塑料户用沼气池技术条件》多份文件为主要框架内容，确定了本标准的范围、规范性引用文件、术语和定义、技术要求。

编制小组结合国内软体聚氯乙烯集雨畜水窖的市场发展和要求现状，确立了本标准的主要指标要求，在试验论证的基础上，编制完成了标准工作组讨论稿。

- 征求意见阶段

1.3 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由 国机亿龙（佛山）节能灌溉科技有限公司有限公司、广东中联新材科技有限公司、xxxx有限公司、xxxx等和共同编制。

本标准主要起草人：

所做的工作：xxx   任起草工作组组长，全面安排和协调标准起草工作，并负责对各阶段标准的审核。  xxx   负责本标准的具体起草与编写工作。    xxx  负责收集、分析国内外相关技术文献和资料，对软体聚氯乙烯集雨蓄水窖中水窖膜材和水窖的生产企业进行了现场参观、工艺了解，原材料的使用，产品的检测分析等，对使用情况进行分析总结和归纳。  xxx  负责对收集的样品进行测试验证工作和数据整理，负责对标准格式、语言文字的修改。

2 标准编制原则和主要内容

2.1  标准编制原则

本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，注意与相关领域法律、法规和规章、国家与行业标准等的兼容性和协调一致，以及标准的目标统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作；对难以量化的指标或内容，尽量用文字和图片进行说明；力求简单、清晰、实用性强、适用面广，便于使用人员理解和操作，尽量满足市场需要。

本标准起草过程中，主要按本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准制定过程中，主要参考了以下标准：

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第一部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划GB/T 2918-1998    塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 8948-2008   聚氯乙烯人造革

GB/T 18244-2000  建筑防水材料老化试验方法

GB/T 24128-2018  塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估

HG/T 3050.1-2001   橡胶或塑料涂覆织物 整卷特性的测定 第1部分：测定长度、宽度和净质量的方法

HG/T 3050.2-2001  橡胶或塑料涂覆织物 整卷特性的测定 第2部分：测定单位面积的总质量、单位面积的涂覆质量和单位面积的底布质量的方法
    NY/T 1699-2016   玻璃纤维增强塑料户用沼气池技术条件

QB/T 4042-2010    聚氯乙烯涂层膜材

QB/T 4396-2012    软体沼气池用聚氯乙烯涂覆织物膜材GB/T

QB/T 4397-2012    自洁型聚氯乙烯涂覆织物建筑膜材

2.2  主要内容

2.2.1范围

本文件规定软体聚氯乙烯（PVC）集雨蓄水窖膜材(以下简称水窖膜材)和水窖的分类，结构、规格、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和安装等，还包括智能检测仪的结构和技术参数。

本文件适用于以软体聚氯乙烯水窖膜材为主要材料，采用高频或热风热合方法制作的，具有雨水收集和蓄存功能的软体水窖，同时还具有对水窖水位、水温及水质监测功能,主要用于干旱地区农田灌溉和牲畜饮用水的贮存与供给。

2.2.2 本文件结构

本文件包括正文,附录A规范性附录---水窖安装规程和附录B资料性附录---其它结构水窖。

在正文第4章和第6章列出了水窖膜材和水窖的分类，技术要求，第7章是试验方法，第8章是检验规则。

关于水窖膜材和水窖的关系，正如范围中所言，水窖是以水窖膜材为主要材料，通过专业设计，采用高频或热风方法制作的，具有一定结构和形状，具有雨水收集和畜存功能的软体水窖。水窖就是水窖膜材材料的拓展，并在农业和水利领域的实际应用。水窖的性能与水窖膜材息息相关，水窖除了输配塑料水管，D型环，固定铝仟外，其组成也绝大部分是水窖膜材。因此，必须将水窖膜材作为本标准的组成内容，并列出性能指标和试验方法。

2.2.3 水窖膜材

2.2.3.1 分类

按照水窖的结构，水窖膜材可分为袋体用和集水面用，其中袋体水窖膜材在地埋一体式水窖中，一般在地面以下，与四周泥土墙体直接接触。而集雨面一般在地面上，直接接触太阳和各种灰层酸雨等，耐候性能要求高，需要进行亚克力或聚偏二氟乙烯处理。同时，水窖用于室外，兼顾性能和成本，按耐低温性能分为A，和B两个型号。详见表1。

                    表1 水窖膜材的分类

| 类别 | 水窖袋体用 |  | 水窖集水面用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐低温性能（℃） | -30 | -40 | -30 | -40 |
| 代号 | NBA | NBB | NSA | NSB |

      - 单位面积质量和及其平均极限偏差

- 根据水窖膜材多年的应用经验，常规水窖膜材的单位面积质量和平均极限偏差定为：
单位面积总质量为1000g/m2。

- 单位面积总质量平均偏差为±30g/m。

2.2.3.3 宽度和宽度极限偏差

根据水窖设计和焊接加工的技术要求，常规水窖膜材宽度和宽度极限偏差定为：，

宽度为1.2m、2.0m和3.2m。宽度平均偏差为±5mm。

2.2.3.4 长度

根据水窖设计和焊接加工的技术要求，兼顾运输和贮存，常规水窖膜材的长度定为：

每卷水窖膜材长度为100m，不允许负偏差。

2.2.3.5 外观

根据水窖膜材多年的应用经验，常规水窖膜材的外观定为：

水窖膜材要求表面涂层均匀平整，光泽一致，无脱落、无裂纹，折叠后无明显发白。集雨面用水窖膜材表面滑爽。

2.2.3.6 力学性能

根据水窖膜材多年的应用检验，常规水窖膜材的力学性能详见表2，并按QB/T 4042-2010的5.5，5.6和5.7规定进行。

- 表2 水窖膜材的力学性能

| 项目 |  | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸强度， N/5cm | 经向 ≥ | 4000 |
|  | 纬向 ≥ | 3500 |
| 撕裂强度，Ｎ | 经向 ≥ | 650 |
|  | 纬向 ≥ | 550 |
| 剥离强度， N/5cm ≥ |  | 120 |

2.2.3.7 耐温性能

水窖通常在我国的西北地区使用，气候条件复杂，冬天气候寒冷，最低在-20℃以下。夏天炎热爆嗮，气温也可达40℃，由于植被少，室外野外温度更高达50℃-70℃。水窖膜材作为一种室外长期使用产品，在不同地区、不同时间，必须经受低温和高温考验。

根据多年的应用经验，结合成本，耐低温性能分为-30℃和-40℃两个等级，并按QB/T 4042-2010的5.8规定进行。

高温确定为70℃,。并通过经向拉伸负荷保持率进行检测。

2.2.3.8 热风焊接性能
   正如范围中所言，水窖是以水窖膜材为主要材料，通过专业设计，采用高频或热风方法制作的，具有一定结构和形状，具有雨水收集和畜存功能的软体水窖。

水窖膜材在加工成水窖工艺过程中，必须进行高频或热风焊接。而近些年来，由于热风焊接设备技术进步，以及高效率和方便性，热风焊接包括围边与上下面，集雨面加工等部位，所占的比例越来越大，可达到90%。成为软体水窖加工的一种主要方式。因此，有必要设立 热风焊接性能 检测项目，以保证水窖膜材 的热风焊接性能。

根据多年的应用经验，热风焊接性能定为：

按要求准备焊接水窖膜材，膜材宽度大于5cm即可。将热风焊接机温度设定为650℃，风压≥0.1MPa，在4.2 m/min速度下进行正背面焊接。待焊接部位充分冷却后，撕开检查。

。

- 2.2.3.9防霉性能

- 水窖作为一种软质聚氯乙烯(PVC)产品，其分子结构中并无存在微生物生长所需的营养基。但是同时加入的增塑剂可以作为微生物的营养源。在合适的温度和湿度下，霉菌在材料中能够大量繁殖，霉菌分泌物引起建筑膜材生物降解，造成表面产生霉斑及裂纹，严重影响建筑膜材的使用，并最终导致膜结构报废。因此，水窖膜材必须进行防霉检测。

- 本文件按照 GB/T 24128-2009 的方法进行检测，并规定了建筑膜材防霉性能 ≥1级。

      - 自洁性能

集雨面水窖膜材长时间在室外使用，表面会聚集灰尘和油污。在雨水冲刷后，仍能保持皎洁的外貌和光滑度，保障较长的使用寿命，

根据多年的应用经验，集雨面水窖膜材的自洁性能定为：

优于3级

并按QB/T 4397-2012的附录A规定进行。

      - 耐候性能

水窖作为一种微型和小型水利工程，常年在室外使用，必须具备一定的使用寿命，而这也是PVC涂层膜材的一大优点。

水窖膜材按GB/T 18244-2010的规定进行氙弧灯试验。根据8年的质保期，照射时间为4000h（累计辐照能量约1000 KJ/㎡）。处理后的试验片在标准环境下放置24h，然后分别按6.4,6.5,6.8.1进行外观，经向拉伸负荷保持率和耐低温试验。详见表3。

- 表3 水窖膜材的耐候性能

| 项目 |  | NBA | NBB | NSA | NSB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐候性能 | 时间/h | 4000 |  |  |  |
|  | 外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 |  |  |  |
|  | 经向拉伸负荷保持率/﹪ ≥ | 85 |  |  |  |
|  | 耐低温性能 | -25℃无裂纹 | -35℃无裂纹 | -25℃无裂纹 | -35℃无裂纹 |

2.2.4 水窖

2.2.4.1 外观

根据多年的应用经验，水窖外观定为：
   水窖颜色和光泽应基本均匀一致。热合焊缝应连续，焊接宽度一致。集水面边，固定用扣眼间隔40～60cm。

2.2.4.2 分类

根据水窖集雨方式的不同，可分为集雨面式,集雨罩式和集雨棚式。常规水窖都是集雨面式。

集雨罩式通过多个集雨罩的设立，快速收集更多的雨水，雨水收集效率充分提高，还可以净化雨水，适合于温室大棚。集雨棚式适合于果园，将多雨季节的雨水收集存储，满足果树不同生长周期的需求。

   根据水窖窖体连接方式的不同，可分为一体式,分体式和一体分区式。常规水窖都是埋地一体式。

其中分体式可以避免一体式水窖窖体过大带来的加工安装固定困难和易坍塌的缺陷，可以更灵活更有效地利用土地资源和地形。而一体分区式通过隔膜的设置，形成两个或多个区域，使不同水质的水得以分隔。

在6.4章节中图3-7分别给出出了各种分类水窖的结构示意图。

2.2.4.3 规格

根据多年的经验，分别给出了常规埋地一体式水窖的规格，包括容积，集雨面面积，长×宽×高。详见表4。

- 表:4常规水窖的规格

| 编号 | 容积（m3） | 长×宽×高(m) | 集水面面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| SGJSJ006 | 6 | 2.75×2×1.1 | 19.0 |
| SGJSJ008 | 8 | 3.65×2×1.1 | 22.6 |
| SGJSJ010 | 10 | 5.5×2×1.1 | 26.4 |

2.2.4.4热合焊缝和连接口

焊接加工是制作水窖的主要工艺和方法手段。为保证焊接加工的质量，对热合焊缝和连接口做出规定：

水窖充气后，用肥皂水擦拭所有焊接缝和连接口，不允许产生连续气泡。

2.2.4.5  容积偏差

参考NY/T 1699-2016   玻璃纤维增强塑料户用沼气池技术条件，对水窖的容积偏差规定为：

水窖容积偏差≤ 5﹪。

这也符合一般的计量误差。

2.2.4.6 集雨面面积偏差

集雨面是水窖的重要组成部分。也是软体水窖区别于其他材料水窖如土水窖和混凝土水窖的重要创新点。

一般而言，集雨面是根据水窖所在地区降雨量，雨水收集效率，用水量和贮水量综合确定。

本文件按照一般计量误差，规定集雨面面积偏差为：

水窖集雨面面积偏差≤ 5﹪

    - 智能检测仪

- 数字化信息化智能化是产业发展的方向。水窖作为微型和小型水利工程，在室外和野外使用，通过智能监测仪，不但可以实现水窖的定位，还可以检测水窖的运行和使用，包括水位水位水质的监测，还有各种安全性能的监测。

- 2.2.4.1 智能检测仪的结构
   智能监测仪由防爆、防水铸铝金属外壳、白色烤漆立杆与太阳能板组成。金属外壳漆面干净无划痕，有显示屏可视窗口，立杆长度为1米，漆面均匀光滑无划痕粉刺,完整无裂痕。智能监测仪通过太阳能板实现自我供电。

- 2.2.4.2技术参数与功能特性
产品尺寸：220*220*1100mm

- 立杆尺寸：40mm*40mm*1000mm

- 太阳能板参数： 4.5W，220*140*5mm

- 供电方式 ：采用DC10.8V锂电池+太阳能板供电

- 续航：连续阴雨天30天

- 通讯方式 ：4G

- 监测指标：水位高度、水温，可扩展多种水质传感器。

- 水位测量范围：0～5M，测量精度： 1mm。

- 水温测量范围：-40℃～80℃，测量精度：0.1℃。

- 工作温度：-40℃～80℃，防尘防水等级为IP65。

2.2.6 附录A 水窖安装规程

水窖的安装是水窖制作和运行的重要一环，也是软体水窖工厂预制作的延续。历史经验表明，水窖的正确安装非常重要和关键。以往水窖在使用中出现坍塌，撕裂和变形，很多是因为没有正确的安装或安装不到位所致。

本文件将水窖的安装作为规范性附录，与标准正文一起发布。

水窖的安装包括选址，画开挖线，挖池和安装四个步骤。

本文件由于篇幅所限，仅做了文字性的叙述，客户和使用单位还应阅读和参考各水窖制作企业公司编制的详细说明和注意事项。

2.2.7  检验规则的确定

本标准对水窖膜材的出入厂检验和水窖的出厂检验和型式检验做了规定。

2.3 解决的主要问题

产品标准是企业对产品结构性能、规格、质量特性和检验方法等方面所制定的技术规定。它旨在确立产品在特定用途下的适应性和质量要求，从而满足消费者的期望和需求。对内可以规范产品设计、生产和质量控制过程，提高产品的一致性和稳定性，最终提高产品的质量水平和可靠性。对外为产品的质量评估提供了基本依据和准则，保护消费者权益，促进市场合理竞争，增强市场竞争力。

标准是经济社会活动的技术依据，是国家基础性制度建设的重要内容 。

目前，软体水窖的国内市场还在成长发展阶段，各种参差不齐的产品具存，具体表现在：

从水窖膜材来看，并没有形成水窖专用膜材，更多的时候采购水窖膜材生产企业库存的各种类型篷布材料，来满足临时需求，技术参数并不统一。

从水窖来看，热风焊接工艺也就是近几年发展起来的新型材料加工技术。热风焊接设备及其配套都是订制，专业人才也需要培训。对于热风焊接质量，也需要有明确的规定。

另外，水窖安装也有管理真空。水窖是微型和小型水利工程，水窖的现场安装可以认为是小型工地。缺乏规范统一标准的安装管理规程，没有形成专业的安装管理队伍。很多水窖，由于：

- 选址不合理；

- 挖坑尺寸形状不对；

- 没有挖排洪水沟和卸洪缺口；

- 集雨面网布未撕开；

- 水窖没有鼓风打气；

- 集雨面铁钉固定不够；

- 溢水口没有安装排水管。

如此等等，导致水窖使用一段时间畜水后出现应力集中而撕毁，导致水窖报废，教训深刻。

综合以上，本产品标准在水窖膜材部分：1.确定了水窖专用膜材；2.确定了水窖膜材的强度和克重；3.规定了水窖膜材的热风焊接性能；4.规定了水窖的耐高低温性能，防霉性能。5.规定了水窖膜材的耐候性能，明确水窖的膜材的保质期为8年左右。

本产品标准在水窖部分：1.规定了水窖焊接质量；2.最重要的，规定了水窖安装规程，使水窖安装有明确的流程和要求。

同时，在本标准中也进行了技术创新，在水窖结构中提出了各种创新的水窖结构形式，以满足各种不同的应用环境和场合。为适应大型和超大型水窖，提出了分体式水窖结构和一体分区式水窖结构。为满足温室大棚，提出了集雨罩式水窖结构。集雨罩式是通过多个集雨罩的设立，快速收集更多的雨水，雨水收集效率充分提高，还可以净化雨水，适合于温室大棚。集雨棚式适合于果园，将多雨季节的雨水收集存储，满足果树不同生长周期的需求。为解决水窖的沉降，提出了防防接雨面凹沉结构水窖。如此种种，通过走“技术专利化、专利标准化、标准国际化”的技术创新之路，牢牢把行业的话语权握在了自己的手里。在提升对行业先进技术标准的贡献的同时，为用户、合作伙伴和行业创造更高价值。唯有创新，水窖行业才会有更大的发展。

总之，软体水窖没有显示出其规模效应，制定《软体聚氯乙烯集雨畜水窖》团体标准，对于规范水窖发展意义重大。

3  主要试验（或验证）情况分析

3.1 水窖膜材指标验证

标准起草小组随机调查了5家国内水窖膜材生产企业和水窖生产企业库存的10种规格样品，抽样单位和产品基本涵盖行业具有代表性的企业。按照标准第4章要求，进行了检测。对表4耐候性能，由于检测成本大，只进行3个样品的检测。分别见表5和表6.

表5 水窖膜材性能检测

| 项目 | A企业 |  | B企业 |  | C企业 |  | D企业 |  | E企业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 |
| 企业类型 | 水窖生产企业 |  | 水窖生产企业 |  | 水窖膜材生产企业 |  | 水窖生产企业 |  | 水窖膜材生产企业 |  |
| 分类 | NBA | NSB | NBA | NSB | NBA | NSB | NBA | NSA | NBA | NSA |
| 外观 | 符合要求 | 符合要求，表面滑爽 | 符合要求 | 符合要求，表面滑爽 | 符合要求 | 符合要求，表面滑爽 | 符合要求 | 符合要求，表面滑爽 | 符合要求 | 符合要求，表面滑爽 |
| 单位面积及其偏差 | 1023 | 1020 | 1018 | 1015 | 998 | 1002 | 1008 | 1012 | 1019 | 1023 |
| 宽度及其偏差 | 2.008 | 2.009 | 2.012 | 2.013 | 2.005 | 1.206 | 2.080 | 2.010 | 1.211 | 1.213 |
| 卷长 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 拉伸强度 | 4221/3815 | 4235/3798 | 4152/3952 | 4184/3921 | 4087/3762 | 4100/3820 | 4156/3754 | 4198/3782 | 4054/3657 | 4086/3594 |
| 撕裂强度 | 705/620 | 725/645 | 805/710 | 795/690 | 760/640 | 774/658 | 694/587 | 687/602 | 715/630 | 724/650 |
| 剥离强度 | 150 | 145 | 132 | 140 | 136 | 138 | 125 | 131 | 122 | 125 |
| 耐低温 | -30℃ | -40℃ | -30℃ | -40℃ | -30℃ | -40℃ | -30℃ | -30℃ | -30℃ | -30℃ |
| 经向拉伸负荷保持率/ ﹪， ≥ | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| 热风焊接性 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 防霉性能 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 1级 | 1级 | 0级 | 0级 | 2级 | 2级 |
| 自洁性能 | --- | 4级 | --- | 4级 | --- | 3级 | -- | 3级 | -- | 3级 |

由试验结果看来，水窖膜材的外观，单位面积偏差，宽度偏差和卷长，拉伸强度，撕裂强度，剥离强度，耐高低温性能，自洁性能全部符合要求，显示经过多年的发展，涂层布在基本规格和力学性能进步很大。10个样品中防霉性能2个不符合，热风焊接性能3个不符合（见红色字体），需要重视，合格率为70%。

表6 耐候性能检测

| 项目 | 2号 | 4号 | 6号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | NSB | NSB | NSB |
| 外观 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
| 经向拉伸强度保持率，% | ≥90 | ≥90 | 82 |
| 耐低温性能 | -35 | -35 | -30 |

由于耐候性能检测时间长，本标准编制组抽取了3个样品进行检测。从试验结果看来，三个样品中两个各项性能满足要求，1个样品经向拉伸强度保持率和耐低温性能都不符合要求（见红色字体），合格率66.7%，需要提高。

3.2 水窖指标验证

标准编制工作组分别取5家包括国机亿龙（佛山）节能灌溉科技有限公司的水窖样品共计5件，分别编号11-15，按水窖指标要求进行了试验验证，并汇总编制了试验验证数据报告。通过验证试验及对数据的分析整理，技术内容合理、可行，具有较强的适用性。

表7  水窖指标验证

| 项目 | 水窖样品11 | 水窖样品12 | 水窖样品13 | 水窖样品14 | 水窖样品15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类和结构 | 埋地一体式 | 埋地一体式 | 埋地一体式 | 埋地一体式 | 埋地一体式 |
| 规格 | 8 | 10 | 30 | 50 | 100 |
| 外观 | 水窖颜色和光泽应基本均匀一致。热合焊缝应连续，焊接宽度一致。集水面边，固定用扣眼间隔40～60cm。 |  |  |  |  |
| 焊接缝和连接口 | 水窖充气后，用肥皂水擦拭所有焊接缝和连接口，未产生连续气泡 | 水窖充气后，用肥皂水擦拭所有焊接缝和连接口，未产生连续气泡 | 水窖充气后，用肥皂水擦拭所有焊接缝和连接口，有轻微气泡 | 水窖充气后，用肥皂水擦拭所有焊接缝和连接口，为产生连续气泡 | 水窖充气后，用肥皂水擦拭所有焊接缝和连接口，未生连续气泡 |
| 容积偏差，% | 2.3 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 4.8 |
| 集雨面面积偏差，% | 3.7 | 4.6 | 4.8 | 2.4 | 5.0 |

由试验结果看来，水窖的外观，容积偏差和集雨面面积偏差都在范围内，仅有1个样品在焊接缝和连接口检测有轻微气泡（见红色字体），说明焊接不合格。80%以上的结果满足水窖品质性能要求。

4  标准中涉及专利的情况

在6.4章节中，本文件引用了如下专利：

- 公开号CN212715127U 一种温室大棚集雨水窖，广东中联新材科技有限公司；对应图3，集雨罩式水窖。

- 公开号CN 212715128U,一种果园集雨水窖，广东中联新材科技有限公司；对应图4，集雨棚式水窖。

- 公开号 CN 213114793U,一种适于山坡的柔性水窖，国机亿龙（佛山）节能灌溉科技有限公司；对应图6，一体分区式水窖。

- 公开号 CN 213773572U,一种具有防接雨面凹沉结构的软体水窖，国机亿龙（佛山）节能灌溉科技有限公司；对应图7，防凹沉式水窖。

- 公开号 CN 214738654U，一种分体软体集雨水窖，国机亿龙（佛山）节能灌溉科技有限公司；对应图5，分体式水窖。

对以上专利，本标准按照GB/T 20003.1-2014标准制定的特殊程序第2部分：涉及专利的标准 的要求，在引言中进行了处理和说明。

5  预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

软体水窖2012年在国内适用，经过几年的试用，在2018年开始进入爆发期。但这些年也出现很多问题，包括招投标没有质量规范，下游对软体水窖认识不够，产品主要靠个别企业的自身力量推广，无法做大做强等。

本文件规定了水窖膜材的外观，力学和各种性能；水窖的结构，容积偏差和集雨面偏差还有检验规则等，从材料到制品，还有安装，一条龙全产业链进行了规定和规范。该文件经发布实施后，将会发挥标准对行业的引领作用，将对我国软体水窖这一专业领域的生产经营和质量管理将起到积极推动促进作用，进而不断推断水窖的技术创新和产业升级。产品质量标准化将提高用户对软体水窖的信赖，加大销售量。更重要的是，产品质量标准化可以有效解决在各种招投标过程中，无标可依，使招投标工作更加规范。也会解决之前由于无标准，业主和用户无法对水窖进行质量管理，并进行验收，经济和社会效益尤其显著，能够使软体水窖走上一条快速并且健康发展的道路。通过构建节水灌溉系统，智慧农业管理平台，智能水肥一体化等，参加旱地高标准农田建设，助力旱地高标准农田顺利进行。

各种农业和水利领域水窖膜工程，鼓励选用采用本标准的产品，预计用量会大幅度增加，年产水窖预计将达到3,000,000m3 -5,000,000 m3。

6  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品。

本标准水平为国内先进水平。

7  在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图1。

图1 本专业领域的标准体系框架图

本标准属于塑料标准体系中（02）塑料制品中类。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

9  标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性团体标准。

10  贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布即实施。

- 11  废止现行相关标准的建议

- 无。

- 12  其他应予说明的事项

- 无。