《手机用人造革合成革技术要求》编制说明（附试验验证报告）

（征集意见稿）

1 工作简况

- 1.1 任务来源

根据中国轻工业联合会中轻联标准[2023] 248号文件《关于下达<健康家居 健康数据采集及分析通用要求>等21项中国轻工业联合会团体标准计划的通知》，计划编号：2023045，项目名称“手机用人造革合成革技术要求”进行制定，主要起草单位：苏州瑞高新材料股份有限公司，本项目计划完成时间为2024年。

1.2 主要工作过程

（1）起草阶段

计划下达后，本文件起草单位苏州瑞高新材料股份有限公司参加了2023年10月23日，中国轻工业昆山标准化中心、中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会在上海华峰超纤集团召开的《人造革合成革质量分级分等》等9项中国轻工联合会团体标准小组工作会。会上成立了以苏州瑞高新材料股份有限公司为组长，以马鞍山瑞高科技有限公司、、、、、 等为组员的《手机用人造革合成革技术要求》标准起草工作组。

标准起草小组根据进度安排，首先查阅了国内外相关资料，经过细致的文献调研，未查到关于“手机用人造革合成革（以下简称手机革）技术要求”的相关标准。

在本文件编制过程中，参考了GB/T 8948－2008	《聚氯乙烯人造革》、GB/T 8949-2008《聚氨酯干法人造革》2份文件主要框架内容，分别为范围、规范性引用文件、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。此外，对于手机革的环保安全技术要求，采用现行的相关标准。起草小组结合国内外手机革技术要求的市场发展和现状要求，初步确立了本文件的主体框架及主要指标要求，形成标准初稿。

起草工作组在工作过程中广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料，对手机革的制造现状、使用要求及市场发展趋势等情况作了深入的研讨，明确了工作重点和进程安排。标准讨论稿形成后，起草工作组对标准中的主要内容进行多次研讨，经认证分析修改，最终修改完善形成了标准征求意见稿（讨论稿）和编制说明。2023年11-12月标准起草工作组经过对大量的试验验证数据分析研究，对标准草案的修改完善形成了标准征求意见稿和编制说明。

（2）征求意见阶段

（3）审查阶段

（4）报批阶段

1.3 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本文件由苏州瑞高新材料股份有限公司、马鞍山瑞高科技有限公司、XXX、XXX、等共同起草。

本文件主要起草人：高金岗、张哲、韩梓军、范学富、XXX、XXX等。

所做的工作：高金岗任起草工作组组长，全面协调标准起草工作，并负责对各阶段标准的审核。范学富负责本文件的具体起草与编写工作。张哲、韩梓军负责收集、分析国内外相关技术文献和资料，对手机革的生产企业进行现场参观、工艺了解，对生产制造过程进行分析，并对使用手机革企业的使用需求进行调研、分析总结和归纳。XXX负责对各方面的意见和建议进行归纳、分析。XXX负责对收集的样品进行测试验证工作。XXX负责本文件其他材料的编制。

2  标准编制原则和主要内容的论据，解决的主要问题

2.1  标准编制原则

本文件的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，注意与相关领域法律、法规和规章、国家与行业标准等的兼容性和协调一致，以及标准的目标统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定工作；对难以量化的指标或内容，尽量用文字进行说明；力求简单、清晰、实用性强、适用面广，便于使用人员理解和操作，尽量满足市场需要。

手机作为人们生活不可或缺的工具，已经成为人们工作生活的重要伙伴，居家生活的必须品。在手机的使用过程中，用户对用于手机外饰的手机革的要求日益提高，特别是对该革的耐摩擦性、耐摩擦色牢度、耐化学品、耐污与可清洁性、安全与环保提出了更高的要求。

同时，按照手机销售整机质保年限的要求，手机革还需满足耐光性、耐热性、耐水解性能等耐候性能，以保证手机革的使用寿命。

手机革作为手机外饰材料的一种，还必须满足手机外饰材料的气味性与安全、环保等性能。

本文件起草过程中，按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 1.2-2020《标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》进行编写。本文件制定过程中，主要参考了以下标准：

（1）GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

（2）GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

（3）GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

（4）GB/T 2918  塑料 试样状态调节和试验的标准环境

（5）GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B 高温

（6）GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

（7）GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

（8）GB/T 6739  色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

（9）GB/T 23989  涂料耐溶剂擦拭性测定法

（10）GB/T 34443 人造革与合成革术语

（11）QB/T 2537  皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度

（12）QB/T 4873 人造革合成革试验方法 实验室光源暴露法

（13）QB/T 5160 人造革合成革试验方法 颜色的测量方法

（14）QB/T 5447 人造革合成革试验方法 气味的测定

（15）T/CNLIC XXX XXXX-XXXX 电子包装用聚氨酯合成革

2.2  主要内容

2.2.1  范围

本文件规定了手机用人造革合成革（以下简称手机革）技术的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于以 PU（聚氨酯）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体） 经干法聚氨酯涂膜、复合、后处理等工艺制成的手机革的生产、检验和销售。

2.2.2  术语与定义

2.2.2.1 GB/T 34443-2017 界定的术语和定义适用于本文件。

2.2.2.2手机革：用于制作手机、平板电脑等电子产品外饰的人造革合成革。

2.2.3  规格

2.2.3.1厚度极限偏差和宽度极限偏差

- 厚度极限偏差和宽度极限偏差应符合表1的要求。

- 表1 厚度偏差、宽度偏差                 单位为毫米

| 厚度极限偏差 | 宽度极限偏差 |
| --- | --- |
| 0.35±0.03 | 1370不允许有负偏差 |

- 2.2.3.2 长度、每卷段数和最小段长

长度、每卷段数和最小段长应符合表2的规定。

- 表2 长度、每卷段数和最小段长

| 长度（米/卷） | 每卷段数/段 | 最小段长/米 |
| --- | --- | --- |
| ＜30 | ≤2 | ≥2 |
| 30～50 | ≤3 |  |
| ＞50 | ≤3 |  |

手机革尺寸较小，一平方米可以裁制多个外饰。因此，为避免浪费，最小段长不宜过大。

2.2.4  外观

外观应符合表3要求。

- 表3 外观

| 序号 | 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花纹 |  | 较清晰 |
| 2 | 颜色 |  | △E≤0.3 |
| 3 | 脏污、气泡、色斑等分散性瑕疵（不允许存在分散性瑕疵） | 卷长/米 | 缺陷数量/个 |
|  |  | ＜30 | ≤2 |
|  |  | 30～50 | ≤3 |
|  |  | ＞50 | ≤5 |
| 4 | 色道、皱折等连续性瑕疵 |  | 不允许 |

按照行业的通常作法，颜色采用目视为主，辅以色差仪测量的检测办法。因此，设定了颜色的色差范围。

2.2.5  表观密度

表观密度测试的目的是计算手机革体积和结构物质量。表观密度是指材料在自然状态下单位体积的质量，亦即包括材料内孔隙在内的单位体积的质量，利用表观密度可以估计材料的强度、吸水性、保温性，用来计算材料体积和结构物质量。结合手机外饰使用企业的要求，并经试样验证而制定该指标。标准值如下表4所示。

表4 表观密度指标

| 表观密度g/cm3 | 测试方法 |
| --- | --- |
| 0.30～0.36 | 裁取 50mm×50mm 试样3片，每片沿四周及中间测量 5 点厚度，取其平均值，精确至 0.01mm。使用天平称取试样的质量，准确至 0.01g。结果按如下公式计算。 ρ=1000×m/(A×b) 式中：ρ——表观密度，g/cm3 m ——试样的质量，g A ——试样的面积，mm2 b ——试样的厚度，mm 取3个试样测试结果的算术平均值，精确至 0.01 g/cm3。 |

2.2.6  橡皮摩擦

根据手机革的使用特性——必须抗磨损，结合手机行业的要求和验证试验结果，制订本指标。见表5。

表5橡皮摩擦指标

| 橡皮摩擦 | 测试方法 |
| --- | --- |
| 往复10000次，涂层不能脱落，不可露出底材 | 使用多功能酒精橡皮摩擦试验机测试。测试参数是：负荷500 g，摩擦速度40次±2次/min，往复10000次，使用7017R专用橡皮。以试样表面损坏最严重的作为测试判定结果。 |

2.2.7  耐牛仔布摩擦色牢度

鉴于牛仔裤为大众服装，手机在使用中，其外饰会与之经常摩擦，为防止手机革被染色，结合手机行业的要求和验证试验结果，制订本指标。见表6。

表6 耐牛仔布摩擦指标

| 类型 | 耐牛仔布摩擦色牢度 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 干摩 | 500次,无摩损，无明显掉色，≥4级 | 参照 GB/T 3920 规定的测试方法，摩布使用深蓝色牛仔布或标准染色布（型号：EMPA104），干摩500次，湿磨300次。摩完后用白棉布沾湿去离子水擦拭10次，使用 GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡评定试样表面等级，以试样表面损坏最严重的作为判定结果。 |
| 湿摩 | 300次,无摩损，无明显掉色，≥4级 |  |

2.2.8 RCA纸带摩擦

根据结合手机行业的要求和验证试验结果，制订本指标。见表7。

表7 RCA纸带摩擦指标

| RCA纸带摩擦 | 测试方法 |
| --- | --- |
| 200转，不允许漏底材 | 使用RCA摩耗仪测试。取3个210mmⅹ40mm试样，负重：175g 压力，将试样被测试面向上固定在工作台上，使待测面与滚轮垂直，使用宽纸带，测试200 转，每 100 转检查一次，对测试样进行判定。 |

2.2.9硬度棒抗划

作为手机外饰，在手机的使用过程中难免会被较硬的棍棒划伤，因此需要手机革具有一定的抗划性能。结合手机企业实际需要和验证试验结果，制订本指标。见表8。

表8硬度棒抗划指标

| 硬度棒抗划 | 测试方法 |
| --- | --- |
| 5N，允许有轻微划痕，但不允许有划伤 | 使用硬度测量仪（牛顿笔）进行测试。将试样被测试面向上贴紧、固定在工作台上，将硬度测量仪（牛顿笔）调到5N，使硬度测量仪（牛顿笔）垂直于测试面，在每个试样上匀速移动20mm以上。以试样中损坏最严重的作为判定结果。 |

2.2.10 铅笔法漆膜硬度

根据结合手机行业的要求和验证试验结果，制订本指标。见表9。

表9 铅笔法漆膜硬度指标

| 铅笔法漆膜硬度 | 测试方法 |
| --- | --- |
| 允许有轻微划痕，但不允许有划伤 | 按GB/T 6739-2022规定进行测试。测试参数350 g负荷， 1 H 试验铅笔，在每块样品表面划3条超过 20 mm 长度的划线，铅笔芯与待测表面的夹角为 45°。取 3 个试样中最差的判定结果。 |

2.2.11  往复式摩擦色牢度

手机外饰因其使用特性，在使用中，人手会接触手机革表面，对其表面会有频繁的摩擦，如果色牢度低，不仅会影响手机革的品质，表面颜色还会转移到接触物上。根据手机行业对手机革表面色牢度的要求和人造革合成革生产水平及验证数据设定，设定值如表10。

表10 往复式摩擦色牢度指标

| 检测项目 | 指标设定值 沾色 | 摩擦次数及条件 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干摩擦色牢度 | ≥4级 | 50次 | 按QB/T 2537规定进行测试。测试参数是：1kg负荷，测试速度40转/min,干擦、湿擦各50个循环。 测试完成后按 GB/T 251-2008 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡评定试样表面等级。 |
| 湿摩擦色牢度 | ≥4级 | 去离子水，50次 |  |

2.2.12 恒温恒湿（高温）

手机革在使用过程中，表面难免会接触到水、酸碱性液体等与其作用，微观化学键发生断裂，结构发生变化，表面表现为变硬、鼓泡、粉化等现象，物理性能下降。因此，湿热环境对材料的加速降解作用以模拟人造革合成革在自然环境中被降解的情况，进一步评估材料是否可以承受手机使用的的质保年限，以规避手机革在一定使用年限后出现外观质量风险。因此，制定检测项目测试手机革的恒温恒湿（高温）是非常必要的。参考手机厂质保年限的要求，本文件引用GB/T 2423.2-2008规定，取 3 个210 mmⅹ297 mm测试样品，将其放置于温度85 ℃±1 ℃、相对湿度85%±2%的环境下存放168 h。取出测试试样，在常温下放置 2 h，再对测试样表面状态进行评价，试样外观无脱落，无裂纹，无起鼓，无起皱，无发霉，无明显变色等异常。

2.2.13 耐紫外线

本文件结合手机厂对手机革的要求，耐紫外线试验与评价方法采用QB/T 4873-2015《人造革合成革实验方法 实验室光源曝露法》B3进行测试，测试时间96h。试样无严重色变、起鼓、起皱、发霉等现象，△E≤3。

2.2.14 耐光老化

手机需要在在户外使用，手机革需要耐光老化。依据手机厂对手机革的要求与实际验证情况，制订了手机革耐光老化指标。按QB/T 4873 A1规定进行测试， 测试时间48h。△E≤3；无分层、起鼓、起皱、发霉等现象。

2.2.15 水煮百格

根据手机厂的需要与验证结果，制订本指标。测试方法是：将容器加水加热至 80℃，取用百格器刮好的试样放入水中煮 30 min。 试样不能接触热水容器壁。取出试样，用无尘布擦干，然后常温恢复至少 0.5h，检查试样外观。以试样表面无起鼓、起皱、发霉等现象，表面变褪色≥4级为符合。

2.2.16 耐汗渍色牢度

根据手机厂的需要与验证结果，制订本指标。按GB/T 3922的规定进行测试。以试样表面外观无脱落、裂纹、变色、起鼓、起皱、发霉等现象，表面沾色≥4级为符合。

2.2.17 耐酒精擦拭

根据手机革的使用环境与手机厂的要求制订本指标。按 GB/T 23989-2009 B法的规定进行测试。测试参数是：负荷1000 g，往复次数1000次，酒精为分析纯，浓度＞99.7%。2块试样中有一块不露底即为符合。

2.2.18 口红测试

根据手机革的使用环境与手机厂的要求制订本指标。测试方法是：在每块试样表面划 3 个 10mmⅹ10mm的正方形格，每个格子涂满口红（型号可由客户选择），在室温环境中静置 24h 后，用棉布沾酒精往复擦拭 10 次。观察试样表面变化，取 3 块试样中最差的作为测试结果。以试样表面的口红用酒精可擦掉，无明显染色残留为符合。

2.2.19 耐脏污测试

根据手机的使用环境与手机厂的要求制订本指标。测试方法是：a) 取黄泥和水，涂抹于试样表面，静置 4h 后，使用无尘布蘸清水擦净试样表面后，检查试样表面脏污程度。b)使用黑色油性笔（油性笔品牌应按客户要求）在试样表面上画 3-5 条 2cm 线条，于室温放置 5min,使用无尘布蘸清水后进行清洁 30 次，若清洁不干净，再用酒精擦拭。检查试样表面脏污程度。c) 用棕色水彩笔（棕色水彩笔品牌应按客户要求）在测样表面划 3-5 条 2cm 线条，于室温放置 5min, 使用无尘布蘸清水后进行清洁 30 次，若清洁不干净，再用酒精擦拭。检查试样表面脏污程度。d)分别取 3 块试样中最差的进行测试判定。以试样表面最差作为判定结果。

2.2.20 气味

气味按照QB/T 5447-2019《人造革合成革试验方法 气味的测定》测试，≤3级。

2.2.21  有毒有害物质

符合同期报批的T/CNLIC XXX XXXX-XXXX 电子包装用聚氨酯合成革的相关要求。

2.3  解决的主要问题

目前，国内外手机厂使用的手机革多数为人造革合成革，采用的质量指标为各手机厂所制订，考核的指标各不相同，关注点也有差异。由于没有统一标准，致使手机革的质量参差不齐，给生产厂家、手机厂与广大消费者造成困惑。目前，国内外还没有关于手机革用人造革合成革产品的相关标准，手机革生产单位均需从自身的工艺技术和客户需求出发组织生产，缺乏统一的标准，在产品分类、检测标准等方面带来了很多困扰，本文件的制定，填补了国内人造合成革行业标准在此方面的空白。为加强行业管理，建立有效的产品质量控制及监督检验机制，更好地为企业的产品质量把关，促进人造革合成革行业技术进步，更好地应对国际化竞争，起到重要的保障作用和社会效益，实现了真正意义上的标准化管理，具有显著的现实意义和战略意义。

3  主要试验（或验证）情况分析

标准起草小组随机抽取和收集了国内3家生产企业和部分用户的手机革用人造革合成革样品共计5件，抽样单位和产品基本涵盖行业具有代表性的企业，苏州瑞高新材料股份有限公司、昆山协孚新材料料股份有限公司、浙江禾欣新材料有限公司对提供的抽检样品按要求进行了试验验证，并汇总编制了试验验证数据报告。通过验证试验及对数据的分析整理，本文件制定的指标内容合理、可行，具有较强的适用性，检测及试验结果如下：

3.1  规格

起草组收集了样品5件，与规格要求符合率100%。

3.2  外观

起草组收集了样品5件，与外观要求符合率100%。

3.3  表观密度

按照本文件5.5条的要求进行试验。对收集的5个样品进行试验：表观密度符合率100%（共测试15个数据，15个数据均符合标准）。

3.4 橡皮摩擦

本文件使用多功能酒精橡皮摩擦试验机测试。测试参数是：负荷500 g，摩擦速度40次±2次/min，往复10000次，使用7017R专用橡皮。以试样表面损坏最严重的作为测试判定结果。对收取的样品进行验证试验：橡皮擦与标准指标对比符合率100%，共测试15个数据，有15个数据符合标准。

3.5  耐牛仔布摩擦色牢度

本文件参照 GB/T 3920 规定的测试方法，对收取的样品进行验证试验：耐牛仔布与标准指标对比符合率96.7%（共测试30个数据，有29个数据符合标准，有一个湿摩为3-4级）。

表11  耐牛仔布摩擦验证试验结果

| 项 目 |  | 最大值 | 最小值 | 本文件值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐牛仔布摩擦色牢度 级 | 干摩 | 4-5 | 4 | ≥4 |
|  | 湿摩 | 4-5 | 3-4 | ≥4 |

3.6  RCA纸带摩擦

本文件使用RCA摩耗仪测试。对收取的样品进行验证试验：RCA纸带摩擦与标准指标对比符合率100%共测试15个数据，有15个数据符合标准，试样均没有漏底。

3.7  硬度棒抗划

本文件使用硬度测量仪（牛顿笔）进行测试。硬度棒抗划与标准指标对比符合率100%，共测试15个数据，有15个数据符合标准。

3.8  铅笔法漆膜硬度

本文件按GB/T 6739-2022规定进行测试。铅笔法漆膜硬度测试结果与标准指标对比符合率100%，共测试15个数据，有15个数据符合标准。

3.9  往复式摩擦色牢度

本文件按QB/T 2537规定进行测试。对收取的样品进行验证试验：往复式摩擦色牢度与标准指标对比符合率93.3%，共测试30个数据，有28个数据符合标准，有2个数据低于标准要求。

表12  往复式摩擦色牢度验证试验结果

| 项 目 |  | 最大值 | 最小值 | 本文件值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 往复式摩擦色牢度(级) | 干摩 | 4-5 | 4 | ≤4 |
|  | 湿摩 | 4-5 | 3-4 | ≤4 |

3.10  恒温恒湿（高温）

本文件按GB/T 2423.2-2008规定进行测试。与标准指标对比符合率100%，共测试15个数据，有15个数据符合标准。

3.11  耐紫外线老化

本文件按 QB/T 4873 B3 规定进行测试。对收取的样品进行验证试验：耐紫外线老化与标准指标对比符合率100%（共测试5个数据，有5个数据符合标准）。

表13 耐紫外线老化照射验证试验结果

| 项 目 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 本文件值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐紫外线老化 △E | 2.97 | 2.01 | 2.49 | ≤3 |

3.12耐光老化

本文件按QB/T 4873 A1规定进行测试，对收取的5个样品进行验证试验：耐光老化与标准指标对比符合率100%。

表14 耐光老化照射验证试验结果

| 项 目 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 本文件值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐光老化 △E | 2.85 | 2.41 | 2.63 | ≤3 |

3.13 水煮百格

本文件按5.15的方法进行测试。水煮百格结果与标准指标对比符合率100%。分别测试5个样品，全部符合标准。

表15 水煮百格验证试验结果

| 项 目 | 最大值 | 最小值 | 本文件值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水煮百格 级 | 4-5 | 4 | ≥4 |

3.14 耐汗渍色牢度

本文件按GB/T 3922的规定进行测试。对收取的样品进行验证试验：耐汗渍色牢度与标准指标对比符合率100%，共测试10个数据，有10个数据符合标准。

表16 耐汗渍色牢度验证试验结果

| 项 目 |  | 最大值 | 最小值 | 本文件值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐汗渍色牢度（级） | 酸性汗液 | 4-5 | 4 | ≥4 |
|  | 碱性汗液 | 4-5 | 4 | ≥4 |

3.15 耐酒精擦拭

本文件按 GB/T 23989-2009 B法的规定进行测试。对收取的样品进行验证试验后，耐酒精擦拭与标准指标对比符合率100%，共测试10个数据，有10个数据符合标准。

3.16 耐口红

按5.18要求进行试验。对收取的样品进行验证试验后，与标准指标对比符合率100%，共测试15个数据，有15个数据符合标准。

3.17 耐脏污

本文件按5.19要求进行试验。对收取的样品进行验证试验：耐脏污标准指标对比符合率100%，共测试15个数据，有15个数据符合标准。

3.18气味性

本文件按QB/T 5447的规定进行试验。对收取的样品进行验证试验：气味与标准指标对比符合率100%（共测试25个数据，有25个数据符合标准）。

表17  气味性验证试验结果

| 项 目 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 本文件值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气味（级） | 3 | 3 | 3 | ≤3 |

3.19 有毒有害物质要求

对收集到的样品送第三方实验室按T/CNLIC XXX XXXX-2024 电子包装用聚氨酯合成革5.4规定进行检测，全部符合。

4  标准中涉及专利的情况

本文件没有涉及相关的专利。

5  预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

人造革与合成革行业是集合纺织、印染、服装、塑料、皮革、化工、家具、建材等多种行业的技术结晶形成的新兴的塑料制品行业，其被广泛应用于汽车内装饰、箱包鞋帽、家具家居、球类（如足球等）、按摩椅等领域，与人们生活息息相关。通过人造革合成革在不同领域的应用来体现和赋予不同的性能，这就对所涉及的行业提出不断技术进步的要求，促进相关行业的技术进步。

我国是全球手机产品市场需求增长最快的地区之一，现已成为全球主要销售、生产大国，手机行业已成为我国的重要支柱产业之一。随着人民收入水平的不断提高，人们对手机的性能与美观提出更高的要求。特别是近年来，手机升级迭代飞速，各种外饰不断翻新，手机革已成为手机外饰的热点材料，必将得到大量的应用。这不但是人造革合成革应用范围的扩大，还将促进了人造革与合成革行业产业链的发展。

为进一步指导、规范手机厂家、市场质量监督部门对手机革的质量情况进行检验、监督，苏州瑞高新材料股份有限公司提出制定《手机用人造革合成革技术要求》，以规范手机革的质量要求，进一步推动手机外饰行业及人造革与合成革行业的健康发展。

6  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本文件没有采用国际标准。

本文件制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本文件制定过程中未测试国外的样品。

本文件水平为国内先进水平。

7  在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图1。

图1  塑料制品技术标准体系框架

本文件属于塑料标准体系中（02）塑料制品大类，（06）合成革和人造革中类，（01）聚氯乙烯革与（02）聚氨酯革小类。

本文件与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

9  标准性质的建议说明

- 建议本文件的性质为推荐性团体标准。

10  贯彻标准的要求和措施建议

建议本文件批准发布6个月后实施。

- 11  废止现行相关标准的建议

- 无

- 12  其他应予说明的事项

- 2023年10月主要起草单位苏州瑞高新材料有限公司由于企业改制名称改为“苏州瑞高新材料股份有限公司。

- 《手机用人造革合成革技术要求》团体标准起草小组

- 2023年11月25日