《空乘女士平底鞋》编制说明

（征求意见稿）

- 工作简况

1、任务来源

本项目是根据中国轻工业联合会团体标准制修订计划（中轻联标准[2024]121号），计划号为2024046，项目名称“空乘女士平底鞋”进行制定，主要起草单位：际华三五一五皮革皮鞋有限公司、中国南方航空集团有限公司、中国皮革制鞋研究院有限公司，计划应完成年限为2024年。

2、主要工作过程

（1）起草阶段

任务下达后，际华三五一五皮革皮鞋有限公司等标准主要起草单位对该标准的制定做了大量的准备工作，并于2024年6月组成了标准起草工作组。标准起草工作组查阅大量资料文献和国内外相关标准，认真收集和分析国内外有关空乘女士平底鞋的资料，标准起草工作组结合当前空乘女士平底鞋产品的特点和质量控制要求确立了标准技术框架，并于2024年10月形成标准征求意见稿。

- 标准编制背景、原则

- 背景

截至2022年底，我国运输航空公司共有乘务员85000名，其中女性乘务员的比例约为四分之三，即63750人。空乘工作表面光鲜亮丽，但没有想象的那般美好。空乘人员属于久站人群，一天工作时间低至八、九个小时，高至十几个小时。女士空乘在机舱内通常会选择穿着平底鞋，平底鞋的来源为航空公司配发和个人采购。

目前，国内各航空公司对空乘鞋靴一般采用独立招标的形式，产品规格不同，产品质量不稳定，并非所有产品都能满足对穿用者特殊环境的整体需求。针对机舱内封闭的高压环境，空乘女士平底鞋在满足基础舒适度的基础上，能在颠簸的环境中满足湿滑地面的防滑效果，还要缓解飞行过程中脚部肿胀的不适感。所以，空乘女士平底鞋与市场上普遍穿用的鞋靴有不同的技术需求。

近年来，国内政府及企事业单位对统一着装的要求逐渐普遍且规范化，部分单位已形成其专用的鞋靴技术标准，或者已形成行业技术标准，对鞋靴产品的统一性和品质进行规范化。然而，在我国各级标准中，均没有出台与空乘人员工作鞋相关的产品标准。这也导致了当前空乘女士平底鞋在生产和质量监管上，缺少标准的引领和支撑，市场上的产品鱼龙混杂，质量参差不齐，一些问题产品不仅无法满足穿用需求，甚至还会对穿用者的足部健康造成一定的危害。因此，为了促进空乘女士平底鞋产品的质量提升，保障广大空乘人员的健康和合法权益，亟待制定相关产品标准。

- 原则

（1）本标准的制定本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，并适应我国制鞋业科学技术水平和行业市场需求的发展。

（2）在本标准的编写结构和内容编排等方面依据“标准化工作导则、指南和编写规则”中对标准的要求。

（3）规范空乘女士平底鞋产品质量，满足广大空乘人员对高品质鞋类产品的需求。

- 标准主要内容的确定

1、标准主要内容

（1）范围

本文件规定了空乘女士平底鞋的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了售后质量判定、判定、检验规则及包装、运输和贮存的内容。

本文件适用于空乘女士平底鞋的生产与检验。

（2）规范性引用文件

本文件引用了15项国家标准、3项行业标准。

- 术语和定义

为了便于标准的理解和使用，本文件给出了“空乘女士平底鞋”“次要部位”“ 翻线”3项术语的定义。

- 要求

①通用要求

——号型：

本标准规定了鞋号要符合我国鞋号标准GB/T 43293《鞋号》的要求，为了提高空乘女士平底鞋的合脚性，根据标准牵头单位在该产品领域的研究经验，本标准给出了鞋楦样品码楦样尺寸的参考数据。

——鞋用材料：

鞋用材料在确保产品质量方面起着至关重要的作用，因此本标准对空乘女士平底鞋常用的皮革、纺织品、热熔片、鞋垫、外底、橡胶片等鞋用材料进行了相关要求。这些要求旨在加强原材料质量控制，从源头上提升原材料的质量，确保生产出的成品鞋的安全性、舒适度和耐用性。

- 皮革

空乘女士平底鞋帮面一般采用皮革材料，因皮革材料在舒适度、美观性、耐用性和专业形象等方面独特的优势，满足了空乘人员在工作中的多种需求。本标准对空乘女士平底鞋帮面用皮革的厚度、柔软度、透气性、规定负荷伸长率进行了规定。

鞋面皮革的选择直接影响鞋子的舒适度反馈，过厚的鞋面会使鞋子显得笨重，增加脚部的负担；而过薄的鞋面则缺乏支撑性，影响穿着的稳定性；皮革柔软度较高且具有一定弹性的鞋面皮能够更好地贴合脚部轮廓，减少摩擦和不适感。综合空乘人员脚部压力较大的穿用环境，为提升鞋款的舒适度，规定空乘女士平底鞋帮面皮革选用适中偏薄、柔软度佳、透气性强的鞋面材料，具体为：帮面皮革厚度：（1.0～1.2）mm，皮革柔软度为（4.0～5.5）mm，透气性≥0.8 mg/cm²·h，规定负荷伸长率≤48%。帮面皮革厚度、柔软度要求参考了国内军需和消防等领域制式皮鞋标准中的相关要求，规定负荷伸长率在国内军需和消防领域制式皮鞋指标要求的技术上进行了适当放松，以满足空乘人员对平底鞋帮面伸缩性的需求，透气性参考了GB 21148-2020《足部防护 安全鞋》的规定。

- 纺织品

鞋类产品的衬里多选用柔软、透气的纺织品，确保鞋子有足够的透气性和美观性，经试穿试验数据分析，本标准规定空乘女士平底鞋衬里用纺织品的厚度为0.4mm～0.6mm，以达到舒适的穿着效果。

- 热熔片

空乘女士平底鞋内包头热熔片在增强鞋头保护、提升穿着舒适度、增强鞋子耐用性以及美观与时尚等方面都发挥着重要作用。

根据CJ/T 550-2023 《城市管理执法制式服装 鞋》（女皮凉鞋内包头厚度(0.5～0.6)mm）、GA 571-2021《警鞋 女皮凉鞋》（内包头厚度(0.4～0.5)mm）等标准的实施情况，参考相应产品的测试反馈，内包头用热熔片厚度较薄时穿着舒适度提升，同时鞋头保形性会有一定的下降。针对空乘女士平底鞋的配发周期，保证鞋款穿用期间良好的舒适性及外观的美观程度，本标准对空乘女士平底鞋内包头用热熔片的厚度要求为（0.2～0.6）mm，硬度大于或等于50度（邵尔D）。热熔片的硬度要求与QB/T 2676-2020《鞋用主跟和包头材料》中热熔型主跟和包头材料的硬度要求保持一致。

- 鞋垫

空乘女士平底鞋鞋垫一般采用鞋垫面及发泡垫底材料复合而成。成型鞋垫形状应与足底的弧度相匹配，提供更好地支撑和舒适度。为保证空姐在机舱内穿用舒适度，空乘女平底鞋接触足底发泡材料的回弹性、硬度，参考训练鞋、运动鞋的要求，相比传统女士皮鞋，提升舒适度。根据不同材质足底压力测试结果数据分析得出空乘女士平底鞋用鞋垫中发泡材料的回弹率大于或等于30%，鞋垫硬度（邵氏C）为（30～35）度范围中能达到较为舒适的穿用效果。

- 外底（橡胶片）

空乘女士平底鞋鞋底的防滑性能和耐磨性能对于保障工作安全、延长产品使用寿命都具有重要影响。鞋类产品的耐磨性能和防滑性能主要通过外底或复合底表层的橡胶片来实现的。因此，本标准对空乘女士平底鞋用外底以及橡胶片进行了要求，要求指标与整鞋的耐磨性能和防滑性能的要求保持一致。

皮鞋标准QB/T 1002-2015 《皮鞋》中外底耐磨性能优等品要求磨痕长度小于或等于10mm，其中未对女士皮鞋防滑性能进行要求。根据空乘女士平底鞋鞋底的主要作业环境，为防止冬季停机坪积雪环境对鞋底防滑性能的影响，参考QB/T 4556-2023 《雪地靴》（湿态动摩擦系数不应小于0.30）对空乘女士平底鞋的防滑性能进行规定。

具体为：耐磨性能要求磨痕长度小于或等于10mm，防滑性能要求动态湿摩擦系数小于或等于0.30。

——结构及功能设计：

a、鞋口可伸缩调节性设计

对于空乘人员来说，长时间站立和行走的工作性质要求鞋不仅合脚，还要能够随着脚部微小的肿胀或长时间穿着后的松弛而自动调整松紧度，从而保持最佳的穿着舒适度。因此，本标准给出空乘女士平底鞋鞋口处宜为可伸缩式调节型设计，并给出了三种可伸缩式调节型示例。

b、后跟软包领口

空乘女士平底鞋后跟领口采用柔软材料包裹的设计，有助于增加穿着的舒适度和贴合感。因此，本标准提出了相关的鼓励性条款，并给出了四种软包领口设计示例。

c、鞋垫设计

长时间站立和行走是空乘人员工作的常态，因此鞋垫设计需要能够有效分散脚底压力，减轻疲劳感。其次，鞋垫的设计对于鞋的整体稳定性至关重要。合适的腰窝高度（3/4足弓高度）和前掌、脚窝的不同结构设计，有助于固定脚部位置，防止滑动或扭伤，从而增强行走时的稳定性。

②标识

空乘女士平底鞋的标识要求与现行的其他鞋类产品标准保持一致，应符合QB/T 2673《鞋类产品标识》的要求。

③感官质量

本标准从外观质量、帮面、衬里和内垫、主跟和包头材料、子口、鞋底、缝线、折边沿口、附件、同双鞋对应部位尺寸及色差10个项目对空乘女士平底鞋的感官质量进行了要求。检验项目和要求参考了QB/T 1002-2015《皮鞋》，相比于QB/T 1002-2015，感官质量中删除了鞋跟（因为空乘女士平底鞋不涉及鞋跟），增加了衬里和内垫的感官质量要求。

④物理性能

- 剥离强度

空乘女士平底鞋由于工作环境特殊，需要长时间站立和行走，因此对鞋的耐用性有更高要求。因此，本标准规定的空乘女士平底鞋剥离强度高于QB/T 1002-2015《皮鞋》中女士皮鞋的要求（优等品≥60N/cm，合格品≥50N/cm），具体指标要求为：帮底剥离强度≥70N/cm，帮面与底墙剥离强度≥90N/cm。

- 帮底粘合强度

对于不适合测试剥离强度的产品，为了考核鞋帮与鞋底之间的粘合质量，本标准规定了不适合测剥离强度的样品需要测试帮底粘合强度。参考CJ/T 550-2023 《城市管理执法制式服装 鞋》（女皮凉鞋帮底粘合强度不应小于 3.0 N/mm或破材且大于等于 2.0 N/mm）中对于皮鞋产品帮底粘合强度的要求，对空乘女士平底鞋的帮底粘合强度进行规定。具体指标要求为：帮底粘合强度不应小于 2.5 N/mm；微孔材料撕而胶层不开时，不应小于2.0 N/mm。

- 耐折性能

本标准规定的空乘女士平底鞋耐折性能要求与QB/T 1002-2015《皮鞋》中优等品的要求保持一致。

d.耐磨性能

本标准规定的空乘女士平底鞋耐磨性能要求与QB/T 1002-2015《皮鞋》中优等品的要求保持一致。

e.鞋底硬度

对于需要长时间站立和行走的空乘人员来说，平底鞋的鞋底硬度需要平衡舒适度和支撑性。过硬的鞋底可能减少脚部的疲劳感，但也可能导致脚部缺乏必要的缓冲；而过软的鞋底则可能提供更好的缓冲效果，但支撑性可能不足。参考07A女夏常服皮鞋、19消防女夏常服皮鞋、城市管理执法女皮凉鞋等配发产品的穿着体验反馈，为保证空乘人员能够在长期穿着期间获得较为优异的穿着舒适度体验，规定空乘女士平底鞋鞋底硬度要求为：橡胶外底硬度标准值为（60±5）邵尔A，聚氨酯中底硬度标准值为（65±5）邵尔C。

- 防滑性能

空乘女士平底鞋的使用场景多样，包括客舱、候机楼以及旋梯等，这些环境都可能遇到湿滑的情况，具有一定的防滑性能是确保其在使用场景中能够安全、有效地为乘客提供服务的重要保障因此防滑性能对于这类鞋来说是非常有必要的。本标准规定空乘女士平底鞋防滑性能要求为：湿态动摩擦系数不应小于0.30。该指标与现行的鞋类产品标准防滑性能要求保持一致。

2、标准解决的主要问题

本标准的制定，将填补我国制鞋行业在空乘女士平底鞋领域的空白，该标准从鞋号、标识、款式设计、基础材料、感官质量、物理性能等多个方面构建了完整的空乘女士平底鞋技术要求，为相关方研发、生产空乘女士平底鞋提供了科学、统一的依据，引导相关企业和品牌按照高标准进行生产和服务，推动整个行业向更加规范化、专业化的方向发展。同时，本标准的制定和实施，有助于空乘女士平底鞋产品质量的提升，为确保空乘人员的工作安全与健康发挥重要的保障作用。

- 主要试验（或验证）情况分析

为推动空乘人员工作鞋相关的产品标准化，以南航女乘平跟皮鞋为例，自承接女乘平跟皮鞋的研发任务，编制小组成员于2016年开始在漯河市开展对于女乘平跟皮鞋设计及制作工艺的相关研究，对空乘人员对工作鞋的需求进行深入分析，了解使用场景、舒适度要求等。基于需求分析结果，以及与多家科研院所进行合作验证，对标准内的鞋用材料及成鞋性能等进行测试，以确保女乘平跟皮鞋性能符合舒适性、安全性要求。同时持续跟踪鞋款配发过程中穿用反馈，组织不同脚型的试穿人员参与舒适性测试，对款式的设计合理性及材料的选择进行进一步优化。目前已完成第三代女乘平跟皮鞋的迭代设计。

为达到稳定产品质量和穿着舒适度的目标，推动空乘人员工作鞋相关的产品标准化，针对女乘平跟皮鞋产品优化过程中容易出现的问题，编制小组成员制定了一套科学、标准化、切实可行的产品标准用于空乘女士平底鞋的生产与检验。本标准在制定过程中征求了行业意见，经部分女乘平跟皮鞋生产企业试用和验证，证明该标准能够满足空乘女士平底鞋产品的特点和质量控制要求，满足我国制鞋行业的使用需要。

空乘女士平底鞋主要产品案例明细表

| 序号 | 检测项目 | 标准要求 | 检测值 | 案例产品 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度，N/cm | ≥70 | 左：83、右：86 | 南航女乘平跟皮鞋 | GB/T 3903.3 |
|  |  |  | 左：85、右：82 | 深航女平跟鞋 |  |
|  |  |  | 左：79、右：84 | 新疆机场女平底鞋 |  |
| 2 | 耐磨性能，mm | 磨痕长度≤10.0 | 左：6.1、右：6.1 | 南航女乘平跟皮鞋 | GB/T 3903.2 |
|  |  |  | 左：7.5、右：6.3 | 深航女平跟鞋 |  |
|  |  |  | 左：5.8、右：5.9 | 新疆机场女平底鞋 |  |
| 3 | 橡胶外底硬度，度（邵尔A） | 60±5 | 左：59、右：59 | 南航女乘平跟皮鞋 | GB/T 3903.4 |
|  |  |  | 左：63、右：61 | 深航女平跟鞋 |  |
|  |  |  | 左：57、右：58 | 新疆机场女平底鞋 |  |
| 4 | 湿态动摩擦系数 | ≥0.30 | 左：0.39、右：0.40 | 南航女乘平跟皮鞋 | GB/T 3903.6，符合GB/T 6682—2008规定的三级水做介质 |
|  |  |  | 左：0.35、右：0.32 | 深航女平跟鞋 |  |
|  |  |  | 左：0.37、右：0.40 | 新疆机场女平底鞋 |  |

四、与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。

本标准水平为国内领先水平。

五、与国内相关标准的关系

与现行相关法律、法规、规章及相关强制性标准无冲突，并与之协调统一。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、其他

1、标准性质的建议说明

本标准为中国轻工业联合会团体标准，鼓励制鞋行业采用。建议本标准批准发布后即实施。

标准起草工作组

2024-10-24