《绿色设计产品评价技术规范 制革用复鞣填充剂》

团体标准编制说明

（征求意见稿）

- 一、工作简况

- 1、任务来源

本项目是根据中国轻工业联合会中轻联综合[2018]189号“关于下达《绿色设计产品技术规范 电吹风》等10项中国轻工业联合会团体标准计划的通知”（计划项目编号2018021，标准项目名称《绿色设计产品评价技术规范 制革用复鞣填充剂》）进行制定，主要起草单位：中国皮革制鞋研究院有限公司、浙江盛汇化工有限公司等。

- 2、目的、意义

推行绿色制造，实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径，更是我国建设生态文明的必经之路和实现制造强国的内在要求。为了进一步加快推进皮革行业生态文明建设和绿色发展，使绿色制造成为皮革经济增长新引擎和国际竞争新优势，国家将绿色发展作为我国“十三五”乃至更长时期发展的着力点之一。为此，中共中央、国务院发布了《生态文明体制改革总体方案》，提出建立统一的绿色产品体系，将目前分头设立的环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等产品统一整合为绿色产品，建立统一的绿色产品标准、认证、标识等体系。此外，《国务院关于积极发挥新消费引领作用、加快培育形成新供给新动力的指导意见》将绿色消费作为推进供给侧改革和消费升级重点领域和方向之一，并提出全面提高标准化水平，加快制定和完善重点领域及新兴业态的相关标准。

“绿色制造”的提出为皮革行业今后的转型发展指明了方向，也是皮革化工行业未来相当长一段时间的发展重点。我国是世界制革产业大国，在过去的几十年取得了举世瞩目的成绩，皮革类产品的产量和质量都有了巨大的提升。制革产业技术的升级和新产品的开发离不开皮革化工材料，它对于提升皮革产品质量、减少制革行业污染物排放有着极为重要的作用。制革用复鞣填充剂是是皮革化工的重要组成单元，也是制革产业链的重要一环，我国皮革行业每年复鞣填充剂的用量大，涉及的原材料类型复杂，且多数成份会被皮革纤维吸收，留存在皮革中，因此其健康安全性直接关系到皮革制品。当前，复鞣填充剂的生产工艺及管理模式仍然较为传统，行业绿色发展的理念不强，尚不能统筹考虑资源、能源、环境、品质等属性。因此，需要通过制定本团体标准，规范复鞣填充剂的生产管理，提高产品品质，引导行业绿色发展，这也与我国相关产业的结构调整规划相适应。同时，实施绿色制造对皮革行业实现绿色与可持续健康发展，满足消费升级需求和规避国际绿色壁垒等意义深远。

- 3、主要工作过程

2018年8月，标准制修订计划下达，受标准归口单位中国轻工业联合会的委托，中国皮革制鞋研究院有限公司（以下简称“中皮院”）组织浙江盛汇化工有限公司、徐州兴宁皮业有限公司、中轻检验认证有限公司等相关单位成立了标准起草小组，讨论确定了标准制定原则和标准框架，并对国内外制革用复鞣填充剂及绿色设计产品相关的标准进行了全部系统的梳理和比对分析。

2018年10月开始，标准起草小组通过对国内市场上制革用复鞣填充剂产品的现状进行的调研，收集了大量制革用复鞣填充剂产品质量检测数据并进行了分析，对该类产品的生态安全性能及目前已开展的绿色认证有了深入的了解。同时标准起草小组还从市场上收集了代表性的制革用复鞣填充剂产品进行实际的样品检测与分析，为草案的行程积累了数据基础。为确保标准的科学性，在对制革用复鞣填充剂进行参数设置时，起草小组走访了多家知名企业和多位相关学者，查阅了大量资料，最终于2018年12月形成了标准草案。

2019年4月召开了起草小组召开了内部专家研讨会，会上各专家对标准中涉及的关键技术指标进行了深入讨论，根据专家意见进一步修改和完善了标准草案，于2019年8月形成标准初稿。

2019年9月，标准起草工作组进入制革用复鞣填充剂加工企业进行实际调研，将修改完善后的初稿与生产企业进行研讨，征求了部分企业意见，修改、完善后于2020年3月完成了标准的征求意见稿。

- 二、标准编制原则

本标准编制过程中严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构与编写》中的各项规定，力求符合规范化和标准化。同时按照先进性、科学性和实用性相结合的原则进行编制的。在引用最新科研成果和目前正在实施的有关标准的同时，密切联系实际，注重科学性和可操作性的结合，以利标准颁布后的推广应用。

（1）本标准中绿色评价指标体系框架按照GB/T 33761《绿色产品评价通则》要求进行设置，标准适用范围尽可能包含所有大类产品。

（2）本标准中评价指标的设定是以现行有关国家标准、国际国外标准为基础。评价指标的选取以覆盖面广、尽可能涉及产品全生命周期所有阶段、消费者关注度高、水平与国际国外接轨、高端引领为原则。

（3）在制定过程中进行了大量数据收集和验证试验，以确保本标准的科学性和可操作性。

（4）本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写本标准的内容。

- 三、标准的主要内容的确定

- 1、主要内容的确定

本标准规定了制革用复鞣填充剂绿色设计产品的术语和定义、评价要求、生命周期评价报告编制方法、评价报告编写要求和判定依据。标准共分7章，第1章规定了标准的适用范围，第2章为规范性引用文件，第3章为术语和定义，第4章为评价要求，第5章为生命周期评价报告编制方法，第6章为评价报告编写要求，第7章为判定依据。

本标准适用于各种类型的制革（含毛皮）用复鞣填充剂产品的绿色设计产品评价，主要为绿色制革用复鞣填充剂产品的认证服务。

- （1）主要内容和适用范围

本标准规定了制革用复鞣填充剂绿色设计产品的术语和定义、评价要求、生命周期评价报告编制方法、评价报告编写要求和判定依据。

本标准适用于各种类型的制革（含毛皮）用复鞣填充剂绿色设计产品的评价，标准的适用范围几乎涵盖了市场上各类制革用复鞣填充剂化工产品。

- （2）评价要求

- ①基本要求

基本要求针对企业生产的技术、工艺、装备，产品采用的原材料，产品质量、安全和生产过程中污染物排放，环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系等相关环节进行了规定。

企业首先应满足节能环保法律法规，污染排放应达到强制性国家标准的要求，并符合地方排放标准要求和环境影响评价验收批复的要求；其次，产品绿色性能的获得不应以牺牲产品质量为代价，企业应兼顾产品的绿色和质量性能，产品质量水平应满足相关产品标准的要求；最后，企业应具有健全、完善的环境和质量管理体系并严格执行以对生态环境和产品质量负责。

- ②评价指标要求

根据GB/T 32161《生态设计产品评价通则》及有关要求，制革用复鞣填充剂产品的评价指标应从产品全生命周期中对资源和能源的消耗、对生态环境和人体健康影响的角度进行选取，包括资源属性、能源属性、环境属性、产品属性指标，按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而达到环保的目的。评价指标设计以现执行的国家标准、行业标准为基础，结合产品和行业特点，以评价筛选生态设计产品为目的，在经过验证和征询行业专家、生产厂商意见的基础上，科学、合理地确定指标基准值。标准工作组多次召开讨论会，对指标设计形成如下意见：

a）根据GB/T 32161《生态设计产品评价通则》要求，设置资源属性、能源属性、环境属性和品质属性四类指标；

b）在广泛调研同行业该类指标值的基础上，确定指标基准值，以选取当前国内20%该类产品达到该基准值要求为取值原则。

- ③评价指标制定说明

根据产品生命周期各阶段所涉及的绿色评价因子的特点，将评价指标划分为一级指标和二级指标，其中一级指标由资源属性、能源属性、环境属性指标和品质属性四项指标组成，在一级指标的基础上，经过细化，提炼了二级考核指标，分别涉及资源属性3项，能源属性1项，环境属性5项，品质属性5项。标准研制过程中主要参考了国内法规、欧盟法规、环保标准、生态皮革认证标准等，指标的选取根据我国现有检测方法标准和技术要求，囊括国外法规中规定的内容并增加国外有而国内无的部分内容。对于国内已有限制要求、已与国际接轨的指标，本标准直接采用国内标准要求，对于落后指标或国内未提出要求的指标，本标准采用较严指标，争取以当前国内20%的该类产品达到该基准值要求为取值原则，以体现绿色产品的优势。

A．资源属性

制革用复鞣填充剂产品的资源属性可包括生产加工过程中单位产品取水量、水的重复利用率、包装材料等方面，标准中重点选取了可量化、可检测验证的指标作为表征产品的主要绿色指标，同时鼓励使用绿色原料及绿色工艺。

根据《生态设计产品评价通则》（GB/T 32161）、《产业结构调整指导目录》（2011年本）的基本要求，产品生产过程中，应尽可能使用低耗能、环保型原材料，尽可能选用环保型替代原料，不使用产业结构调整目录内的原料。

a）单位产品取水量

单位产品取水量（单位为m3/t）是指生产单位产品的制革用复鞣填充剂所消耗的水量，水资源的消耗主要涉及工艺用水，设备清洗用水等。将单位产品耗水量作为本标准资源属性的指标，是为了鼓励企业合理控制用水量，尽量循环使用工业用水，减少工业废水排放对环境造成的影响。国内尚无相关标准对该指标进行规定，本指标基准值的拟定参照了国内重点制革用复鞣填充剂生产企业的生产实际，由于调研企业为大中型制革用复鞣填充剂生产企业，因此该评价基准值基本能够代表制革用复鞣填充剂单位产品耗水量的先进水平。

b）水的重复利用率

水的重复利用率指在一定计量时间内（一般选1年），企业将处理后废水回用于工艺生产的水量占总消耗水量的百分比，该指标的设定可以促进生产企业加大技术革新，减少污染物排放，提高水资源的利用率。根据产品生产工艺及制革用复鞣填充剂生产企业的调研情况，确定水重复利用率基准值回用比例为80%。

c）包装材质

产品外包装作为制革用复鞣填充剂产品的有机组成部分，在产品的生命周期内，将对产品的LCA、环保性能与产品的生态设计理念等产生显著影响，根据《GB/T 32161生态设计产品评价通则》，《GB/T 16716包装与环境》的相关规定，绿色制革用复鞣填充剂产品在选用外包装时，外包装的设计、材质应符合相关标准的要求，符合环境友好的评估方法和基本要求。

B．能源属性

制革用复鞣填充剂的单位产品能耗包括生产企业在其厂界内，生产制革用复鞣填充剂过程中涉及的所有能源投入。根据工信部在2014年发布的《全国工业能效指南》（2014年版）及制革用复鞣填充剂生产企业的调研情况，对企业的能源投入情况进行了限定，确定单位产品综合能耗为不大于10 kgce/t。

C．环境属性

制革用复鞣填充剂产品的生产对生态环境的影响主要为配料、反应、混配、喷雾干燥（部分企业存在）等过程引起的大气污染和水污染，以及包装材料、废水处理过程产生的固体污染等。待评估企业的水污染物排放和大气污染物排放首先应达到本标准基本要求的规定，固体污染的处置应符合国家和地方的政策法规要求。

a）固体废弃物处置率

固体废弃物包括危险固体废弃物和普通固体废弃物，产品生产过程涉及到废包装物、生产废料、污染治理过程产生的二次污染物等，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物转移联单管理办法》、《国家危险废物名录》（2016年版）、《危险化学品目录》（2018年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《GB 5085.3-2007 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》等政策标准的要求，生产企业应对产品生产过程产生的危险废弃物进行规范化处置，且合格化处置率应达到100%。

b）单位产品废水排放量

单位产品废水排放量指每生产1 t产品排放的废水量。制革用复鞣填充剂生产工艺中，废水主要产生在设备清洗等过程，废水中含有较高的COD、氨氮。本标准中单位产品废水排放量根据制革用复鞣填充剂生产企业的实际生产数据进行确定。

c）废水中的化学需氧量（COD）

化学需氧量，是在一定的条件下，采用一定的强氧化剂处理水样时，所消耗的氧化剂剂量，它是表示水中还原性物质多少的一个指标，目前应用最普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等，但主要的是有机物。因此，化学需氧量（COD）又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大，说明水体受有机物的污染越严重，在工业废水性质的研究以及企业废水处理的运行管理中，它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数。本标准单位产品化学需氧量参照了《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《硫酸工业污染物排放标准》（GB 26132-2010）、《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581-2016）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）、《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）、《硝酸工业污染物排放标准》（GB 26131-2010）、《合成氨工业水污染物排放标准》（GB 13458-2013）、《磷肥工业水污染物排放标准（GB 15580-2011）、《杂环类农药工业水污染物排放标准》（GB 21523-2008）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）、《化学工业主要水污染物排放标准》（DB 32/939-2006）等标准。

d）颗粒物

颗粒物的产生主要来源于拆包、投料过程产生的颗粒物，根据制革用复鞣填充剂产品类型的不同，颗粒物的属性也不尽不同，部分含铬复鞣填充剂会产生含铬粉尘。本标准中颗粒物的排放指标在参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准的基础上，本着引领的目的，设定总悬浮颗粒物不大于20mg/m3的浓度限值。

e）噪声

企业生产加工过程中，会产生噪声污染，过高分贝的噪声易对厂界周边的环境和居民造成不良影响，通过规范企业的生产活动、并采取适当的噪声减消措施，能够极大的改善厂界范围内的噪声污染问题。噪声包括昼间和夜间厂界环境噪声，为确保绿色产品生产企业的先进性和引领性，根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中要求，规定工业企业厂界环境噪声不得超过标准中的二级标准限值，即：昼间不大于60 dB，夜间不大于50 dB

D．品质属性

制革用复鞣填充剂属于专用化学品制造行业，产品主要应用于制革及毛皮生产加工企业，是下游企业的原料供应商，消费者以加工企业为消费主体。从消费者的角度，制革用复鞣填充剂产品作为生产辅料，不能对企业所生产皮革产品的绿色属性、品质属性、产品质量和健康安全等属性产生不良影响。作为基本要求，任何产品都应符合国家强制性标准和所标明的产品标准要求，其次满足本标准中规定的其他品质属性指标，标准中列出的这些品质属性指标均与人体的安全健康和环境保护相关。

制革用复鞣填充剂的生产过程会用到多种助剂或催化剂，其中不乏对环境有害的化学物质，如邻苯基苯酚、甲醛等，这些化学物质的使用会导致或潜在的对环境造成破坏，因此本标准在资源属性中对邻苯基苯酚、甲醛等要素提出了具体指标要求。针对含铬复鞣剂，由于其原料在采集、生产过程中会伴生铅、镉、砷等金属杂质，这些金属杂质具有致癌性和蓄积性，当含量过高时，将对皮革生产的产品品质造成影响，危害人体健康和自然环境。

a）产品质量

产品质量是制革用复鞣填充剂作为合格产品的基本属性，必须要满足国家和行业规定的基本质量要求，并作为合格产品用于销售。另外，还需要在有害化学物质方面提出更高的质量要求。

b）含氯苯酚

含氯苯酚是一种重要的防腐剂，具有防霉、防腐、防虫和杀菌功效。经动物试验证明，含氯苯酚是一种强毒性物质，对人体具有致畸和致癌性。制革用复鞣填充剂作为皮革及毛皮制品的生产辅料，若其中含有有毒有害物质，将最终体现在皮革和毛皮制品上，因此应该从源头上对其含量进行控制，对制革用复鞣填充剂中的含氯苯酚含量进行限制。依据服装及鞋袜国际RSL管理(AFIRM)工作组限用物质清单，有害物质零排放组织生的生产限用物质清单（MRSL-ZDHC），OEKO-TEX国际环保纺织协会2019年最新发布的皮革标准对含氯苯酚的要求，规定其限值为2 mg/kg。现在标准对含氯苯酚的限制指标如表1和表2所示。鉴于复鞣填充剂在皮革加工使用中的用量较小，且皮革加工过程中仅会残留总量的一小部分，所以通常助剂中有害物质的限值要求是远低于皮革产品的限值的，为体现标准的先进性，综合确定本标准规定的产品中含氯苯酚的限量值为2 mg/kg。

表1 现有标准对皮革中残留含量限值

| 产品类别 | 婴幼儿 | 直接接触皮肤 | 不直接接触皮肤 | 装饰材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯化苯酚 （mg/kg） |  |  |  |  |
| 五氯苯酚(PCP) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 四氯苯酚(TeCP)/每个异构体 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 三氯苯酚(TrCP)/每个异构体 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 二氯苯酚(DCP)/每个异构体 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 单氯苯酚(MCP)/每个异构体 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

表2代表性企业对皮革中残留含氯苯的限值

| 名称 | 限值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 四氯苯酚（TeCP） | 0.5 mg/kg | New Balance |
| 五氯苯酚（PCP） | 0.5 mg/kg |  |
| 其它含氯苯酚 | 0.5 mg/kg |  |
| 各种含氯苯酚 | 0.5 mg/kg | Nike |

c）邻苯基苯酚

邻苯基苯酚，又名2-羟基联苯或2-苯基苯酚（OPP），为白色或浅黄色或淡红色粉末、薄片或块状物，具有微弱的酚味。毒性分级为中等毒，因具有防腐性，可在皮革中作防腐剂，复鞣填充剂作为皮革及毛皮加工的重要辅料，需要对OPP的引入量进行限制。根据AFIRM限用物质清单，MRSL-ZDHC，制革产品相关企业对皮革中相关有毒有害物质的限定，并考虑到加工助剂的特殊性，综合确定OPP的值为100 mg/kg。相关指标如表3所示。

表3 现有标准或代表性企业对皮革中残留邻苯基苯酚的限值

| 名称 | 限值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 邻苯基苯酚(OPP) | 1000 mg/kg | Nike限值 |
| 邻苯基苯酚(OPP) | 10 mg/kg | ZDHC |

d）甲醛

甲醛在室温下是无色气体，有刺激性气味，易溶于水、醇和醚等有机溶剂，在空气中含量达一定浓度，就会对人体产生危害。在生产的过程中，有一小部分的甲醛没有参加反应，就变成了游离甲醛。甲醛是公认的变态反应源，也是潜在的强致突变物之一，被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质。长期接触低浓度的甲醛，会引起呼吸道疾病，浓度较高时，甲醛分子与蛋白质分子发生交联、凝固，从而引起人体免疫力下降，严重者还会引起细胞核基因突变、DNA蛋白质交联和DNA与单键交联及抵制DNA损伤的修复等。

甲醛是制备合成单宁的一种原材料，它是一种反应活性很高的物质，如果它与其他组分未完全发生反应，那么在最终产品中就会有游离甲醛。皮革或毛皮鞣制时所用的合成单宁等含醛类复鞣填充剂，游离甲醛含量较高，在储藏和使用过程中也会因为温度、pH、水分的影响发生结构降解而缓慢释放出游离的甲醛，增加皮革或毛皮中甲醛含量。相关限定值如表所示，由于制革用复鞣填充剂作为生产辅料应用于皮革加工过程，因此根据加入比例和反应效果等因素，确定甲醛的限量值为150 mg/kg。相关数据如表4所示。

表4 皮革中残留甲醛的限值要求

| 名称 | 限值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛 | 16 mg/kg | ZDHC |
| 甲醛 | 10 mg/kg | ZDHC |
| 甲醛 | 婴幼儿用品：20 mg/kg 直接接触皮肤：75 mg/kg 直接接触皮肤：300 mg/kg | GB 20400 |

e）烷基酚总量

烷基酚（Alkylphenol）是一类由酚烷基化后产生的化合物，一般用来表示有商业价值的丙基酚、丁基酚、戊基酚、庚基酚、辛基酚、壬基酚、癸基酚及相关的长链烷基酚。甲基酚、二甲基酚及乙基酚也是烷基酚的一种，不过一般提及烷基酚时，多半不包括这些酚类。烷基酚为一种仿雌激素，也是已知的内分泌干扰素。根据AFIRM限用物质清单， MRSL-ZDHC，OEKO-TEX国际纺织品生态学研究与检测协会2019年最新发布的皮革标准要求，以及Nike，New Balance等对烷基酚类物质的限定，确定制革用复鞣填充剂绿色产品中烷基酚类化合物不得检出，从引用源上杜绝该类物质的主动使用。

f）重金属元素含量

制革用复鞣填充剂种类多种多样，其中含铬或铝等复鞣剂以矿物原料为主原料，原料使用过程将不可避免的引入其它伴生金属元素，包括铅、镍、镉、汞、砷、锑，以及六价铬。AFIRM限用物质清单， MRSL-ZDHC，OEKO-TEX国际纺织品生态学研究与检测协会2019年最新发布的皮革标准要求，以及Nike，New Balance等对金属元素的限定值如下表所示。相关指标如表5所示。

表5 现有标准或代表企业对金属元素的限值

| 名称 | ZDHC限值 | Nike等企业限值 |
| --- | --- | --- |
| 铅 | 40 mg/kg | 50 mg/kg |
| 镍 | 0.5 mg/kg | 0.1 mg/kg |
| 六价铬 | 3 mg/kg或ND | 如Cr > 3 mg/kg，则分析测定Cr(VI) |
| 镉 | 40 mg/kg | 5 mg/kg |
| 汞 | 0.5 mg/kg | 0.1 mg/kg |
| 砷 | 10 mg/kg | 10 mg/kg |
| 锑 | 30 mg/kg | 3 mg/kg |

（3）评价规则

本标准采取符合性评价的方式，只有当申请评价产品符合标准中规定的全部要求时方可判定该产品合格，包括基本要求和评价指标要求。

（4）验证试验

为了解国内市场上制革用复鞣填充剂生态安全性的实际水平及行业发展水平，确保本标准的科学性、合理性和可操作性，标准编制组在标准编制过程收集了大量制革用复鞣填充剂生产企业的生产数据，涉及原料、工艺、企业排污水平、有毒有害物质的种类等，经过分类统计，对标评价指标，本标准符合“高端引领”的原则，起到了引导企业向绿色环保方向发展的作用。

- 2、主要验证情况及分析

本标准中各项绿色指标检测方法标准的选取以普遍适用、方法成熟为原则，优先选用国家标准和行业标准。依据本标准进行了应用验证实验，检测了部分企业的制革用复鞣填充剂产品或原材料，特别是新增加的检验项目，实验结果表明，几乎所有的制革用复鞣填充剂均能满足含氯苯酚和邻苯基酚的限量要求。少部分产品无法满足甲醛的限值规定和要求；部分企业的重金属含量超标元素。

本标准经过数据验证、部分单位试用，证明能够满足我国皮革化工行业的使用要求，具有较好的效果，能够满足产品的使用需求。

- 四、与国际、国外同类标准水平的对比情况

《国务院办公厅关于建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系的意见》（以下简称“意见”）指出，统一构建以绿色产品评价标准子体系为牵引、以绿色产品的产业支撑标准子体系为辅助的绿色产品标准体系，意见同时指出，统一绿色产品内涵和评价方法。《绿色设计产品评价技术规范 制革用复鞣填充剂》标准的编制基于全生命周期理念，在资源获取、生产、销售、使用、处置等产品生命周期各阶段中，兼顾资源能源消耗少、污染物排放低、低毒少害、易回收处理和再利用、健康安全等特征，采用定量与定性评价相结合、产品与组织评价相结合的方法，统筹考虑资源、能源、环境、品质等属性，科学确定绿色产品评价的关键阶段和关键指标。

目前，没有《绿色设计产品评价技术规范 制革用复鞣填充剂》国际标准，也没有国外发达国家的先进标准，本方法根据我国实际情况，并参考了欧盟REACH法规、OEKO-TEX、ZDHC等国际组织的标准要求，技术内容完善，实际操作性强。能够较好地与国际市场对接，满足我国制革用复鞣填充剂产品的生产、使用要求，标准达到国内先进水平。

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。

本标准水平为国内先进水平

五、与国内相关标准的关系

本标准与现行相关法律、法规、规章和相关标准协调一致，符合国家标准化管理的有关规定。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在起草过程中未出现重大分歧意见，有关单位、专家提出的意见已经得到妥善处理，合理的意见已被采纳，无法采纳的意见给予了相应解释和说明。

七、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

中国是皮革生产大国，每年对皮革化工材料有着巨大的市场需求，其中复鞣填充剂做为皮革复鞣工序最主要的化工材料，用量大，涉及的原材料类型复杂，且多数成份会被皮革纤维吸收，留存在皮革中，因此其健康安全性直接关系到皮革制品的质量优劣。制革用复鞣填充剂的生产工艺及管理模式仍然较为传统，行业绿色发展的理念不强，尚不能统筹考虑资源、能源、环境、品质等属性。因此，需要通过制定本团体标准，规范制革用复鞣填充剂的生产管理，提高产品品质，引导行业绿色发展，这也与我国相关产业的结构调整规划相适应。

健全绿色市场体系，增加绿色产品供给，是生态文明体制改革的重要组成部分。《绿色设计产品评价技术规范 制革用复鞣填充剂》是一部绿色产品评价标准，标准的研制过程坚持着眼生态文明建设总体目标，统筹考虑资源环境、产业基础等因素，兼顾资源节约、环境友好等特性，基于产品全生命周期评价，标准实施后将起到推动行业绿色低碳循环发展、培育绿色市场、提升绿色产品供给质量和效率的作用，标准的使用和采信能够使全社会共享绿色发展的成果。

本标准为制定项目，充分考虑了团体发展的需要，对促进团体的健康发展、满足市场的需求具有十分重要的意义。

八、其他

本标准中未涉及到有关知识产权情况。