### 《绿色设计产品评价技术规范 电饭锅》
编制说明

### （征求意见稿）

一、工作简况

1、任务来源

本项目根据中国轻工业联合会2019年团体标准制定计划（2019（189）号文），计划编号为2019010，项目名称为“绿色设计产品评价技术规范 电饭锅” 进行制定。

电饭锅是一种能够进行蒸、煮、炖、煨、焖等多种加工的现代化炊具，已成为中国家庭普及率最高的小家电产品之一，它使用方便、清洁卫生、没有污染、省时省力。

随着行业的发展，加热方式从单一电热盘加热发展到电热盘、电磁加热和蒸汽加热等多种加热方式；烹饪容器从单一铝质发展到铝质、不锈钢质、陶瓷质、不同种金属材质复合等多种形式；烹饪压力从单一常压烹饪发展到带压力烹饪；控制方式从单一机电式发展到远程APP控制方式；菜单功能从出厂固定不变发展到云端不断迭代更新；煮饭方式从手动方式发展到自动识别米种，自动加米，自动洗米，自动煮饭的方式。

电饭锅作为煮饭时常用的必须的炊具，已成为中国家庭使用频率最高、最普及的家电产品。随着技术的不断发展和人们生活水平的不断提高，对电饭锅产品的要求也越来越高，不再局限于产品本身的安全、功能，更希望享受到真正节能、健康、环保的对环境友好的产品。

2、主要参加单位和工作组成员及分工

主要参加单位：本标准由广东美的生活电器制造有限公司、中国家用电器研究院、浙江苏泊尔家电制造有限公司、珠海格力电器股份有限公司等。

3、主要工作过程

征集阶段：

全国家用电器标准化技术委员会厨房器具分技术委员会秘书处在该标准计划下达后，向电饭锅行业发出了起草工作组成员征集函。随后，经过对报名的单位及个人进行研究和筛选，于2020年5月成立了工作组。

起草阶段：

工作组成立后，经过广泛搜集和检索了国内外电饭锅产品的相关标准和资料，并进行了大量的研究分析和资料查证工作，于2020年8月形成标准修订草案。

2020年8月，全国家用电器标准化技术委员会秘书处在杭州召开标准制定工作启动会议。本次会议确定了标准起草工作组的组成，宣布标准制订工作正式启动。经过会议讨论，初步确定了本标准的基本框架、评价维度，主要技术要求和相应的试验方法，收集了与会单位对标准草案（初稿）的修改意见或建议，对各单位布置了试验摸底任务。

2020年11月，中国家用电器研究院根据反馈意见，修改和完善标准内容形成第二版草案稿，并分发工作组成员单位。

2020年12月，全国家用电器标准化技术委员会秘书处在南京召开第二次标准工作组会议。会议根据第一次意见征集后收集的工作组成员反馈意见，讨论和修改了标准草案，与会专家、企业代表针对标准的资源属性、能源属性、环境属性、品质属性等内容上存在的问题及存在争议的部分进行了深入的交流与探讨，整体上梳理、确定了标准的内容，布置了工作组下一步工作安排。

2021年3月，牵头单位根据工作组的摸底数据，对各指标的限值进行了修改，并对生命周期评价方法和可再生利用率的内容进行了完善，形成了新一版标准讨论稿。

2021年5月，全国家用电器标准化技术委员会秘书处在成都召开第三次标准工作组会议。会议结合摸底数据和GB∕T 32161-2015 《生态设计产品评价通则》中5.2.3指标基准值确定的原则，对新一版标准讨论稿进行了深入的讨论，对各项指标的限值设置进行了分析，最终对各指标的限值达成了一致意见。会上还对编制说明进行了讨论和分析，对标准和编制说明汇总中存在的逻辑性和编辑性问题提出了修改建议。

会后，经过工作组对标准文本和编制说明进行修改和审核确认，于2021年7月形成了征求意见稿。

征求意见阶段：

2021年7月，将征求意见稿发送至委员会全体委员、行业内的具有代表性和广泛性的企业单位、检测机构、标准科研机构和网上，公开征集对本标准的意见。标准征求意见稿共发出30份，收回？份，其中有意见的回复？份，汇总意见共？条，汇总意见详见《行业标准征求意见汇总处理表》。起草工作组对收集到的意见进行分类、归纳和整理，其中采纳？条，不采纳？条。经起草工作组讨论修改形成送审稿。

审查阶段：

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的编制遵循“科学性、代表性、技术先进性、经济合理性”的原则，资源属性、环境属性与国际接轨，重点突出在品质属性上的基准值和评价依据/方法，并注重标准的可操作性。

1）科学性原则

本标准以国家或行业有关环境、安全、卫生、健康的相关法律法规、技术政策为依据，立足绿色设计产品宗旨，借鉴市场的产品状况，对现行国家法规和标准进行分析、总结和提升，通过系统性与标准化整理、撰写、修改和反复验证，使标准更科学、准确、合理、完整地规范产品，指导企业组织生产、指导消费者理性购买、促进行业有序发展和整体质量水平的提高。

2）代表性原则

本标准以“绿色”为核心，从资源属性、能源属性、环境属性、品质属性四个方面，选取具有代表性、针对性的指标对产品进行评价，其中包括有害物质含量、与食物接触材料的卫生、噪声、涂层耐磨性、部件耐久性等涉及产品使用过程中的热点、要点、痛点进行跟踪评价，既代表了消费者的购买需求，又代表了产品乃至行业的发展提升方向，对消费者、企业、市场、社会都具有积极的意义。

3）技术先进性原则

在技术创新上，本标准综合考虑到电饭锅可能涉及到的方方面面，并从中选取具有代表性和风险性的评价指标，引入了有关资源属性的可再生利用率；有关健康性的与食品接触材料的卫生、噪声、电磁辐射指标；有关用户体现以及实用性的指标进行考核。

在试验验证上，保证了样品的普适性和代表性。工作组在大量实测数据的基础上缜密、充分地完成本标准中的验证工作。

4）经济合理性原则

在确定本标准主要技术性能指标时，综合考虑生产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济效益和社会效益，同时充分体现了标准的经济合理性，使本标准的制订有利于促进企业经济效益和社会效益、环境效益的统一，有利于产业的发展和产品技术应用的推广。

本标准在结构和编写方面，按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》标准中规范性技术要素内容的确定方法的要求和规定进行编写。

2、标准主要内容的论据

本标准规定了电饭锅绿色设计产品的术语和定义、评价要求和评价方法和评价报告的编写方法。

本标准以GB/T 32161  《生态设计产品评价通则》为总体框架，主要从基本要求、指标要求、生命周期评价要求三方面入手展开产品评价。本标准在遵循绿色设计产品评价技术规范的基础上，充分考虑电饭锅的技术特性，制定了电饭锅的指标要求。

2.1 基本要求

本标准评价要求中的基本要求包括对生产主体和产品两方面的要求。

依据国家环境、安全相关标准，如GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001等，生产企业应符合以下要求：近三年无重大质量、安全和环境事故；建立、实施并持续改进环境管理体系和质量管理体系；开展绿色供应链管理，并建立绿色供应链管理绩效评价机制、程序，确定评价指标和评价方法；开展产品绿色设计工作；采用国家鼓励的先进技术和工艺，不得使用国家、地方政府有关部门限制、淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关材料；污染物排放应达到国家和地方污染物排放标准的要求；严格执行节能环保相关国家标准并提供标准清单等相关要求。

产品方面，应符合安全标准GB 4706.1、GB 4706.19，电磁兼容标准GB 4343.1、GB 17625.1和产品性能标准QB/T 4099的适用要求；产品使用说明的内容应符合GB/T 5296.2的要求，并包含限用物质使用、需特殊处理材料及产品废弃后的有关循环利用的相关说明。生产企业宜通过适当的方式发布产品拆解技术指导信息，信息应便于相关组织获取。

2.2 指标要求

1）资源属性

资源属性从塑料、涂料、标识、包装、可再生利用率五个方面进行表征。塑料方面，要求对再生塑料的使用要根据物料清单和再生塑料来源提供使用再生塑料的证明材料。涂料方面，产品不使用非环保的涂料，产品中诸如面板、外壳等零部件不使用涂料，或所使用的涂料符合GB/T 35602的要求，提供使用相关证明文件。标识方面，分为：产品零部件可回收利用标识、塑料部件标识、包装回收标识三个方面，按照GB/T 23384、GB/T 16288、GB/T 18455相应进行标识，包装应提供声明文件，包装认证或包装供应商提供证明材料。可再生利用率方面，本标准要求大于等于85%。参考了的欧盟的WEEE directive 2012 ANNEX III category 5 类别的产品的可再利用要求大于55%。本标准高于欧盟标准。

2）能源属性

能源属性以现行能效标准GB 12021.6《自动电饭锅能效限定值及能效等级》作为评价依据，对能效等级进行评价。经过对工作组各单位的产品进行能效等级统计，预估市场上能效等级为1级的产品约为20%，能效等级为2级的为约30%。按照GB∕T 32161-2015 《生态设计产品评价通则》中5.2.3指标基准值确定的原则：以当前国内20%该类产品达到基准值要求。本标准确定了能效等级的要求为能效等级应满足1级或2级。即在能源属性维度，符合单项指标的产品占比应约为50%。

3）环境属性

有害物质含量

本标准参考GB/T 26572、2011/65/EU、(EU) 2015/863等国内外标准，试验方法参考GB/T 26125，对有害物质含量进行了规定。对电饭锅的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚6项有害物质做了限量要求，并结合欧盟(EU)2015/863指令和GB/T 29786，对4种邻苯二甲酸盐也进行了限定。同时，对包装中有害物质（镉、铅、汞及六价铬四种物质）总含量和包装材料也进行了规定，从而规范绿色设计电饭锅产品的材料和工艺标准要求，使之更加有利于人体健康及环境保护。具体内容如表1所示。

表1 有害物质含量要求及依据

| 指标项目 |  | 单位 | 要求 | 评价依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 害 物 质 含 量 | 铅 | %（质量分数） | 符合GB/T 26572的限值要求 | 提供原材料有害物质含量表，依据GB/T 26125检测并提供检测报告或符合性证明，或提供符合《达标管理目录限用物质应用例外清单》的说明 |
|  | 汞 |  |  |  |
|  | 镉 |  |  |  |
|  | 六价铬 |  |  |  |
|  | 多溴联苯 |  |  |  |
|  | 多溴二苯醚 |  |  |  |
|  | 邻苯二甲酸二乙基己酯 |  | ≤0.1 | GB/T 29786 |
|  | 邻苯二甲酸丁苄酯 |  | ≤0.1 |  |
|  | 邻苯二甲酸二丁酯 |  | ≤0.1 |  |
|  | 邻苯二甲酸二异丁酯 |  | ≤0.1 |  |
| 环保使用年限标识与有害物质名称及含量表 |  | — | 符合SJ/T 11364的要求 | 提供标识及含量表的证明文件 |
| 包装中有害物质（镉、铅、汞及六价铬四种物质）总含量 |  | mg/kg | 符合GB/T 16716.1-2018的限值要求：≤100 | 依据GB/T 16716.2—2018附录C测试并提供测试报告或符合性证明 |
| 产品包装 |  | — | 包装及包装材料不得使用含氢氯氟烃作为发泡剂 | 提供包装及包装填充材料的发泡材料说明 |

4）品质属性

- 与食物接触的材料及制品的卫生

考虑到器具的烹饪容器、锅盖与食品会发生直接或者间接接触，卫生指标直接关系到用户的健康，是消费者关注的热点，所以本标准将该指标作为品质属性中的一个维度，要求电饭锅与食品接触的材料及制品的卫生应符合国家标准相关要求。

- 电磁辐射

电磁加热电饭锅是一种采用涡流加热金属容器来实现加热的烹饪器具，在器具工作过程中可能在周围环境产生磁场和电场，电磁辐射涉及到消费者的健康，是消费者关注的热点问题。为保障该磁场和电场不影响人体健康，本标准设置该条款，要求产品应符合相应的国家标准或国际标准要求。该要求和试验方法均引用了我国现行标准QB/T 5129 《电磁加热电饭锅技术要求及试验方法》。

- 蒸煮均匀性

蒸煮均匀性表征了产品的烹饪性能，通过对烹饪后的米饭进行评价，来间接反映电饭锅的烹饪能力的优劣，属于品质属性。该指标的试验方法参考了现行行业标准QB/T 4099《电饭锅及类似器具》，并根据绿色设计产品的思路，对其要求进行适当的拔高，要求无夹生、无焦糊。

- 噪声

随着生活水平的提高，产品形态的多样化，用户对噪声的关注度越来越高，越来越影响用户体验。

为了解决用户痛点引导企业把产品做好，努力降低产品的噪声值。面对目前的产品现状，本标准噪声测试方法以GB/T4214.1-2017为基础，选取最不利的功能档，测量整个工作过程中的A计权声功率级噪声。实验中摸底测试了不同容积的水对噪声的影响，通过产品大量的摸底实验，最终工作组认为将指标限值规定为51dB(A)具有科学性和合理性。

- 部件耐久性

作为可以自动开盖的电饭锅，开盖按钮以及转轴部分的运动部件耐久性是决定产品寿命的重要因素之一。按照下表的设计思路，绿色设计产品的使用年限为4年，开合次数约35000次，对该设计数值加严处理，认为40000次是可靠的限值。随后，经过各厂家摸底试验，最终工作组认为将标准限值规定为40000次是合理的。

- 涂层耐磨性

电饭锅的技术不断发展，电饭锅形态不断更新升级，内胆作为米饭的加热容器这一重要部件是消费者最为关心的电饭锅耗损部件。涂层的耐磨性高低决定了内胆的寿命，同时也关系到消费者的健康。

目前常用的不沾涂层有PTFE、PFA、PEEK、陶瓷涂层等，工作组按照该类别进行了大量的摸底测试，按照绿色设计产品的要求和思路，最终工作组认为将标准定为：试验2000次后，烹饪容器不应有基材外露现象。

2.3、生命周期评价要求

本标准规定电饭锅产品应依据GB/T 24040、GB/T 24044和GB/T 32161进行生命周期评价，给出了生命周期评价方法。并规定了绿色设计产品评价报告内容框架。

3、解决的主要问题

中共中央、国务院发布的《生态文明体制改革总体方案》中，提出建立统一的绿色产品体系，将目前分头设立的环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等产品统一整合为绿色产品，建立统一的绿色产品标准、认证、标识等体系。利用标准化手段，提高绿色供给，引领绿色消费，推进供给侧结构性改革，成为现阶段标准化体系建设的重要任务。

本标准通过对电饭锅产品绿色属性和行业特性进行研究，确定电饭锅主要绿色评价指标，完善相应的评价方法，确定绿色家电电饭锅产品在能源、环境、品质等各方面的判定依据，建立绿色家电评价标准。该标准明确了绿色设计电饭锅的概念和内涵，形成统一的标准理念和体系架构，为后续认证的开展以及标识的简化提供有力的保障。

三、主要试验（或验证）情况分析

工作组形成标准草案后，对标准中涉及的主要条款进行了试验验证。涉及条款有能效、可再生利用率，噪音，部件耐久性，涂层耐久性五项试验。工作组结合行业情况以及未来的发展趋势，通过对大量的摸底数据进行分析和梳理，综合考虑后形成了各项指标的限值，保证了指标限值的取值具有科学性、合理性。

按照GB∕T 32161-2015 《生态设计产品评价通则》中5.2.3指标基准值确定的原则，即以当前国内20%该类产品达到基准值要求，工作组对行业和市场进行了深度调研，调研表明本工作组的组成单位为行业的主流企业，其产品类别和销量总和占整个国内行业市场的绝大多数。工作组一致认为，以工作组涉及的所有产品为基数进行试验验证即可代表当前国内的所有产品。

工作组对各自单位的所有产品进行分析，设计验证方案，进行摸底验证。因为产品型号数量非常巨大，无法做到对所有型号进行摸底，因此各单位根据各自的产品平台、系列、款式、价位等多维度进行归纳总结，按照各项参数分布符合在售电饭锅产品的分布占比的思路，采用了抽样的方式形成验证样本量。该验证方案可以充分体现各单位的整体水平。各单位样本量具体如下：

| 厂家 | 在售型号数量 | 验证样本量 |
| --- | --- | --- |
| A | 290款 | 16款 |
| B | 241款 | 14款 |
| C | 119款 | 20款 |
| 总计 | 650款 | 50款 |

- 能效等级

我国电饭锅产品采用能效标识制度，对每一台上市的产品均需要粘贴能效等级标识。因此，该指标可以对所有型号的产品准确的获得能效等级数据。各单位的能效等级数据如下：

| 厂家 | 在售型号数量 | 能效1、2级数量总计 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 290款 | 110款 | 38% |
| B | 241款 | 137款 | 57% |
| C | 119款 | 87款 | 73% |
| 总计 | 650款 | 334款 | 51% |

通过以上数据可以看出，能效等级指标的设置可以筛选出：国内所有产品中，符合能效等级1级或2级的产品占比为51%。

- 可再生利用率

可再生利用率的条款，工作组从能效等级为1和2级的产品中，根据涉及本条款的关键维度，按照结构、加热方式，控制方式不同选择典型的机械煲，电脑煲和IH饭煲，进行可再生利用率的计算，具体如下：

| 编号 | 厂家 | 型号 | 可再生利用率 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | A-1 | 97.80% | 符合 |
|  | B | B-4 | 93.10% | 符合 |
|  |  | B-5 | 91.60% | 符合 |
|  |  | B-7 | 95.80% | 符合 |
|  |  | B-10 | 92.70% | 符合 |
|  |  | B-11 | 91.80% | 符合 |
|  |  | B-12 | 95.20% | 符合 |
|  |  | B-13 | 93.50% | 符合 |
|  |  | B-14 | 94.90% | 符合 |
|  | C | C-1 | 94.2% | 符合 |
|  |  | C-2 | 93.6% | 符合 |
|  |  | C-3 | 94.1% | 符合 |
|  |  | C-4 | 92.6% | 符合 |
|  |  | C-5 | 93.2% | 符合 |
|  |  | C-6 | 95.4% | 符合 |
|  |  | C-7 | 93.4% | 符合 |
|  |  | C-8 | 94.5% | 符合 |
|  |  | C-9 | 93.7% | 符合 |
|  |  | C-10 | 94.9% | 符合 |
|  |  | C-11 | 92.8% | 符合 |
|  |  | C-12 | 91.5% | 符合 |
|  |  | C-13 | 94.8% | 符合 |
|  |  | C-14 | 93.6% | 符合 |
|  |  | C-15 | 92.7% | 符合 |

通过以上数据可以看出：我国电饭锅产品的可再生利用率整体水平较高。与欧盟的WEEE directive 2012 ANNEX III category 5 类别的产品的可再利用要求相比，以上数据均高于欧盟的55%的要求，反映了我国电饭锅行业，在节约资源方面是具有较高水平的。

工作组结合行业整体情况，以及绿色设计产品的基本原则，同时参考国内其他家电产品的可再生利用率限值，以及欧盟指令的要求，最终将本指标的限值确定为85%。

该指标限值对于绿色设计产品不具有筛分能力，但对于本标准的意义在于保证绿色设计产品达到国际先进水平，同时，该指标是我国电饭锅标准中从未涉及的内容，属于本标准的创新内容，该内容的设置将为行业未来的发展趋势奠定基础。

- 噪声

各单位从符合本标准能效等级和可再生利用率两项指标的样本中，按照不同加热平台、不同内锅材质、不同容量，选取了具有代表性的的机型，按照本标准规定的方法摸底数据测试结果如下：

| 编号 | 厂家 | 型号 | 实测值dB(A) | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | A-1 | 51.1 | 不符合 |
|  |  | A-2 | 50.0 | 符合 |
|  |  | A-3 | 49.4 | 符合 |
|  |  | A-4 | 48.4 | 符合 |
|  |  | A-8 | 50.9 | 符合 |
|  |  | A-14 | 50.0 | 符合 |
|  |  | A-16 | 50.5 | 符合 |
|  | B | B-4 | 50.6 | 符合 |
|  |  | B-5 | 50.4 | 符合 |
|  |  | B-7 | 50.4 | 符合 |
|  |  | B-10 | 50.2 | 符合 |
|  |  | B-11 | 48.6 | 符合 |
|  |  | B-12 | 51.5 | 不符合 |
|  |  | B-13 | 50.2 | 符合 |
|  |  | B-14 | 50.8 | 符合 |
|  | C | C-1 | 48.7 | 符合 |
|  |  | C-2 | 51.8 | 符合 |
|  |  | C-3 | 46.4 | 符合 |
|  |  | C-4 | 49.4 | 符合 |
|  |  | C-5 | 53.0 | 不符合 |
|  |  | C-6 | 47.7 | 符合 |
|  |  | C-7 | 55.0 | 不符合 |
|  |  | C-8 | 51.6 | 不符合 |
|  |  | C-9 | 48.2 | 符合 |
|  |  | C-10 | 50.6 | 符合 |
|  |  | C-11 | 51.6 | 不符合 |
|  |  | C-12 | 43.3 | 符合 |
|  |  | C-13 | 42.5 | 符合 |
|  |  | C-14 | 51.8 | 不符合 |
|  |  | C-15 | 55.0 | 不符合 |

通过对以上数据进行分析和计算，形成了以下指标占比情况：

| 厂家 | 在售型号数量 | 符合能效等级+可再生利用率+噪声的数量 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 290款 | 82款 | 28% |
| B | 241款 | 119款 | 49% |
| C | 119款 | 39款 | 33% |
| 总计 | 650款 | 240款 | 37% |

通过以上数据可以看出，能效等级+可再生利用率+噪声三项指标的设置可以筛选出：国内所有产品中，符合以上三项指标的产品占比为37%。

- 部件耐久性

各单位从符合能效等级+可再生利用率+噪声三项指标的样本中，按照不同上盖开合结构、不同开盖按钮结构，选择具有代表性的产品，按照标准要求进行部件耐久测试，摸底试验数据如下：

| 编号 | 厂家 | 型号 | 部件耐久测试结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | A-2 | 70000 | 符合 |
|  |  | A-3 | 70000 | 符合 |
|  |  | A-4 | 70000 | 符合 |
|  |  | A-8 | 70000 | 符合 |
|  |  | A-14 | 58000 | 符合 |
|  |  | A-16 | 70000 | 符合 |
|  | B | B-4 | 50000 | 符合 |
|  |  | B-5 | 50000 | 符合 |
|  |  | B-7 | 50000 | 符合 |
|  |  | B-10 | 28000 | 不符合 |
|  |  | B-11 | 50000 | 符合 |
|  |  | B-13 | 28000 | 不符合 |
|  |  | B-14 | 50000 | 符合 |
|  | C | C-1 | 57000 | 符合 |
|  |  | C-3 | 50000 | 符合 |
|  |  | C-4 | 35000 | 不符合 |
|  |  | C-6 | 57000 | 符合 |
|  |  | C-9 | 65000 | 符合 |
|  |  | C-12 | 50000 | 符合 |
|  |  | C-13 | 65000 | 符合 |

通过对以上数据进行分析和计算，形成了以下指标占比情况：

| 厂家 | 在售型号数量 | 符合能效等级+可再生利用率+噪声+部件耐久性的数量 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 290款 | 82款 | 28% |
| B | 241款 | 68款 | 28% |
| C | 119款 | 36款 | 30% |
| 总计 | 650款 | 186款 | 29% |

通过以上数据可以看出，能效等级+可再生利用率+噪声+部件耐久性四项指标的设置可以筛选出：国内所有产品中，符合以上四项指标的产品占比为29%。

- 涂层耐磨性

各单位从符合能效等级+可再生利用率+噪声+部件耐久性四项指标的样本中，按照不同的涂层体系，选择具有代表性的型号，按照标准要求进行涂层耐磨试验，摸底试验数据如下：

| 编号 | 厂家 | 型号 | 涂层体系 | 耐磨测试结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | A-2 | 3层 PTFE | 2250 | 符合 |
|  |  | A-3 | PEEK | 3250 | 符合 |
|  |  | A-4 | PEEK | 3250 | 符合 |
|  |  | A-8 | PFA | 3250 | 符合 |
|  |  | A-13 | 2层PTFE | 1250 | 不符合 |
|  |  | A-16 | 3层 PTFE | 2250 | 符合 |
|  | B | B-4 | PFA | 2500 | 符合 |
|  |  | B-5 | 陶瓷 | 18550 | 符合 |
|  |  | B-7 | PFA | 2600 | 符合 |
|  |  | B-11 | 陶瓷 | 20340 | 符合 |
|  |  | B-12 | PTFE | 1438 | 不符合 |
|  |  | B-14 | PTFE | 1438 | 不符合 |
|  | C | C-1 | PTFE | 1800 | 不符合 |
|  |  | C-3 | PTFE | 2300 | 符合 |
|  |  | C-6 | PTFE | 3500 | 符合 |
|  |  | C-9 | PTFE | 3500 | 符合 |
|  |  | C-12 | PTFE | 2300 | 符合 |
|  |  | C-13 | PTFE | 1800 | 不符合 |

通过对以上数据进行分析和计算，形成了以下指标占比情况：

| 厂家 | 在售型号数量 | 符合能效等级+可再生利用率+噪声+部件耐久性+涂层耐磨性的数量 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 290款 | 61款 | 21% |
| B | 241款 | 68款 | 28% |
| C | 119款 | 26款 | 22% |
| 总计 | 650款 | 155款 | 24% |

通过以上数据可以看出，能效等级+可再生利用率+噪声+部件耐久性+涂层耐磨性五项指标的设置可以筛选出：国内所有产品中，符合以上五项指标的产品占比为24%。

- 总结

以上验证过程采用各个指标逐级筛选的方式。选择了行业主导地位的三家企业共650款机型，基本可以代表全行业的现状，其中满足所有指标要求的机型共155款机型，合格率为24%。同时，考虑到以下方面：

——本标准中其他条款对产品的筛选能力将会降低符合本标准的占比，例如有害物质含量；

——考虑到中小型企业的市场占比，实际上可以略提高国内产品基数，将会降低符合本标准的占比；

——随着行业技术的发展，各企业对产品绿色设计的重视，电饭锅行业符合绿色设计产品的比例将会有所提升。

综合以上因素整体考虑，本标准实施后，将会呈现出约20%的产品达到绿色设计产品的水平。本标准各项指标的限值设置符合行业情况，具有科学合理性。

四、与国际、国外对比情况

从国际标准化组织IEC/ISO 制定的相关标准看，国际上尚无统一的“绿色产品”评价标准；也缺少可以量化的家电类产品“生态设计”或“环境友好型”标准。一般，国际标准化组织只是在产品使用的领域里提出“生态设计”方案或导则，向制造商提供“环境设计”的基本思想和设计准则。如：IEC 62430/GBT 23686《电子电气产品环境意识设计导则》等。

在国际上，国际电工委员会（IEC）针对电子电气产品的环境意识设计制定了10余项环境意识设计方面的国际标准。欧、美、日等发达国家及地区均开展了涉及绿色产品相关的评价，并制定了绿色产品评价标准。这些绿色产品评价标准普遍采取生命周期评估（LCA）方法，分析产品生命周期相关的环境影响因素，主要包括有毒有害物质禁用及限量、企业环境要求、产品可循环利用设计、包装物要求及循环利用等，在产品质量和功能方面也作了要求。

就国内而言，我国绿色家电相关的评价标准也比较成熟。随着能效标准的正式实施，电饭锅产品有了强制性的能源效率国家标准，标准中也包含了电饭锅产品的节能评价，之后也有了性能方面的行业标准，随着人们生活水平的提高，对电饭锅的要求也越来越高，我们需要更高的标准来评价和指导这个行业的发展。

本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。

本标准水平为国内先进水平。

五、与国内相关标准的关系

安全方面：GB 4706.1《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》和GB 4706.19《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》；

性能方面：QB/T 4099-2010 《电饭锅及类似器具》、QB/T 5129《电磁加热电饭煲技术要求及试验方法》；

能效方面：《GB 12021.6-2017 电饭锅能效限定值及能效限定等级》。

本标准的制定与上述标准在技术内容方面无矛盾。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、其他

目前尚未查到国内外有相关联的知识产权。

建议自本标准实施后，引导企业积极采标，并推荐相关部门开展市场监管。

《绿色设计产品评价技术规范 电饭锅》工作组

2021年7月