《绿色设计产品评价技术规范 人造革合成革用色浆》编制说明

（征求意见稿）

1 工作简况

- 1.1 任务来源

根据中国轻工业联合会中轻联综合[2020]146号文件《关于下达<绿色设计产品评价技术规范 汽车内饰抗菌人造革和合成革>等7项中国轻工业联合会团体标准计划的通知》，计划编号：2020015，项目名称“绿色设计产品评价技术规范 人造革合成革用色浆”进行制定，主要起草单位：苏州世名科技股份有限公司。完成时限为2022年。

1.2 主要工作过程

（1）起草（草案、论证）阶段

计划下达后，本标准起草单位苏州世名科技股份有限公司，按照团标委的要求，于2020年11月26日在江苏省太仓市召开了团体标准“绿色设计产品评价技术规范 人造革合成革用色浆”起草工作组成立暨团体标准初稿讨论会。成立了以苏州世名科技股份有限公司为组长，浙江深蓝新材料有限公司为副组长，昆山协孚新材料股份有限公司、安徽安利材料科技股份有限公司、昆山阿基里斯新材料科技有限公司、浙江禾欣新材料有限公司、福建华夏合成革有限公司、福建宝利特科技股份有限公司、福建鸣鸿树脂有限公司、宁波水性豪科新材料有限公司、佛山市威仕达新材料有限公司、浙江嘉柯新材料科技有限公司、湖北国源水性新材料股份有限公司、清远市齐力合成革有限公司、无锡双象超纤材料股份有限公司、明新孟诺卡（江苏）有限公司、安安（中国）有限公司、东莞验厂之家质量技术服务有限公司泉州分公司、中山大学、四川大学、广东天跃新材料股份有限公司、广东天安新材料股份有限公司、苏州瑞高新材料股份有限公司、英德市匠心新材料股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、合肥科天水性科技有限责任公司、浙江梅盛新材料有限公司、浙江康成新材料科技有限公司、河北霍夫曼新材料科技有限公司、浙江合力新材料有限公司、上海华峰超纤科技股份有限公司等为组员的标准起草工作组。标准起草小组根据进度安排，首先查阅了国内外相关资料，经过细致的文献调研，未查到关于“绿色设计产品评价技术规范 人造革合成革用色浆”的相关标准。在国内，只有GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35611-2017《绿色产品评价 纺织产品》、T/CNLIC 0002-2019 《绿色设计产品评价规范 水性和无溶剂人造革合成革》、T/CNLIC 0017-2021《绿色设计产品评价技术规范 家居用水性聚氨酯合成革》、QB/T 4343-2012《合成革用水性色浆》、合成革行业清洁生产评价指标体系（国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部 公告 2016年 第21号）、GB/T 32161-2015《生态设计产品评价通则》、GB/T 33761-2017《绿色产品评价通则》等文件可供参考。在本标准编制过程中，参考了T/CNLIC 0002-2019 《绿色设计产品评价规范 水性和无溶剂人造革合成革》、T/CNLIC 0017-2021《绿色设计产品评价技术规范 家居用水性聚氨酯合成革》两份文件主要框架内容，分别为范围、规范性引用文件、术语和定义、评价要求和评价方法；国际上，有害化学物质零排放组织（ZDHC基金会）制定的生产限用物质清单（MRSL）和服装及鞋袜国际RSL管理工作组（AFIRM）制定的限用物质清单（即AFIRM RSL）可供参考，主要等同采用了这两份国际标准中有关限用物质清单及要求。起草小组结合国内外人造革合成革用色浆的市场发展和现状，确立了本标准的主题框架及主要指标要求。

起草工作组在工作过程中广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料，对“绿色设计产品评价技术规范 人造革合成革用色浆”的制造现状及市场发展趋势等情况作了深入的研讨，明确了工作重点和进程安排。标准讨论稿形成后，起草工作组对标准中的主要内容进行多次研讨，修改完善形成了标准征求意见讨论稿和编制说明。

本标准起草工作组于2021年5月10日在江苏省昆山市召开了征求意见稿工作会，对征求意见讨论稿进行了认真研讨和修改，最终完成标准征求意稿报中轻联综合业务部。

（2）征求意见阶段

（3）审查阶段

（4）报批阶段

1.3 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由苏州世名科技股份有限公司、浙江深蓝新材料有限公司、昆山协孚新材料股份有限公司、安徽安利材料科技股份有限公司、昆山阿基里斯新材料科技有限公司、浙江禾欣新材料有限公司、福建华夏合成革有限公司、福建宝利特科技股份有限公司、福建鸣鸿树脂有限公司、宁波水性豪科新材料有限公司、佛山市威仕达新材料有限公司、浙江嘉柯新材料科技有限公司、湖北国源水性新材料股份有限公司、清远市齐力合成革有限公司、无锡双象超纤材料股份有限公司、明新孟诺卡（江苏）有限公司、安安（中国）有限公司、东莞验厂之家质量技术服务有限公司泉州分公司、中山大学、四川大学、广东天跃新材料股份有限公司、广东天安新材料股份有限公司、苏州瑞高新材料股份有限公司、英德市匠心新材料股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、合肥科天水性科技有限责任公司、浙江梅盛新材料有限公司、浙江康成新材料科技有限公司、河北霍夫曼新材料科技有限公司、浙江合力新材料有限公司、上海华峰超纤科技股份有限公司等共同起草。

本标准主要起草人：吕仕铭、杜长森、朱剑琴、梅成国、徐海梅、马仪凤、张凤、贾义松、赵建明、徐一剡、李华林、林芙蓉、伊华盛、沈巍巍、苏红伟、郑嗣铣、周广源、罗志清、刘安秦、庄君新、陈志华、赵驻、洪炜、范浩军、胥晓群、罗志玲、范学富、龙杰、郑永贵、朱有奎、钱国春、刘斌、利苑婷、王中坚、王晓静。

所做的工作：所做的工作：吕仕铭、杜长森、朱剑琴任起草工作组组长，全面协调标准起草工作，并负责对各阶段标准的审核。梅成国、徐海梅、马仪凤、张凤、贾义松、赵建明、徐一剡负责本标准的具体起草与编写工作。李华林、林芙蓉、伊华盛、沈巍巍、苏红伟、郑嗣铣负责收集、分析国内外相关技术文献和资料、工艺了解，对生产制造过程进行分析，并对下游企业的使用需求进行调研，对使用情况进行分析总结和归纳周广源、罗志清、刘安秦、庄君新、陈志华、赵驻、洪炜、范浩军负责对各方面的意见和建议进行归纳、分析。  罗志玲、范学富、龙杰、郑永贵、朱有奎、钱国春、刘斌负责对收集的样品进行测试验证工作。 利苑婷、王中坚、王晓静负责本标准其他材料的编制。

2  标准编制原则和主要内容

2.1  标准编制原则

“绿色化”体现环保、节能、节水、循环、低碳、再生等社会公益属性类要求，是经济社会发展到一定阶段的必然选择。本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，注意与相关领域法律、法规和规章、国家与行业标准等的兼容性和协调一致，以及标准的目标统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作；对难以量化的指标或内容，尽量用文字进行说明；力求简单、清晰、实用性强、适用面广，便于使用人员理解和操作，尽量满足市场需要。

本标准起草过程：

（1）主要按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》中的各项要求和规定进行编写，力求符合规范化和标准化。

（2）本标准中绿色评价指标体系框架按照GB/T 33761-2017《绿色产品评价通则》要求进行设置，标准适用范围尽可能包含所有大类产品。

（3）本标准尽量采用国内或国外普遍采用的测试方法，有选择性参考其他行业的测试方法。评价指标的选取以覆盖面广、尽可能涉及产品全生命周期所有阶段、消费者关注度高、水平与国际国外接轨、高端引领为原则。

（4）在制定过程中进行了大量数据收集和验证试验，以确保本标准的科学性和可操作性。

2.2  主要内容

2.2.1  范围

随着人们生活和消费观念的转变，环境保护政策的推进，人造革合成革用色浆正朝水性化、无溶剂化和高固体化等低污染、环保型的方向发展。本标准将人造革合成革用色浆，嵌入“全生命周期”理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、产品生产、使用、回收、处理等各个环节对资源造成的影响。在技术可行和经济合理的前提下，具有能源消耗少、污染排放低、环境影响小、对人体健康无害、便于回收再利用的符合产品性能和安全要求的产品。

本标准规定了人造革合成革用色浆绿色设计产品的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于人造革合成革用色浆的绿色设计产品评价。

2.2.2  术语和定义

2.2.2.1 GB/T 32161-2015、GB/T 33761-2017等标准中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

2.2.2.2

绿色设计 green-design

生态设计

按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动，也叫生态设计。

2.2.2.3

绿色设计产品 green-design product

生态设计产品

符合绿色设计理念和评价要求的产品，也叫生态设计产品或绿色产品。即在原材料获取、产品生产、使用、废弃处置等全生命周期过程中，在技术可行和经济合理的前提下，具有能源消耗少、污染排放低、环境影响小、对人体健康无害、便于回收再利用的符合产品性能和安全要求的产品。

2.2.2.4

评价指标基准值  reference value of assessment indicator

为评价绿色产品而设定的指标参照值。

2.2.2.5

生命周期  life cycle

产品系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。

2.2.2.6

生命周期评价  life cycle assessment

理解和评价产品系统在产品整个生命周期中的潜在环境影响大小和重要性的阶段。

2.2.2.7

人造革与合成革用色浆  colorants for artificial leather and synthetic leather

人造革与合成革用色浆，是以水为主要介质，由各种有机、无机颜料及添加剂制备而成的人造革合成革着色用色浆。

2.2.3  评价要求

本文件评价指标的设置（1）选取消费者关注度高、消费升级急需、生态环境影响大的产品作为绿色产品评价对象；（2）指标选取的生命周期原则，即从原材料获取、产品生产、运输、废弃后处理处置等生命周期阶段出发，系统分析各阶段的资源能源消耗、生态环境影响及人体健康安全影响因素，选取能够表征产品绿色特性的指标构成绿色产品评价指标体系；（3）绿色与质量的融合性原则，即产品绿色性能的提升不应牺牲产品的质量性能，高质量是绿色产品的前提，绿色性能和质量性能共同作为绿色产品的评价；（4）产品和企业的双绿色原则，即绿色企业是绿色产品的基础和保障，绿色产品的评价不应仅关注产品本身的绿色化，也应兼顾产品生产企业的绿色化，产品和企业的双绿色共同构成绿色产品的评价边界。

本文件评价指标包括能源属性指标、资源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。

本文件明确了采用指标符合性评价的方法，并要求同时符合产品绿色指标要求和企业基本要求。

2.2.3.1 基本要求

企业宜采用国家鼓励的、符合国家产业和技术政策发展方向的先进技术和工艺。不应采用国家或有关部门明确淘汰或禁止的技术、生产工艺、装备及相关物质。

一般固体废弃物的贮存、处置场的建设、运行和污染监管应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存与污染控制及监管应按照GB 18597的相关规定执行，并应交给持有危险废物经营许可证的单位处理。

产品质量应符合国家、行业等相关产品标准的要求。

应采用密闭式生产。

生产企业的污染物排放应达到国家和地方污染物排放标准的要求，严格执行节能环保相关国家标准并提供污染物排放清单。

生产企业的污染物总量控制应达到国家和地方污染物排放总量控制指标。

企业安全生产标准化水平应符合AQ/T 9006的要求。

生产企业应按照 GB 17167 配备能源计量器具。

生产企业应按照 GB/T 24001、GB/T 19001 和 GB/T 28001 分别建立并运行环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系；开展能耗、物耗考核并建立考核制度，或按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系。

企业应按照《国家危险废物名录》和《危险化学品安全管理条例》建立并运行危险化学品安全管理制度，应向使用方提供符合GB/T 16483要求的产品安全技术说明书。

鼓励企业按照《企业事业单位环境信息公开办法》第九条～第十二条公开环境信息。

鼓励企业对剩余产品及包装物进行处置或回收。

2.2.3.2 评价指标要求

评价人造革合成革用色浆为绿色设计产品的特性指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括能源属性、资源属性、环境属性和品质属性四类指标。二级指标是四类一级指标中具体评价项目，包括了指标名称、基准值和判定依据等信息。

2.2.3.2.1 能源属性指标

单位产品综合能耗是衡量人造革合成革用色浆产品生产制造能耗水平的重要指标。单位产品综合能耗指人造革合成革用色浆生产企业在统计期内，对实际消耗的各种能源实物量按规定的计算方法和单位分别折算为一次能源后的总和。综合能耗主要包括一次能源（如煤、 石油、天然气等）、二次能源（如蒸汽、电力等）和直接用于生产的能耗（如冷却水、压缩空气等）。综合能耗中如涉及外购能源， 则外购燃料能源一般以其实物发热量为计算基础折算为标准煤量，外购电按当量值进行计算，104kWh=1.229tce折算成标煤。企业消耗的各种能源包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统用能，不包括冬季采暖用能、生活用能和基建项目用能。具体综合能耗按照 GB/T 2589-2020《综合能耗计算通则》 计算。该指标是为了评估人造革合成革用色浆产品在实际生产过程中的单位产品的综合能耗水平，从而为节能降耗提供基础数据。标准起草小组调研了国内五家主要人造革合成革用色浆生产企业的单位产品综合能耗数值在20~31千克标煤/吨，具体如表1所示。本文件规定单位产品综合能耗小于等于25千克标煤/吨。

表1国内五家主要人造革合成革用色浆生产企业单位产品综合能耗

| 企业 | 企业A | 企业B | 企业C | 企业D | 企业E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品综合能耗(kgce/t) | 20 | 25 | 22 | 31 | 28 |

2.2.3.2.2 资源属性

本标准明确产品在生产过程中所用到的化学制剂中有害物质限量的要求是等同或严于国际先进的有害化学物质零排放组织（ZDHC 基金会）制定的生产限用物质清单（MRSL）中的要求，具体见表2：

表2 产品资源属性

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源属性 | 新鲜水消耗量 |  | t/t | ≤0.30 | 按附录A.2计算，并提供证明材料 |
| 2 |  | 废水重复利用率 |  | % | 98 | 按附录A.3计算，并提供证明材料 |
| 3 |  | 烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）类（见附录C） | 辛基苯酚（OP）及其同分异构体（总量） | mg/kg | 不得检出 | 参考：ZDHC 企业自我声明并提供化学品清单和证明材料 |
|  |  |  | 壬基苯酚（NP）及其同分异构体（总量） |  | 不得检出 |  |
|  |  |  | 辛基酚聚氧乙烯醚（OPEO） |  | 不得检出 |  |
|  |  |  | 壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO） |  | 不得检出 |  |
| 4 |  | 氯化苯和氯化甲苯（见附录D） | 1，2-二氯苯 | mg/kg | 不得检出 |  |
|  |  |  | 其他一氯苯、二氯苯、三氯苯、四氯苯、五氯苯和六氯苯同分异构体以及一氯甲苯、二氯甲苯、三氯甲苯、四氯甲苯和五氯甲苯同分异构体（总量） |  | 不得检出 |  |
| 5 |  | 氯化苯酚（见附录E） | 四氯苯酚（TeCP）、五氯苯酚(PCP) （总量） | mg/kg | 不得检出 |  |
|  |  |  | 一氯苯酚（MCP）、二氯苯酚（DCP）、三氯苯酚（TrCP）、四氯苯酚（TeCP）（总量） |  | 不得检出 |  |
| 6 |  | 可分解出致癌芳香胺的染料 |  | mg/kg | 不得检出 |  |
| 7 |  | 多环芳烃（PAHs）（见附录F） | 多环芳烃（PAHs）（总量） | mg/kg | ≤20 |  |
| 8 |  | 邻苯二甲酸酯（见附录G） | DEHP，DMEP，DNOP，DIDP，DINP，DnHP，DBP，BBP，DNP，DEP，DPRP，DIBP，DCHP，DIOP，DHNUP，DIHP（总量） | mg/kg | 不得检出 |  |
| 9 |  | 可迁移重金属元素含量 | 铅（Pb） | mg/kg | ≤20 |  |
|  |  |  | 镉（Cd） |  | ≤20 |  |
|  |  |  | 六价铬（Cr6+） |  | ≤20 |  |
|  |  |  | 三价铬（Cr3+） |  | ≤20 |  |
|  |  |  | 汞（Hg） |  | ≤20 |  |
|  |  |  | 砷（As） |  | ≤20 |  |
|  |  |  | 钡（Ba） |  | ≤100 |  |
|  |  |  | 硒（Se） |  | ≤20 |  |
|  |  |  | 锑（Sb） |  | ≤20 |  |
|  |  |  | 钴(Co) |  | ≤20 |  |
|  |  |  | 硼（B） |  | ≤20 |  |
|  |  |  | 锰（Mn） |  | ≤20 |  |
|  |  |  | 镍（Ni） |  | ≤20 |  |
|  |  |  | 锶（Si） |  | ≤20 |  |
|  |  |  | 锡（Sn） |  | ≤20 |  |
|  |  |  | 有机锡++ |  | ≤20 |  |
|  |  |  | 锌（Zn） |  | ≤20 |  |
| 10 |  | 挥发性有机化合物（VOC）（见附录H） | 苯 | mg/kg | ≤20 |  |
|  |  |  | 二甲苯，邻甲苯酚，对甲苯酚，间甲苯酚 |  | ≤50 |  |

（1）新鲜水消耗量

本标准调研了国内五家主要人造革合成革用色浆生产企业的新鲜水消耗量情况，具体如表3所示。因此，本标准规定新鲜水消耗量应≤0.30 t/t。

表3 国内五家主要人造革合成革用色浆生产企业新鲜水消耗量

| 企业 | 企业A | 企业B | 企业C | 企业D | 企业E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新鲜水消耗量（t/t） | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |

（2）废水重复利用率

本标准调研了国内五家主要人造革合成革用色浆生产企业的废水重复利用率情况，具体如表4所示。因此，本标准规定废水重复利用率应≥98%。

表4 国内五家主要人造革合成革用色浆生产企业废水重复利用率

| 企业 | 企业A | 企业B | 企业C | 企业D | 企业E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水重复利用率（%） | 99 | 97 | 98 | 98 | 98 |

2.2.3.2.3 环境属性指标

除了资源属性指标外，另一类能够反映生产过程状况和对环境影响的指标便是环境属性指标，该指标包括单位产品废水排放量、废水中COD含量、废水中氨氮含量、废气中非甲烷总烃含量、废气中颗粒物含量、昼间和夜间厂界环境噪声等方面。若这些指标较高，说明工艺相应地比较落后或管理水平较低。因此，对这些项目指标的限制，有利于推动企业进行工艺改进和提高企业的管理水平。

本标准中废水中COD含量、废水中氨氮含量执行江苏省地方标准DB32 1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表3中石油化工工业标准，括号外数值为水温＞12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。废气中非甲烷总烃含量、废气中颗粒物含量要严于GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2的标准。昼间厂界环境噪声、夜间厂界环境噪声执行GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。见表5：

表5 产品环境属性

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境属性 | 单位产品废水排放量 | t/t | ≤0.05 | 按附录A.4计算，并提供证明材料 |
| 2 |  | 废水中COD含量 | mg/L | ≤60或符合当地污水排放标准 | 按附录A.5计算，并提供证明材料 |
| 3 |  | 废水中氨氮含量 | mg/L | ≤5（8） | 按附录A.6计算，并提供证明材料 |
| 4 |  | 废气中非甲烷总烃含量 | mg/m3 | ≤20 | 按附录A.7计算，并提供证明材料 |
| 5 |  | 废气中颗粒物含量 | mg/m3 | ≤20 | 按附录A.8计算，并提供证明材料 |
| 6 |  | 昼间厂界环境噪声 | dB(A) | ≤60 | 按附录A.9计算，并提供证明材料 |
| 7 |  | 夜间厂界环境噪声 | dB(A) | ≤50 |  |

（1）单位产品废水排放量

本标准调研了国内五家主要人造革合成革用色浆生产企业的单位产品废水排放量情况，具体如表6所示。因此，本标准规定单位产品废水排放量应≤0.05t/t。

表6 国内五家主要人造革合成革用色浆生产企业单位产品废水排放量

| 企业 | 企业A | 企业B | 企业C | 企业D | 企业E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品废水排放量（t/t） | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 004 |

2.2.3.2.4 品质属性

由于产品在生产过程中使用到各类化学物质，这些化学物质可能引入一些有害化学物质，对人体健康产生影响，因此这些有害化学物质的限量应在符合国家强制性标准要求基础上，对人体的伤害越少越好。本标准品质属性中的技术指标和限值要求，参考了有害化学物质零排放组织（ZDHC 基金会）制定的生产限用物质清单（MRSL）的要求，以及轻工行业标准QB/T 4343-2012《合成革用水性色浆》，对产品的pH值、甲醛、烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）类、可萃取的重金属、氯化石蜡、石棉、全氟化合物（PFC）、多环芳烃（PAHs）、挥发性有机化合物含量等指标做了相应的要求。见表7。

表7  产品品质属性

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品质 属性 | pH值 |  | — | 3.5～7.0 | 按QB/T 4343检测并提供检测报告 |
| 2 |  | 甲醛 |  | mg/kg | ≤50 | 按GB 18582检测并提供检测报告 |
| 3 |  | 烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）类 （见附录C） | 辛基苯酚（OP）及其同分异构体（总量） | mg/kg | 不得检出 | 按QB/T 4046检测并提供检测报告 |
|  |  |  | 壬基苯酚（NP）及其同分异构体（总量） |  |  |  |
|  |  |  | 辛基酚聚氧乙烯醚（OPEO） |  |  |  |
|  |  |  | 壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO） |  |  |  |
| 4 |  | 可萃取的重金属 | 锑（Sb） | mg/kg | ≤60 | 按GB/T 17593检测并提供检测报告 |
|  |  |  | 砷（As） |  | ≤25 |  |
|  |  |  | 铅（Pb） |  | ≤90 |  |
|  |  |  | 钡（Ba） |  | ≤1000 |  |
|  |  |  | 镉（Cd） |  | ≤75 |  |
|  |  |  | 铬（Cr） |  | ≤60 |  |
|  |  |  | 汞（Hg） |  | ≤60 |  |
|  |  |  | 硒（Se） |  | ≤500 |  |
| 5 |  | 氯化石蜡 | 短链氯化石蜡(SCCP)(C10-C13) | mg/kg | 不得检出 | 按GB/T 33345检测并提供检测报告 |
|  |  |  | 中链氯化石蜡(MCCP)(C14-C17) | mg/kg | 不得检出 |  |
| 6 |  | 石棉(见附录I） |  | % | 不得检出 | 按GB/T 23263检测并提供检测报告 |
| 7 |  | 全氟化合物（PFC） | 全氟辛烷磺酸（PFOS）和相关物质 | ug/㎡ | ≤1 | 按GB/T 31126检测并提供检测报告 |
|  |  |  | 全氟辛酸（PFOA）和相关物质 |  | ≤1 |  |
| 8 |  | 多环芳烃（PAHs）（见附录F） | 多环芳烃（PAHs）（总量） | mg/kg | ≤10 | 按GB/T 28189检测并提供检测报告 |
| 9 |  | 挥发性有机化合物（见附录H） | 苯 | mg/kg | 不得检出 | 按GB 18582检测并提供检测报告 |
|  |  |  | 二甲苯，邻甲苯酚，对甲苯酚，间甲苯酚 |  | ≤100 |  |

2.2.3.2.5 pH值

人体的皮肤一般情况下pH值在5.5～7.0之间不等，属于弱酸性，人造革合成革用色浆产品pH值超标，如果直接接触人体皮肤后，会破坏人体皮肤表面弱酸性环境，引起瘙痒并使皮肤容易受到其他病菌的侵害，甚至引发皮炎等症状。pH值是残留在人造革合成革用色浆产品中涉及影响人体安全、健康的有害物质的限量指标之一，本标准规定人造革合成革用色浆产品pH值为3.5～7.0。测试按QB/T 4343-2012《合成革用水性色浆》的执行。

2.2.3.2.6 甲醛

甲醛可与生物体内的蛋白质结合，改变蛋白质结构并将其凝固；还对人体呼吸道和皮肤产生强烈的刺激，引发呼吸道炎症和皮肤炎症；甲醛也是多种过敏症的引发剂，可能诱发癌症。人造革合成革用色浆的制成品人造革合成革在穿着或使用的过程中，部分未交联或水解产生的游离甲醛会释放出来，对人体健康造成损害，因此，本标准中对产品中甲醛的含量进行了限制。参考国际服装与鞋袜国际RSL管理（AFIRM）工作组制定的限用物质清单（AFIRM RSL）2021年第6版的要求，供成年人和儿童用产品为≤75 mg/kg，对婴幼儿用产品为≤16 mg/kg；轻工业行业标准QB/T 4343-2012《合成革用水性色浆》的要求，游离甲醛含量≤75 mg/kg；本标准规定游离甲醛含量≤50 mg/kg。测试按GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》的执行。

2.2.3.2.7 烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）类

烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）类是一种表面活性剂，在人造革合成革用色浆中可能被用作乳化剂/分散剂、润湿剂。人造革合成革用色浆制成品人造革合成革中若残留烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）会对眼睛和皮肤产生刺激性作用，对人体粘膜产生损伤。APEO本身不具有致癌性和致变异性，但是在与环氧乙烷加成时，由于过量积累未反应的环氧乙烷而造成低聚氧乙烯以及二聚氧乙烯环构为1，4-二恶烷，这两种化合物已被确认为致癌物质。本标准执行轻工行业标准QB/T 4197-2011 《合成革用聚氨酯树脂》规定辛基酚、壬基酚、辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚不得检出，检测按QB/T 4046-2010《聚氨酯超细纤维合成革通用安全技术条件》中5.13的规定执行，其辛基酚、壬基酚的检出限为0.01 mg/kg，辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚的检出限为0.1 mg/kg。

2.2.3.2.8 可萃取的重金属

本文件重金属种类及其含量主要参考轻工行业标准QB/T 4343-2012《合成革用水性色浆》的规定，限制可萃取锑、砷、铅、钡、镉、铬、汞、硒的基准值。这些重金属对人体的主要危害如下：镉——进入人体后不易排出，误食含过量镉的食物后可引起急性镉中毒，严重者甚至出现抽搐、休克，导致高血压、心脑血管疾病；慢性中毒，可造成细胞性低血素贫血、骨质软化等，并能引起肾功能衰竭；砷——可造成神经系统营养不良，易冲动；也可引起胃溃疡、趾、指甲易断裂，脱发等；铅——旦进入人体很难排除，对神经系统、骨骼造血功能、消化系统、男性生殖系统等均有危害，直接伤害人的脑细胞，特别是大脑处于神经系统敏感期的儿童，对铅有特殊的敏感性，可造成先天大脑沟回浅，智力低下，对老年人造成痴呆、脑死亡等，致癌致突变，对人污染是终生的；铬——吸收到血液中能夺取部分血液中的氧，使血红蛋白变成高铁血红蛋白，造成内窒息、四肢麻木、精神异常等等。考虑到重金属元素对人体健康有重大影响，因此本标准对一些重金属提出了限制要求。测试按GB/T 17593《纺织品 重金属的测定》的执行。

2.2.3.2.9 氯化石蜡

氯化石蜡是石蜡烃的氯化衍生物，具有低挥发性、阻燃、电绝缘性良好、价格低廉等优点，可用作阻燃剂和聚氯乙烯辅助增塑剂。也可广泛用于生产电缆料、地板料、软管、人造革、橡胶等制品以及皮革生产过程中的软化剂、阻燃剂或脂肪液化剂和聚合物生产过程中的塑化剂。本标准规定了人造革合成革用色浆中不得检出氯化石蜡。测试按GB/T 33345-2016《电子电气产品中短链氯化石蜡的测定 气相色谱-质谱法》的执行。

2.2.3.2.9 石棉

石棉又称“石绵”，指具有高抗张强度、高挠性、耐化学和热侵蚀、电绝缘和具有可纺性的硅酸盐类矿物产品，它是天然的纤维状的硅酸盐类矿物质的总称。石棉本身并无毒害，它的最大危害来自于它的粉尘，当这些细小的粉尘被吸入人体内，就会附着并沉积在肺部，造成肺部疾病，石棉已被国际癌症研究中心肯定为致癌物。本标准规定了人造革合成革用色浆中不得检出石棉，测试按GB/T 23263-2009 《制品中石棉含量测定方法》的执行。

2.2.3.2.10  全氟化合物（PFC）

PFOA和PFOS可能是长链和短链商用防水、防油和防污剂中的意外副产品。PFOA还可能用在高聚物中，例如聚四氟乙烯(PTFE)。全氟类化合物具有持久性和生物累积性，在生物体内的蓄积水平高于已知的有机氯农药和二恶英等持久性有机污染物的数百倍至数千倍。全氟类化合物还具有生殖毒性、诱变毒性、发育毒性、神经毒性、免疫毒性等多种毒性，是一类具有全身多脏器毒性的环境污染物。毒理学研究中可观察到的毒性具体包括:抑制免疫系统，影响线粒体代谢，导致肝细胞损伤，生殖细胞受损，降低繁殖与生育能力，影响胎儿的晚期发育，基因表达的改变，干扰酶活性，破坏细胞膜结构，改变甲状腺功能等等。本标准PFOA和PFOS的含量要求严于国际先进的有害化学物质零排放组织（ZDHC 基金会）制定的生产限用物质清单（MRSL）的要求，测试按GB/T 31126-2014 《纺织品 全氟辛烷磺酰基化合物和全氟羧酸的测定》的执行。

2.2.3.2.11  多环芳烃（PAHs）

多环芳烃(PAHs)是指具有两个或两个以上苯环的一类有机化合物。多环芳烃是分子中含有两个以上苯环的碳氢化合物，包括萘、蒽、菲、芘等150余种化合物。英文全称为polycyclic aromatic hydrocarbon，简称PAHs。多环芳烃是强致癌物质，可通过接触导致人体致癌。在已知的500多种致癌物中，有200多种和多环芳烃有关，已成为癌症的代名词。多环芳烃 (PAHs) 是原油的天然成分，是炼油的常见残余物。多环芳烃有类似汽车轮胎或沥青的特殊气味。含有多环芳烃的残油被作为软化剂或填充剂添加到橡胶和塑料中，可见于橡胶、塑料、清漆和涂料中。多环芳烃常见于鞋的外底及丝印的印染浆中。多环芳烃可作为杂质存在于碳黑中。它们也可能形成于循环使用的材料再处理中的热分解。本标准多环芳烃的含量要求严于国际先进的有害化学物质零排放组织（ZDHC 基金会）制定的生产限用物质清单（MRSL）的要求，测试按GB/T 28189-2011《纺织品 多环芳烃的测定》的执行。

2.2.3.2.12  挥发性有机化合物

VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写。普通意义上的VOC就是指挥发性有机物；但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物，即会产生危害的那一类挥发性有机物，这些有害的挥发性有机物对人体健康有巨大影响。当吸入的VOC达到一定浓度时，短时间内人们会感到头痛、恶心、呕吐、乏力等，严重时会出现抽搐、昏迷，并会伤害到人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统，造成记忆力减退等严重后果。本标准中，对一些在生产制造过程中通常会使用到的和一些对人体健康存在较大危害的有机挥发物进行了限制。本标准挥发性有机化合物的含量要求严于国际先进的有害化学物质零排放组织（ZDHC 基金会）制定的生产限用物质清单（MRSL）的要求，测试按GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》的执行。

2.3 生命周期评价说明

2.3.1 研究意义

随着我国经济社会和科学技术的发展，现代社会对生态、环保的要求不断提高，“生态优先、绿色发展”逐渐成为提升我国制造业核心竞争力的关键要素。工业化领域的绿色化升级，是解决资源、原材料缺乏的有效途径。绿色发展的基本载体就是绿色化的生产、生活方式，绿色设计是实现绿色生产、生活的重要途径。近年来中国消费者对质优、安全、环保的高品质产品需求正不断增长，然而国内中高端绿色环保产品的有效供给目前并不充足。《中国制造2025》、《生态文明体制改革总体方案》、《关于加快推进生态文明建设的意见》强调绿色发展在国民经济和社会生活中的重要作用，并提出建立统一的绿色设计产品、认证、标识等体系的相关要求。

人造革是在纺织布基或无纺布基上，由各种不同配方的聚氯乙烯（PVC）、聚氨酯（PU）等发泡或覆膜加工制作而成；合成革通常以经浸渍的无纺布为网状层，微孔聚氨脂层作为粒面层制得，具有一定的透气性，比普通人造革更接近天然革。我国已成为世界第一大人造革和合成革的生产、消费和出口国，人造革、合成革及其深加工产品具有极高的产业化前景和经济效益，并涉及到服装、箱包、家具、汽车等诸多产业。随着环保意识的提高，以及欧美国家的绿色认证壁垒对我国合成革、人造革产品的限制日益严峻，同时，随着Oeko-Tex标准认证、ZDHC认证等各类环保认证的实行，人造革与合成革原材料供应链体系中，对于原材料的绿色认证和制造企业的社会责任要求日益严格，因此，人造革和合成革行业迫切需要建立覆盖主要产品的绿色设计产品评价技术规范，而色浆作为影响人造革与合成革性能和绿色认证的重要原材料，更迫切需要制定相应的绿色设计产品评价技术规范，以满足下游服装、箱包、家具、汽车等行业的产品绿色认证要求。

本文件通过生命周期研究，得出人造革合成革用色浆的环境影响量化数据，直观地评估人造革合成革用色浆生产过程的变化对环境影响带来的变化，督促企业在产品设计与开发、生产、运输、过期产品的收集处理过程推进绿色设计或绿色化改进方案，采用高性能、绿色环保的新材料，开发具有无害化、绿色环保、高品质等特性的绿色产品，推动绿色人造革合成革用色浆产品领跑，支撑构建绿色制造体系，加快人造革合成革用色浆行业绿色转型，为建设“资源节约型、环境友好型”的绿色生态产业添砖加瓦。同时，对人造革合成革用色浆行业节能降耗、保护环境、消除国外技术贸易壁垒、扩大应用、实现有毒有害化学物质零排放具有重要意义。

2.3.2 评价说明

2.3.2.1 功能单位说明

功能单位必须是明确规定并且可测量的。本文件以生产“吨人造革合成革用色浆”为功能单位表示。

2.3.2.2 系统边界说明

界定的人造革合成革用色浆生命周期系统边界，分3个阶段：原辅材料与能源的开采、生产阶段；人造革与合成革用色浆的生产、销售阶段；废弃阶段。如图B.1所示，具体包括：

图B.1  人造革与合成革用色浆产品生命周期（LCA）系统边界图

生命周期评价的覆盖时间应在规定的期限内。数据应反映具有代表性的时期（取最近3年内有效值）。如果未能取得3年内有效值，应做具体说明。

原材料数据应是在参与产品的生产和使用的地点/地区。

生产过程数据应是在最终产品的生产中所涉及的地点/地区。

2.3.2.3数据舍取原则

单元过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，原则如下：

- 所有能耗均列出；

- 所有主要原材料消耗均列出；

- 辅助材料质量小于原料总消耗0.3%的项目输入可忽略；

- 已有法规、标准、文件要求监测的大气、水体、土壤等各种排放均列出，如环保法规、行业环境标准、环境监测报告、环境影响评价报告等；

- 小于固体废弃物排放量总量1%的一般性固体废弃物可忽略；

- 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂房内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略。

- 有毒有害材料和物质均应包含于清单中，不可忽略。

2.3.2.4 生命周期清单分析

- 原材料采购和预加工；

- 生产；

- 产品分配和储存；

- 使用阶段；

- 运输。

- 寿命终止。

2.3.2.5 影响评价说明

通过建立各个过程单元模块，输入各过程单元的数据，将各个清单因子的量输入，得到人造革合成革用色浆产品的环境影响变化值。

3  主要试验（或验证情况分析）

3.1 验证试验结果

标准起草小组随机调查了5家国内人造革合成革用色浆生产企业的相关情况，同时抽取和收集了这5家公司具有代表性的样品共计20件，抽样单位和产品基本涵盖行业具有代表性的企业，由浙江华峰合成树脂有限公司和上海华峰新材料研发科技有限公司对抽检的样品按品质属性指标要求进行了试验验证，并汇总编制了试验验证数据报告。通过验证试验及对数据的分析整理，技术内容合理、可行，具有较强的适用性。检测及试验结果如表8所示。

表8 人造革合成革用色浆的品质属性指标要求验证试验结果

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品质 属性 | pH值 |  | — | 3.5～7.0 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 |
| 2 |  | 甲醛 |  | mg/kg | ≤50 | 8.9 | 未检出 | 15.7 | 39.1 | 31.8 |
| 3 |  | 烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）类 （见附录C） | 辛基苯酚（OP）及其同分异构体（总量） | mg/kg | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 壬基苯酚（NP）及其同分异构体（总量） |  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 辛基酚聚氧乙烯醚（OPEO） |  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO） |  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 |  | 可萃取的重金属 | 锑（Sb） | mg/kg | ≤60 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 |
|  |  |  | 砷（As） |  | ≤25 | ＜0.3 | 0.9 | ＜0.5 | ＜0.5 | 1.3 |
|  |  |  | 铅（Pb） |  | ≤90 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.3 | ＜0.1 |
|  |  |  | 钡（Ba） |  | ≤1000 | 89 | 178 | 495 | ＜10 | 341 |
|  |  |  | 镉（Cd） |  | ≤75 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.03 |
|  |  |  | 铬（Cr） |  | ≤60 | ＜0.5 | ＜0.5 | 1.6 | 2.4 | ＜0.5 |
|  |  |  | 汞（Hg） |  | ≤60 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜0.01 |
|  |  |  | 硒（Se） |  | ≤500 | 45 | 57 | ＜1.0 | ＜1.0 | 62 |
| 5 |  | 氯化石蜡 | 短链氯化石蜡(SCCP)(C10-C13) | mg/kg | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 中链氯化石蜡(MCCP)(C14-C17) | mg/kg | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 |  | 石棉(见附录I） |  | % | 不得检出 | 未检出（17046）） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 |  | 全氟化合物（PFC） | 全氟辛烷磺酸（PFOS）和相关物质 | ug/㎡ | ≤1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 全氟辛酸（PFOA）和相关物质 |  | ≤1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 |  | 多环芳烃（PAHs）（见附录F） | 多环芳烃（PAHs）（总量） | mg/kg | ≤10 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 3.7 | 2.8 |
| 9 |  | 挥发性有机化合物（见附录H） | 苯 | mg/kg | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 二甲苯，邻甲苯酚，对甲苯酚，间甲苯酚 |  | ≤100 | 30 | 42 | 15 | 18 | 27 |

3.2 验证试验结果分析

从表8可见，本文件规定的产品品质属性指标要求可排除一些非绿色产品，另外，甲醛等指标验证试验皆未检出，但其基准值似乎偏宽。主要是由于当前国内标准方法对于甲醛含量的检出限皆为20.0 mg/kg，本文件引用的甲醛检测标准QB/T 4201-2011对甲醛的检出限也为20.0 mg/kg；本文件规定甲醛含量基准值16.0 mg/kg是参考国际服装与鞋袜国际RSL管理（AFIRM）工作组制定的限用物质清单（AFIRM RSL）的要求，供成年人和儿童用产品为≤75 mg/kg，对婴幼儿用产品为≤16 mg/kg的要求而限定的。综上，本文件规定的产品品质属性指标可行、有效。

4  标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题。

5  预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

我国已成为世界第一大人和合成革的生产、消费和出口国，人造革、合成革及其深加工产品具有极高的产业化前景和经济效益，并涉及到服装、箱包、家具、汽车等诸多产业。随着环保意识的提高，以及欧美国家的绿色认证壁垒对我国合成革、人造革产品的限制日益严峻，同时，随着Oeko-Tex标准认证、ZDHC认证等各类环保认证的实行，人造革与合成革原材料供应链体系中，对于原材料的绿色认证和制造企业的社会责任要求日益严格，因此，人造革和合成革行业迫切需要建立覆盖主要产品的绿色设计产品评价技术规范，而色浆作为影响人造革与合成革性能和绿色认证的重要原材料，更迫切需要制定相应的绿色设计产品评价技术规范，以满足下游服装、箱包、家具、汽车等行业的产品绿色认证要求。

2016年6月30日，工信部制定《工业绿色发展规划（2016-2020年）》，明确指出：实施绿色制造工程，加快构建绿色制造体系，大力发展绿色制造产业，推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展，建立健全工业绿色发展长效机制。目标：建立政府引导和市场推动相结合的工业产品绿色设计推进机制，建立了工业绿色设计产品标准体系，开展绿色设计试点示范，制定绿色产品评价标准，到2020年力争创建百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链。为了满足消费者对于人造革和合成革深加工产品高质量、高环保性能和个性化的追求，人造革、合成革及其深加工产品相关产业对于色浆的品质要求越来越高，为人造革与合成革色浆生产企业带来了一系列的机遇和挑战。然而，由于人造革与合成革用色浆产品缺乏统一的绿色环境认证标准，无法有效指导和落实人造革与合成革用色浆产品设计和生产过程的绿色发展。因此，通过建立《绿色设计产品评价技术规范人造革与合成革用色浆》团体标准，可以有效贯彻绿色发展理念，构建人造革与合成革用色浆的绿色制造体系。

资源与环境问题是人类面临的共同挑战，可持续发展日益成为全球共识。资源能源利用效率成为衡量国家制造业竞争力的重要因素，随着环保问题日益成为人们关注的焦点。人造革合成革制造业的市场规模面临下游应用需求下降，且受到环境法规(如《重点行业挥发性有机化合物减排计划》及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，其中“重点行业”包括涉及石油精炼及石化工程、涂饰、粘合剂、杀虫剂、汽车及合成革等行业带来的压力影响。产量由2014年的46.89亿平方米减少至2019年的34.00亿平方米。由于大量生产劣质产品的小型人工革制造商正被逐步淘汰，产品的平均质量有所提高，致使人工革需求不断增加。为了满足消费者对于人造革和合成革深加工产品高质量、高环保性能和个性化的追求，人造革、合成革及其深加工产品相关产业对于色浆的品质要求越来越高，为人造革与合成革色浆生产企业带来了一系列的机遇和挑战。

本文件遵循《关于加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》、《中国制造2015》以及工信部《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》有关规定，在人造革与合成革用色浆的全生命周期推行绿色设计或绿色化改进方案，采用高性能、绿色环保的新材料，开发具有无害化、绿色环保、高品质等特性的绿色产品，将促进人造革与合成革用色浆行业绿色转型，为建设“资源节约型、环境友好型”的绿色生态产业将会发挥重要的作用。

6  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本文件能源属性要求严于《温州市产业能效指南（2018版）》。资源属性指标，即生产过程中所用到化学物质，其限用物质要求等同或严于国际先进标准的有害化学物质零排放组织（ZDHC 基金会）制定的生产限用物质清单（MRSL 2.0）的要求。环境属性指标废水和废气符合当地污水和大气污染物的排放标准，昼间/夜间厂界环境噪声执行GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。本文件品质属性部分指标要求严于国际先进标准的有害化学物质零排放组织（ZDHC 基金会）制定的生产限用物质清单（MRSL 2.0）的要求，可萃取重金属参考了QB/T 4343-2012《合成革用水性色浆》。

本文件制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本文件制定过程中未测试国外的样品。

本文件水平为国内先进水平。

7  在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图。

本标准属于塑料标准体系中（02）塑料制品中类，（06）合成革和人造革小类，（99）其他。

本文件与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

9  标准性质的建议说明

建议本文件的性质为推荐性团体标准。

10  贯彻标准的要求和措施建议

建议本文件批准发布6个月后实施。

11  废止现行相关标准的建议

- 无

12  其他应予说明的事项

- 无

- 《绿色设计产品评价技术规范 人造革合成革用色浆》团体标准起草小组

- 2021年06月15日