中轻联团体标准《绿色设计产品评价技术规范 聚丙烯薄膜与片材》编制说明

（征求意见稿）

1 工作简况

- 1.1 任务来源

根据中国轻工业联合会中轻联综合[2020]94号文件《关于下达<绿色设计产品评价技术规范 聚丙烯压延薄膜与片材>等6项中国轻工业联合会团体标准计划的通知》，计划编号：2020008，项目名称“绿色设计产品评价技术规范 聚丙烯压延薄膜与片材”进行制定，主要起草单位：广东天安新材料股份有限公司，本项目计划完成时间2021年。

1.2 主要工作过程

（1）起草（草案、论证）阶段

计划下达后，本标准起草单位广东天安新材料股份有限公司，按照团标委的要求，于2020年11月28日在江苏省太仓市召开了团体标准“绿色设计产品评价技术规范 聚丙烯薄膜与片材”起草工作组成立暨团体标准初稿讨论会。成立了以广东天安新材料股份有限公司为组长，大正新型材料（肇庆）有限公司等为组员的标准起草工作组。标准起草小组根据进度安排，首先查阅了国内外相关资料，经过细致的文献调研，未查到关于“绿色设计产品评价技术规范 聚丙烯薄膜与片材”的相关标准,在国内，只有GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》、GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》等文件可供参考。在本标准编制过程中，工作组主要参考了GB/T 32161-2015《生态设计产品评价通则》、GB/T 33761-2017《绿色产品评价通则》，结合国内外聚丙烯薄膜与片材的市场发展和现状，确立了本标准的主题框架及主要指标要求。

起草工作组在工作过程中广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料，对“绿色设计产品评价规范聚丙烯薄膜与片材”的制造现状及市场发展趋势等情况作了深入的研讨，明确了工作重点和进程安排。标准讨论稿形成后，起草工作组于2021年5月25日在广东佛山市召开征求意见稿工作会，对标准中的主要内容进行次研讨，最终修改完善形成了标准征求意见稿和编制说明上报中轻联综合业务部。

（2）征求意见阶段

（3）审查阶段

（4）报批阶段

1.3 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由：广东天安新材料股份有限公司、大正新型材料（肇庆）有限公司、安徽安利材料科技股份有限公司、昆山阿基里斯新材料科技有限公司、苏州瑞高新材料股份有限公司、浙江禾欣新材料有限公司、福建宝利特科技股份有限公司、佛山市威仕达新材料有限公司、浙江嘉柯新材料科技有限公司、清远市齐力合成革有限公司、无锡双象超纤材料股份有限公司、明新孟诺卡（江苏）有限公司、东莞验厂之家质量技术服务有限公司泉州分公司、中山大学、四川大学、广东天跃新材料股份有限公司、浙江深蓝新材料有限公司、河北霍夫曼新材料科技有限公司、浙江合力新材料有限公司司等共同起草。

本标准主要起草人：吴启超、宋岱瀛、罗玉玲、陈福德 周小冬、贾义松、赵建明、范学富、徐一剡、林芙蓉、洪爱军、郑嗣铣、罗志清、刘安秦、庄君新、赵驻、洪炜、范浩军、胥晓群、朱剑琴、利苑婷、王中坚。

所做的工作：吴启超、宋岱任起草工作组组长，全面协调标准起草工作，并负责对各阶段标准的审核。罗玉玲、陈福德 周小冬负责本标准的具体起草与编写工作。贾义松、赵建明、范学富、徐一剡、林芙蓉、洪爱军负责收集、分析国内外相关技术文献和资料，对聚丙烯薄膜与片材的生产企业进行了现场参观、工艺了解，原材料的使用，能源、能耗，制作过程分析，废水排放、废弃物处置，对流通领域的相关产品也进行了调研，对使用情况进行分析总结和归纳。胥晓群、朱剑琴负责对各方面的意见和建议进行归纳、分析、负责对收集的样品进行测试验证工作。利苑婷、王中坚负责本标准其他材料的编制。

2 标准编制原则和主要内容

2.1  标准编制原则

本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，注意与相关领域法律、法规和规章、国家与行业标准等的兼容性和协调一致，以及标准的目标统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作；对难以量化的指标或内容，尽量用文字进行说明；力求简单、清晰、实用性强、适用面广，便于使用人员理解和操作，尽量满足市场需要。

本标准起草过程中，主要按GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 1.2-2020《标准化工作导则 第2部分：以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》进行编写。本标准制定过程中，主要参考了以下标准：

GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分基本规范

GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分:特定元素的迁移

GB 14554-1993 恶臭污染物排放标准

GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB 17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597-2001 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599-2020 一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 18885-2020 生态纺织品技术要求

GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求

GB/T 20385-2006 纺织品 有机锡化合物的测定

GB/T 24040-2008 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24044-2008 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T 28189-2011 纺织品 多环芳烃的测定

GB 31572-2015 合成树脂工业污染物排放标准

GB/T 32161-2015 生态设计产品评价通则

GB/T 32162-2015 生态设计产品标识

GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 33761-2017 绿色产品评价通则

GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系要求

2.2  主要内容

2.2.1  范围

本标准规定了聚丙烯薄膜与片材（以下简称“膜片材”）绿色设计产品的术语和定义、评价要求、产品生命周期评价报告编制方法。

本标准适用于以聚丙烯树脂为主要原料，用压延法或流延法制得的聚丙烯薄膜与片材的绿色设计产品评价。

本标准不适用于双向拉伸聚丙烯薄膜。

2.2.2 基本要求

- 2.2.2.1生产企业基本要求

- 2.2.2.1.1 企业在生产过程中应进行清洁生产，并保留记录。

- 2.2.2.1.2 企业宜采用国家鼓励的、符合国家产业和技术政策发展方向的先进技术和工艺。不应采用国家或有关部门明确淘汰或禁止的技术、生产工艺、装备及相关物质。

- 2.2.2.1.3 待评价企业截至评价日三年内无重大安全事故和环境污染事故。

- 2.2.2.1.4 企业应按照GB/T 24001-2016、GB/T 19001-2016和GB/T 45001-2020分别建立并有效运行环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系，实施能源管理并同时满足GB/T 33761-2017中对企业的基本要求。

- 2.2.2.1.5 企业安全生产标准化水平应符合GB/T 33000-2016的要求，必须为三级安全标准化企业。

- 2.2.2.1.6 污染物排放应达到国家或地方排放标准，并满足环境影响评价、环保 “三同时”制度、总量控制和排污许可证管理要求。

- 2.2.2.1.7 一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599-2020的相关规定，危险废物的贮存严格按照GB 18597-2001的相关规定执行，应由持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 2.2.2.1.8 企业应按照《危险化学品安全管理条例》建立并执行危险化学品安全管理制度，应提供符合GB/T 16483-2008要求的产品安全技术说明书。

- 2.2.2.1.9 生产企业应按照GB 17167-2006配备能源计量器具，并根据环保法律法规和标准要求配备污染物检测和在线监控设备。

- 2.2.2.1.10 企业宜开展绿色供应链管理，建立绩效评价机制、程序，确定评价指标和评价方法，对产品主要原材料供应方、生产协作方、相关服务方等提出质量、环境、能源和安全等方面的管理要求。

- 2.2.2.1.11企业应按照《企业事业单位环境信息公开办法》公开环境信息。

- 2.2.2.1.12 企业应对剩余产品及包装物进行处置或回收。

- 2.2.2.2 评价指标要求

- 2.2.2.2.1 评价指标分类

评价膜片材为绿色设计产品的特性指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括能源属性、资源属性、环境属性和品质属性四类指标。二级指标是四类一级指标中具体评价项目，包括了指标名称、基准值和判定依据等信息。

- 2.2.2.2.2 能源属性指标

膜片材绿色设计产品单位产品综合能耗指标要求应符合表1要求。

表1 单位产品能源属性指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 | 判定 依据 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源属性 | 单位产品综合能耗 | tce/103kg | ≤0.28 | 按附录A.1计算，并提供证明材料 | 产品 生产 |

- 2.2.2.2.3 资源属性指标

膜片材绿色设计产品的资源属性指标要求应符合表2要求。

表2 资源属性指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 限定值 | 判定依据 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源属性 | 单位产品取水量 |  | m³/103kg | ≤10 | 按附录A.2计算，并提供证明材料 | 产品生产 |
| 2 |  | 水重复利用率 |  | —— | ≥95% | 按附录A.3计算，并提供证明材料 |  |
| 3 |  | 高度关注物质清单（211项见附录B） |  | mg/kg | 每项＜1000 | 企业自我声明并提供化学品清单和证明材料 | 原辅材料采购 |
| 4 |  | 可溶解元素 | 可溶解锑Sb | mg/kg | ≤60 |  |  |
| 5 |  |  | 可溶解砷As |  | ≤25 |  |  |
| 6 |  |  | 可溶解钡Ba |  | ≤1000 |  |  |
| 7 |  |  | 可溶解镉Cd |  | ≤75 |  |  |
| 8 |  |  | 可溶解三价铬Cr(Ⅲ) |  | ≤60 |  |  |
| 9 |  |  | 可溶解铅Pb |  | ≤90 |  |  |
| 10 |  |  | 可溶解汞Hg |  | ≤60 |  |  |
| 11 |  |  | 可溶解硒Se |  | ≤500 |  |  |
| 12 |  | 可分解出致癌芳香胺的偶氮着色剂（见附录C） | 4-氨基联苯 | mg/kg | ≤20 |  |  |
| 13 |  |  | 联苯胺 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 4-氯-邻甲基苯胺 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 2-萘胺 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 邻氨基偶氮甲苯 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 2-氨基-4-硝基甲苯 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 对氯苯胺 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 2,4-二氨基苯甲醚 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 4,4’-二氨基二苯甲烷 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 3,3’-二氯联苯胺 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 3,3’-二甲氧基联苯胺 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 3,3’-二甲基联苯胺 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 3,3’-二甲基-4,4-二氨基二苯甲烷 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 对甲酚定 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 4,4’-亚甲基-二-(2-氯苯胺) |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 4,4’-二氨基二苯醚 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 4,4’-二氨基二苯硫醚 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 邻甲苯胺 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 2,4-二氨基甲苯 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 2,4,5-三甲基苯胺 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 邻甲氧基苯胺 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 2,4-二甲基苯胺 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 2,6-二甲基苯胺 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 4-氨基偶氮苯 |  |  |  |  |
| 36 |  | 多环芳香烃化合物（见附录D） | 萘 | mg/kg | <10 |  |  |
| 37 |  |  | 芘 |  | <0.5 |  |  |
| 38 |  |  | 苯并[g,h,i]芘 |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 蒽 |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 苯并[b]荧蒽 |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 苯并[k]荧蒽 |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 荧蒽 |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 䓛 |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 菲 |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 苯并[а]芘 |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 苯并[a]蒽 |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 苊烯 |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 苊 |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 芴 |  |  |  |  |
| 51 |  | 有机锡化合物（见附录E） | 丁基锡(MBT) | mg/kg | <0.5 |  |  |
| 52 |  |  | 二丁基锡(DBT) |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 三丁基锡(TBT) |  |  |  |  |

- 2.2.2.2.4 环境属性指标

膜片材绿色设计产品的环境属性指标应符合表3要求，其中测试条件为正常生产工况。

表3 环境属性指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 | 判定依据 | 所属生命周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境属性 | 单位产品废水产生量 |  | m³/103kg | 0 | 按附录A.4计算，并提供证明材料 | 产品 生产 |
| 2 |  | 单位产品挥发性有机物产生量 |  | kg/103kg | ≤1.2 | 按附录A.5计算，并提供证明材料 |  |
| 3 |  | 废气排放口污染物含量 | 颗粒物 | -- | 安装符合要求的颗粒物回收装置并正常运转 | 现场查看和检查装置运行记录 |  |
| 4 |  |  |  | mg/m3 | ≤30 | 按GB 31572-2015检测并提供检测报告 |  |
| 5 |  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | ≤100 | 按GB 31572-2015检测并提供检测报告 |  |
| 6 |  |  | 臭气浓度 | 无量纲 | ≤2000 | 按GB 14554-1993检测并提供检测报告 |  |
| 7 |  | 危险废物处理 |  | -- | 符合国家相关标准要求 | 企业自我声明并提供证明材料 |  |

- 2.2.2.2.5品质属性指标

膜片材绿色设计产品品质属性应符合表4要求。

表4 品质属性指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  | 判定依据 | 所属生命周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品质属性 | 铅（Pb） |  | mg/kg | ≤1000 |  | 按GB/T 26572-2011检测并提供检测报告 | 产品生产 |
| 2 |  | 汞（Hg） |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 六价铬Cr(Ⅵ) |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 多溴联苯（PBBs) |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 多溴二苯醚（PBDEs） |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 镉（Cd） |  |  | ≤100 |  |  |  |
| 7 |  | 可溶解元素 | 可溶解锑Sb | mg/kg | ≤60 |  | 按GB 6675.4-2014检测并提供检测报告 |  |
| 8 |  |  | 可溶解砷As |  | ≤25 |  |  |  |
| 9 |  |  | 可溶解钡Ba |  | ≤1000 |  |  |  |
| 10 |  |  | 可溶解镉Cd |  | ≤75 |  |  |  |
| 11 |  |  | 可溶解三价铬Cr(Ⅲ) |  | ≤60 |  |  |  |
| 12 |  |  | 可溶解铅Pb |  | ≤90 |  |  |  |
| 13 |  |  | 可溶解汞Hg |  | ≤60 |  |  |  |
| 14 |  |  | 可溶解硒Se |  | ≤500 |  |  |  |
| 15 |  | 可分解出致癌芳香胺的偶氮着色剂（见附录C） | 4-氨基联苯 | mg/kg | ≤20 |  | 检测方法按GB/T 18885-2020 |  |
| 16 |  |  | 联苯胺 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 4-氯-邻甲基苯胺 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 2-萘胺 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 邻氨基偶氮甲苯 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 2-氨基-4-硝基甲苯 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 对氯苯胺 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 2,4-二氨基苯甲醚 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 4,4’-二氨基二苯甲烷 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 3,3’-二氯联苯胺 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 3,3’-二甲氧基联苯胺 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 3,3’-二甲基联苯胺 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 3,3’-二甲基-4,4-二氨基二苯甲烷 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 对甲酚定 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 4,4’-亚甲基-二-(2-氯苯胺) |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 4,4’-二氨基二苯醚 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 4,4’-二氨基二苯硫醚 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 邻甲苯胺 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 2,4-二氨基甲苯 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 2,4,5-三甲基苯胺 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 邻甲氧基苯胺 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 2,4-二甲基苯胺 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 2,6-二甲基苯胺 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 4-氨基偶氮苯 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 多环芳香烃化合物（见附录D） | 萘 | mg/kg | <10 |  | 按 GB/T 28189-2011检测并提供检测报告 |  |
| 40 |  |  | 芘 |  | <0.5 |  |  |  |
| 41 |  |  | 苯并[g,h,i]芘 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 蒽 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 苯并[b]荧蒽 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 苯并[k]荧蒽 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 荧蒽 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 䓛 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 菲 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 苯并[а]芘 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 苯并[a]蒽 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 苊烯 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 苊 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 芴 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 邻苯二甲酸酯（见附录F） | DBP、BBP、DEHP、 | mg/kg | 总和<1000 |  | 按GB 6675.1-2014检测并提供检测报告 |  |
| 55 |  |  | DNOP、DINP、DIDP |  | 总和<1000 |  |  |  |
| 56 |  | 有机锡化合物（见附录E） | 丁基锡(MBT) | mg/kg | <0.5 |  | 按GB/T 20385-2006检测并提供检测报告 |  |
| 57 |  |  | 二丁基锡(DBT) |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | 三丁基锡(TBT) |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 甲醛（见附录G） |  | mg/kg | 75 |  | 按GB/T 18885-2020检测并提供检测报告 |  |
| 60 |  | 气味 |  | 级 | ≤3 |  | 按QB/T 5447-2019检测并提供检测报告 |  |
| 61 |  | 尺寸变化率 |  | % | 纵向 | ≤3 | 按GB/T 3830-2008检测并提供检测报告 |  |
|  |  |  |  |  | 横向 | ≤2 |  |  |

2.3  解决的主要问题

工业化领域的绿色化升级，是解决资源、原材料缺乏的有效途径。绿色发展的基本载体就是绿色化的生产、生活方式，绿色设计是实现绿色生产、生活的重要途径。近年来中国消费者对质优、安全、环保的高品质产品需求正不断增长，然而国内中高端绿色环保产品的有效供给目前并不充足。《中国制造2025》、《生态文明体制改革总体方案》、《关于加快推进生态文明建设的意见》强调绿色发展在国民经济和社会生活中的重要作用，并提出建立统一的绿色设计产品、认证、标识等体系的相关要求。产品量大面广，都与消费者紧密相关，这些产品是否绿色，民众很关心。

聚丙烯薄膜与片材的主要原料为聚丙烯（PP），属于热塑性树脂，是五大通用树脂之一，无味、无毒、由于晶体结构规整，具备易加工、抗冲击强度、抗挠曲性以及电绝缘性好等优点，现时在汽车工业、家用电器、包装及建材家具等方面都具有广泛应用，聚丙烯产品生产企业如雨后春笋般呈现，快速发展，但由于没有相应的绿色制造标准为其提供产品绿色设计的保障服务，产品从生产到销售使用，没有相应的技术标准和规范，无法规范行业技术和相关产品生产与应用的评价方法，不利于行业的绿色可持续发展。而本标准的制定，是相应国家《中国制造2025》的号召，加快聚丙烯产品的绿色设计，推动聚丙烯薄膜与片材朝着生态绿色健康的方向发展，逐渐淘汰对环境和人们健康产生危害的有害物质，推进绿色产品制造，调整产品结构，提高产品质量，建设“资源节约型、环境友好型”的绿色生态产业将会发挥重要的作用。

3  主要试验（或验证）情况分析

标准起草小组随机调查了5家国内聚丙烯薄膜与片材生产企业的相关情况，同时抽取和收集了这5家公司的聚丙烯薄膜产品样品共计10件，抽样单位和产品基本涵盖行业具有代表性的企业，由xxxxx检测科技服务有限公司对抽检的样品按品质属性指标要求进行了试验验证，并汇总编制了试验验证数据报告。通过验证试验及对数据的分析整理，技术内容合理、可行，具有较强的适用性。

检测及试验结果见表5。

表5 检测结果

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  | 验证试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品质属性 | 铅（Pb） |  | mg/kg | ≤1000 |  | 未检出 |
| 2 |  | 汞（Hg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 3 |  | 六价铬Cr(Ⅵ) |  |  |  |  | 未检出 |
| 4 |  | 多溴联苯（PBBs) |  |  |  |  | 未检出 |
| 5 |  | 多溴二苯醚（PBDEs） |  |  |  |  | 未检出 |
| 6 |  | 镉（Cd） |  |  | ≤100 |  | 未检出 |
| 7 |  | 可溶解元素 | 可溶解锑Sb | mg/kg | ≤60 |  | 未检出 |
| 8 |  |  | 可溶解砷As |  | ≤25 |  | 未检出 |
| 9 |  |  | 可溶解钡Ba |  | ≤1000 |  | 未检出 |
| 10 |  |  | 可溶解镉Cd |  | ≤75 |  | 未检出 |
| 11 |  |  | 可溶解三价铬Cr(Ⅲ) |  | ≤60 |  | 未检出 |
| 12 |  |  | 可溶解铅Pb |  | ≤90 |  | 未检出 |
| 13 |  |  | 可溶解汞Hg |  | ≤60 |  | 未检出 |
| 14 |  |  | 可溶解硒Se |  | ≤500 |  | 未检出 |
| 15 |  | 可分解出致癌芳香胺的偶氮着色剂（见附录C） | 4-氨基联苯 | mg/kg | ≤20 |  | 未检出 |
| 16 |  |  | 联苯胺 |  |  |  | 未检出 |
| 17 |  |  | 4-氯-邻甲基苯胺 |  |  |  | 未检出 |
| 18 |  |  | 2-萘胺 |  |  |  | 未检出 |
| 19 |  |  | 邻氨基偶氮甲苯 |  |  |  | 未检出 |
| 20 |  |  | 2-氨基-4-硝基甲苯 |  |  |  | 未检出 |
| 21 |  |  | 对氯苯胺 |  |  |  | 未检出 |
| 22 |  |  | 2,4-二氨基苯甲醚 |  |  |  | 未检出 |
| 23 |  |  | 4,4’-二氨基二苯甲烷 |  |  |  | 未检出 |
| 24 |  |  | 3,3’-二氯联苯胺 |  |  |  | 未检出 |
| 25 |  |  | 3,3’-二甲氧基联苯胺 |  |  |  | 未检出 |
| 26 |  |  | 3,3’-二甲基联苯胺 |  |  |  | 未检出 |
| 27 |  |  | 3,3’-二甲基-4,4-二氨基二苯甲烷 |  |  |  | 未检出 |
| 28 |  |  | 对甲酚定 |  |  |  | 未检出 |
| 29 |  |  | 4,4’-亚甲基-二-(2-氯苯胺) |  |  |  | 未检出 |
| 30 |  |  | 4,4’-二氨基二苯醚 |  |  |  | 未检出 |
| 31 |  |  | 4,4’-二氨基二苯硫醚 |  |  |  | 未检出 |
| 32 |  |  | 邻甲苯胺 |  |  |  | 未检出 |
| 33 |  |  | 2,4-二氨基甲苯 |  |  |  | 未检出 |
| 34 |  |  | 2,4,5-三甲基苯胺 |  |  |  | 未检出 |
| 35 |  |  | 邻甲氧基苯胺 |  |  |  | 未检出 |
| 36 |  |  | 2,4-二甲基苯胺 |  |  |  | 未检出 |
| 37 |  |  | 2,6-二甲基苯胺 |  |  |  | 未检出 |
| 38 |  |  | 4-氨基偶氮苯 |  |  |  | 未检出 |
| 39 |  | 多环芳香烃化合物（见附录D） | 萘 | mg/kg | <10 |  | 未检出 |
| 40 |  |  | 芘 |  | <0.5 |  | 未检出 |
| 41 |  |  | 苯并[g,h,i]芘 |  |  |  | 未检出 |
| 42 |  |  | 蒽 |  |  |  | 未检出 |
| 43 |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  |  | 未检出 |
| 44 |  |  | 苯并[b]荧蒽 |  |  |  | 未检出 |
| 45 |  |  | 苯并[k]荧蒽 |  |  |  | 未检出 |
| 46 |  |  | 荧蒽 |  |  |  | 未检出 |
| 47 |  |  | 䓛 |  |  |  | 未检出 |
| 48 |  |  | 菲 |  |  |  | 未检出 |
| 49 |  |  | 苯并[а]芘 |  |  |  | 未检出 |
| 50 |  |  | 苯并[a]蒽 |  |  |  | 未检出 |
| 51 |  |  | 苊烯 |  |  |  | 未检出 |
| 52 |  |  | 苊 |  |  |  | 未检出 |
| 53 |  |  | 芴 |  |  |  | 未检出 |
| 54 |  | 邻苯二甲酸酯（见附录F） | DBP、BBP、DEHP、 | mg/kg | 总和<1000 |  | 未检出 |
| 55 |  |  | DNOP、DINP、DIDP |  | 总和<1000 |  | 未检出 |
| 56 |  | 有机锡化合物（见附录E） | 丁基锡(MBT) | mg/kg | <0.5 |  | 未检出 |
| 57 |  |  | 二丁基锡(DBT) |  |  |  | 未检出 |
| 58 |  |  | 三丁基锡(TBT) |  |  |  | 未检出 |
| 59 |  | 甲醛（见附录G） |  | mg/kg | 75 |  | 未检出 |
| 60 |  | 气味 |  | 级 | ≤3 |  | 3 |
| 61 |  | 尺寸变化率 |  | % | 纵向 | ≤3 | 1 |
|  |  |  |  |  | 横向 | ≤2 | 0 |

4  标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

5  预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

聚丙烯薄膜与片材的主要原料为聚丙烯（PP），属于热塑性树脂，是五大通用树脂之一，无味、无毒、由于晶体结构规整，具备易加工、抗冲击强度、抗挠曲性以及电绝缘性好等优点，现时在汽车工业、家用电器、及建材家具等方面都具有广泛应用，聚丙烯产品生产企业如雨后春笋般呈现，快速发展，但由于没有相应的绿色设计产品标准，各生产厂家从原材料获取、产品生产、使用、废弃等各生命周期阶段的资源能源消耗、生态环境影响及人体健康安全影响因素都没有统一规范，造成严重的环境污染及资源浪费。因此，本标准以产品生命周期评价理论为指导，以提升产品在其生命周期中的综合环境绩效为目标，针对重点产品环境安全问题，规范聚丙烯压延薄膜与片材产品的生产，加速淘汰落后产能，大力促进行业整体技术进步和节能减排进程，进一步提升产业集中度，大力发展装饰材料行业的绿色制造产业。

6  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本标准中的资源属性部分和品质属性部分提及到的生产过程中所用到的化学物质，其限用物质要求采用了GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》、GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》等标准。同时，本标准中的环境属性指标采用了国内先进的GB 31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》、GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》制定相关要求，部分指标要求参考国内主要生产商产品数据确定。

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品。

本标准水平为国内先进水平。

7  在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图1。

图1 本专业领域的标准体系框架图

本标准属于塑料标准体系中（02）塑料制品中类，（01）塑料薄膜及制品小类，（01）单层膜。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

9  标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性团体标准。

10  贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

- 11  废止现行相关标准的建议

- 无。

- 12  其他应予说明的事项

- 无。

- 《绿色设计产品评价技术规范 聚丙烯薄膜与片材》

- 团体标准起草小组

- 2021年x月x日