《绿色设计产品评价技术规范 鞋类》团体标准编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1、任务来源

本项目是根据中国轻工业联合会团体标准制修订计划（中轻联综合[2021]15号），计划号为2021002，项目名称“绿色设计产品评价技术规范 童鞋”进行制定，主要起草单位：中国皮革制鞋研究院有限公司，计划应完成年限为2022年。

2、主要工作过程

（1）起草阶段

任务下达后，中国皮革制鞋研究院有限公司对该标准的制定做了大量的准备工作，并于2021年2月组成了标准起草工作组。起草工作组认真收集和分析国内外有关绿色设计产品评价相关标准、法规及童鞋绿色制造方面的技术资料，结合制鞋行业发展现状和绿色提升需求，确定了标准框架和相关技术要求，经过起草工作组内部相关成员的讨论交流，于2021年4月形成标准草案稿。2021年5月，召开了标准起草会议，会议对标准草案进行了研讨，确定了下一阶段的工作计划。作为2019年工业节能与绿色标准研究项目，起草工作组于2021年7月收到工信部关于绿色设计产品标准相关精神要求，建议本标准名称由《绿色设计产品评价技术规范 童鞋》调整为《绿色设计产品评价技术规范 鞋类》，标准的适用范围由童鞋扩大到鞋类。标准起草组对标准草案进行了修改，形成了标准征求意见稿。

（2）征求意见阶段

二、标准编制原则

（1）适应我国制鞋业科学技术水平和绿色发展的需求。

（2）在本标准的编写结构和内容编排等方面依据“标准化工作导则、指南和编写规则”系列标准的要求。

三、标准主要内容的确定

- 标准主要内容

- 范围

- 本文件规定了鞋类绿色设计产品评价的评价要求，生命周期评价报告编制方法和评价方法。

- 本文件适用于各种材料制作的、供日常穿用的鞋类的绿色设计产品评价。

（2）规范性引用文件

（3）术语和定义

（4）评价要求

- 本文件从基本要求、评价指标要求两个方面规定了鞋类绿色设计产品评价的评价要求，其中基本要求包括制鞋企业应满足的节能环保法律法规、工艺技术、管理体系及相关产品标准等方面的要求；评价指标要求是从资源属性指标、环境属性指标和产品属性指标三类指标进行规定，在一级指标下设置了可量化、可检测、可验证的二级指标，这些二级指标的确定综合考虑了鞋类生产及产品特点，从对环境和人体健康影响较大以及社会较为关注的因素选取的，具体的指标要求参考了国内外与制鞋行业相关的法规、指令、限量物质管控、生态标签等资料。

- ①资源属性指标

- 资源属性指标包括原料皮、石棉纤维、包装使用要求。

- 原料皮

- 根据国际自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名单，源自灭绝、野外灭绝、极度濒危、濒危物种的皮革，不得在最终产品中使用。欧盟鞋类生态标签（欧盟决议2016/1349）规定，只有为奶或肉生产而饲养的动物的生皮才允许用于生产最终产品的皮革。基于上述国际标准法规要求，本标准规定绿色鞋类产品使用的皮革应取自产奶或产肉的动物，不应来自灭绝、野生灭绝、极危、濒危、易危、近危的物种。

- b）石棉纤维

- 石棉纤维是天然纤维状的硅质矿物的泛称，石棉纤维的特点是耐热、不燃、耐水、耐酸、耐化学腐蚀,被应用于建筑材料、绝缘保温材料、密封材料、摩擦材料等,纺织领域有着较为广泛的应用历史。但石棉有致癌性，在石棉粉尘严重的环境中有感染癌型间皮瘤和肺癌的可能性，因此国内外纺织领域标准都有禁用要求。我国GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》以及国际纺织品环保组织颁发的oeko-tex100标准中石棉纤维是禁用物质。因此，本标准规定绿色鞋类产品禁用石棉纤维。

- c）包装

- 鞋类产品在终端销售环节使用大量鞋盒、包装袋、填充物等包装材料，这些材料主要以纸板、塑料为主，消费者在穿着鞋类产品过程中，这些包装材料通常会被作为废物丢弃在环境中，因此从保护生态环境的角度，有必要对这些包装材料的可降解性和再生性进行规定。结合国内其他产品绿色产品评价相关要求，本标准对绿色鞋类产品包装要求，与国际环保纺织和皮革协会发布的oeko-tex100规定保持一致，即“鞋类最终包装的纸板和纸应由100%回收材料制成，鞋类最终包装所用的塑料应至少由80%的回收材料制成。”

- ②环境属性指标

- a）胶粘剂和处理剂

- 挥发性有机物（VOCs）是光化学烟雾的主要前体污染物，可以通过生成臭氧、微小颗粒物等对人体健康及生物生长产生长期的影响。近几年来，挥发性有机物是大气污染主要管控对象之一，各级政府出台了诸多挥发性有机物管控标准和法规。制鞋行业挥发性有机废气主要来源于胶粘剂、处理剂等材料，因此从制鞋行业绿色发展的角度，有必要从源头上加强对胶粘剂和处理剂的监督和管理。使用低挥发性有机物含量的原辅材料，使用水基型胶粘剂和处理剂代替溶剂型胶粘剂和处理剂。根据中国皮革协会统计数据，我国制鞋行业帮底装配装配单元典型数据为，溶剂型胶粘剂用量25-30g/双，处理剂用量10-15g/双，水基型胶粘剂占比例区间为0-90%。因此，结合行业权威调研数据，本标准在胶粘剂和处理剂的用量上进行了规定，规定溶剂型胶粘剂使用量限值为25g/双，溶剂型胶粘剂使用量占比不得超过10%，溶剂型处理剂使用量限值为10g/双。

- 另外，我国多个国家标准和行业标准也对胶粘剂进行了要求，包括《鞋和箱包用胶粘剂标准》（GB 19340）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372）《环境标志产品技术要求胶粘剂》（HJ/T 220)、《鞋用水性聚氨酯胶粘剂》（GB/T 30779）等。因此本标准规定胶粘剂限量物质应符合GB 19340、GB 33372、HJ/T 220的要求，水性聚氨酯胶粘剂还应符合GB/T 30779的要求。

- b）抗菌整理剂

- 随着人们对天然及健康产品的追求，消费者更关注鞋类产品的健康和舒适性，尤其是抗菌防臭的鞋类产品更受市场的青睐。随着抗菌剂在鞋类产品的广泛应用，解决了鞋类产品抗菌问题的同时，其所带来的潜在安全问题也收到社会的关注。因此，本标准在环境属性指标上，对鞋类生产中使用的抗菌整理剂的安全性进行了约束，确保是经过了安全认证。

- c）包装中有害物质总含量要求

- 为了减少包装材料中的重金属对环境造成危害，本标准在环境属性中规定了“包装中有害物质（镉、铅、汞及六价铬四种物质）总含量要求”，限值为100 mg/kg，此要求与GB/T 16716.1—2018《包装与环境 第1部分:通则》保持一致。

- ③产品属性指标

- 产品属性指标从产品质量方面做出规定，主要针对消费者关注度高的指标，为了充分发挥绿色产品的高端引领作用，综合现有的强制性标准中的要求以及纺织品、皮革等相关鞋材绿色产品评价要求，以满足消费者对绿色鞋类产品的期望，对绿色鞋类产品的品质属性进行了规定。

- a）烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚

- 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）具有良好的润湿、渗透、乳化、渗透、增溶和洗涤作用，广泛应用于处于制鞋行业上游的纺织、橡胶、塑料等行业。烷基酚（AP）是APEO的重要降解产物，具有比母体更强的毒性和内分泌干扰能力，于1996年被欧盟列为“内分泌干扰物”。我国GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》规定，壬基酚、辛基酚、庚基酚、戊基酚4种总量小于10mg/kg;壬基酚、辛基酚、庚基酚、戊基酚、壬基酚聚氧乙烯醚、辛基酚聚氧乙烯醚6种总量小于100mg/kg。我国QB/T 5573-2021《绿色设计产品评价技术规范 皮革》规定，壬基酚、辛基酚总量小于等于20mg/kg；壬基酚聚氧乙烯醚、辛基酚聚氧乙烯醚总量小于等于100mg/kg。综合生态纺织品、绿色皮革标准的规定以及检测方法标准的适用性问题，本标准对烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚含量规定如下：纺织品壬基酚、辛基酚总量＜10.0mg/kg，皮革和毛皮中壬基酚、辛基酚总量＜10.0mg/kg；纺织品壬基酚、辛基酚、壬基酚聚氧乙烯醚、辛基酚聚氧乙烯醚4种总量＜100mg/kg，皮革和毛皮中壬基酚聚氧乙烯醚、辛基酚聚氧乙烯醚总量＜100mg/kg。

- b）多环芳烃

- 多环芳烃是一种具有强致癌性、致突变性及危害生殖系统的有机化合物，包括萘、蒽、菲、芘等150余种化合物，广泛存在于塑料橡胶、原油、润滑油、防锈油、脱膜剂等石化产品中，还存在于农药、木炭、杀菌剂、蚊香等日常化学产品中。我国GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》规定，䓛、苯并(a)芘、苯并(e)芘、苯并(a)蒽、苯并(b) 荧蒽、苯并(j) 荧蒽、苯并(k) 荧蒽、二苯并（a,h）蒽任一种含量在婴幼儿产品中＜0.5mg/kg，在其他产品中＜1.0mg/kg；24种总量在婴幼儿产品中＜5.0mg/kg，在其他产品中＜10.0mg/kg。我国QB/T 5573-2021《绿色设计产品评价技术规范 皮革》规定，䓛、苯并(a)芘、苯并(a)蒽、苯并(b) 荧蒽、苯并(k) 荧蒽、二苯并（a,h）蒽任一种含量在婴幼儿产品中≤0.5mg/kg，在其他产品中＜10.0mg/kg。国际环保纺织和皮革协会发布的oeko-tex100标准中对皮革中多环芳烃的限量指标与GB/T 18885-2020一致。综合上述标准相关规定，同时考虑到现有鞋类产品多环芳烃检测方法标准GB/T 33391适用性问题，本标准规定的鞋类产品中多环芳烃限量要求为：婴幼儿鞋中䓛、苯并(a)芘、苯并(e)芘、苯并(a)蒽、苯并(b) 荧蒽、苯并(j) 荧蒽、苯并(k) 荧蒽、二苯并（a,h）蒽（任一种）＜0.5mg/kg，其他鞋类产品＜1.0mg/kg；婴幼儿鞋中18种多环芳烃总量＜5.0mg/kg，其他鞋类产品中18种多环芳烃总量＜10.0mg/kg。

- c）镍释放

- 镍是一种容易导致接触性过敏的元素，镍元素通过一些含镍材料的释放并长期与皮肤接触后皮肤吸收,从而对部分个体导致过敏，在一些鞋类产品的金属附件或带金属涂层的部件上可能存在镍释放超标的情况。我国GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》规定，婴幼儿用品和直接接触皮肤用品镍释放的限值为0.5μg/cm2/周，此指标与欧盟reach法规相一致。本标准对镍释放限量与上述标准和法规保持一致，即婴幼儿鞋、直接接触皮肤的材料镍释放的限值为0.5μg/cm2/周。

- d）六价铬

- 六价铬会通过皮肤、呼吸道吸收，从而引起胃道及肝功能损害，还可能会伤及眼部，从而引起视网膜出血、视神经萎缩等，此外，六价铬急性毒性剂量范围在50-150μg/kg，长期接触有致癌风险。目前，我国童鞋强制性标准GB 30585-2014对六价铬的限量要求为，皮革和毛皮中六价铬含量≤10mg/kg,欧盟REACH法规要求皮革中六价铬浓度限值为3.0mg/kg。综上，本标准规定皮革和毛皮中六价铬含量＜3.0mg/kg。

- e）邻苯基苯酚

- 邻苯基苯酚是用途十分广泛的有机化工产品，广泛应用于杀菌防腐、印染助剂和表面活性剂，合成新型塑料、树脂和高分子材料的稳定剂和阻燃剂等领域，2017年10月27日，世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考，邻苯基苯酚在3类致癌物清单中。我国GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》对邻苯基苯酚要求为，婴幼儿产品＜10mg/kg，其他产品＜25mg/kg。我国QB/T 5573-2021《绿色设计产品评价技术规范 皮革》对邻苯基苯酚要求为，婴幼儿产品≤250.0mg/kg，其他产品≤750.0mg/kg。综上，本标准对邻苯基苯酚的要求与纺织品和皮革保持一致。

- f）有机锡化合物

有机锡化合物是锡和碳元素直接结合所形成的金属有机化合物，主要用作催化剂、稳定剂、农用杀虫剂、杀菌剂及日常用品的涂料和防霉剂等。有机锡化合物对生物的毒性效应主要有免疫毒性、神经毒性、生殖毒性和遗传毒性等。研究表明，环境中含量极低的有机锡就能对生物产生毒性影响。本标准对有机锡化合物的规定参考了GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》。

- 生命周期评价报告编制方法

- 包括方法、报告内容。

- 评价方法

- 标准解决的主要问题

- 鞋类产品是人们日常生活的必需品，其质量水平直接关乎到广大消费者的切身利益。加快制鞋行业的绿色产品体系建设、推进行业高质量发展，不仅是生态文明建设的需要，更是消费升级的需要。制鞋行业高质量发展意味着企业生产的鞋类产品或提供的服务更优、能够更好地适应消费者“品质消费、美好生活”的需求。

- 加快推进制鞋行业绿色发展，是全面实施制鞋行业高质量发展的核心要素，而《绿色设计产品评价技术规范 鞋类》作为制鞋行业绿色发展的重要标准支撑，其意义重大。因此，本标准的制定，将加快推进制鞋行业绿色发展，打造鞋类产品国际竞争新优势，满足百姓消费升级的需要。

- 主要试验（或验证）情况的分析

- 本标准规定的技术要求参考了国家相关环保和鞋类标准，因此本标准中规定的相关技术指标和试验方法是相对科学和合理的，无需进一步开展验证试验。

四、与国际、国外同类标准水平的对比情况

目前国际上并无专门针对鞋类产品的绿色评价标准。

五、与国内相关标准的关系

与现行相关法律、法规、规章及相关强制性标准无冲突，并与之协调统一。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、其他

本标准为中国轻工业联合会团体标准，鼓励制鞋行业采用。

标准编制工作组

2021-10-10