《绿色设计产品评价技术规范聚氯乙烯（PVC）瑜伽垫》

编制说明

1 工作简况

- 1.1 任务来源

根据中国轻工业联合会中轻联综合[2021]111号文件《关于下达《绿色设计产品评价技术规范 聚氯乙烯（PVC）瑜伽垫》等3项中国轻工业联合会团体标准计划的通知》，计划编号：2021005，项目名称“绿色设计产品评价技术规范 聚氯乙烯（PVC）瑜伽垫”进行制定，主要起草单位：广东远华新材料股份有限公司，本项目计划完成时间2023年。

1.2 主要工作过程

（1）项目准备阶段

瑜伽垫，就是练瑜伽时铺在下面垫子。瑜伽垫的主要作用是防滑，并给予瑜伽练习者一定的保护作用。瑜伽垫的材质一般分为 TPE 发泡，聚氯乙烯发泡，EVA，乳胶垫，CBR 垫子等。尺寸厚度也有所不同。常见的厚度一般为 4mm、6mm、7mm、8mm、10mm、15mm;一般会所的教练会向新学员推荐 8mm 或6mm的瑜伽垫 ，而教练自己用的更多的是 4mm，这样的的垫子更轻薄，也更贴近地面，可以更多感受到自己身体的状况。目前销量最大的垫子是聚氯乙烯材质，价格适中，安全无毒，防滑性能出色。瑜伽适合于各类人群，除了练习瑜伽的用户，很多使用其他方式健身的用户，在涉及到俯卧、仰卧等健身动作时，也会使用一条瑜伽垫，来提高自己的运动效率,但该行业在标准化工作方面跟不上行业的发展，这导致部分生产厂商为降低成本在原材料上过度使用回收材料，有毒有害物如甲酰胺、有机挥发物等严重出现，影响使用者身体健康和安全使用，考虑到该类产品是组合化工、塑料加工、纺织印染、印刷、家居等跨学科领域的具有独特技术内涵的产品，在产品安全性、技术性能等方面有其特殊要求，要全面推行聚氯乙烯瑜伽垫绿色技术，加快瑜伽垫行业创新发展和改变人们生活方式，实现健康环保，制订《绿色设计产品技术规范 聚氯乙烯瑜伽垫》标准，成为瑜伽垫行业实现健康发展的必要选择。

（2）起草（草案、论证）阶段

本标准计划下达后，本标准主要起草单位广东远华新材料股份有限公司，按照团标委的要求，于2021年11月15日在佛山市高明区召开了团体标准“绿色设计产品评价技术规范 聚氯乙烯（PVC）瑜伽垫”起草工作组成立暨团体标准初稿讨论会。成立了以广东远华新材料股份有限公司为组长，佛山市高明区高分子材料产业协会、佛山众塑联供应链服务有限公司、佛山威明塑胶有限公司、佛山市高明亿阳塑胶有限公司、佛山唯尔塑胶制品有限公司、佛山市高明威仕达塑料有限公司、广东天进新材料有限公司、佛山市高明顺恒利塑胶有限公司、佛山市高明区家乐仕装饰材料有限公司等为组员的标准起草工作组。标准起草小组根据进度安排，首先查阅了国内外相关资料，经过细致的文献调研，未查到关于“绿色设计产品评价技术规范 聚氯乙烯（PVC）瑜伽垫”的相关标准。聚氯乙烯瑜伽垫具有良好的柔软性，化学稳定性，抗老化和耐臭氧强度好，该产品在我国已经有30多年的生产历史，技术稳定成熟，国内外需求量逐年增加，特别是印度、日本、欧洲、和美国需求量很大。

目前国内已经发布实施QB/T5115-2017《聚氯乙烯发泡垫技术要求》，该标准主要是从产品的物理力学性能方面做出规范，对安全要求只是聚乙烯单体和3种邻苯类增塑剂做出规定，以及GB/T XXXX-XXXX《室内聚氯乙烯（PVC）泡沫垫 安全技术要求》（报批稿）技术内容：安全要求包括甲酰胺、有机挥发物、甲醛、可分解芳香胺、氯乙烯单体等要求、试验方法、检验规则等。

起草工作组在工作过程中广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料，对“绿色设计产品评价技术规范 聚氯乙烯（PVC）瑜伽垫”的制造现状及市场发展趋势等情况作了深入的研讨，明确了工作重点和进程安排。标准讨论稿形成后，起草工作组对标准中的主要内容进行多次研讨，最终修改完善形成了标准征求意见稿和编制说明。

- 征求意见阶段

- 无

- 审查阶段

无

- 报批阶段

无

1.3 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由广东远华新材料股份有限公司、佛山市高明区高分子材料产业协会、佛山众塑联供应链服务有限公司、佛山威明塑胶有限公司、佛山市高明亿阳塑胶有限公司、佛山唯尔塑胶制品有限公司、佛山市高明威仕达塑料有限公司、广东天进新材料有限公司、佛山市高明顺恒利塑胶有限公司、佛山市高明区家乐仕装饰材料有限公司等共同起草。

本标准主要起草人：夏冠明、沈平、林雪琴、谭定好、李伟健、李永平、区健辉、李学钊、洪爱军、刘斌、简顺清、胡昌华。

所做的工作：夏冠明任起草工作组组长，全面协调标准起草工作，并负责对各阶段标准的审核。沈平、林雪琴负责本标准的具体起草与编写工作。谭定好、李伟健、李永平负责收集、分析国内外相关技术文献和资料，对聚氯乙烯（PVC）瑜伽垫的生产企业进行了现场参观、工艺了解，原材料的使用，能源、能耗，制作过程分析，废水排放、废弃物处置，对流通领域的相关产品也进行了调研，对使用情况进行分析总结和归纳。区健辉、李学钊、洪爱军负责对各方面的意见和建议进行归纳、分析。刘斌负责对收集的样品进行测试验证工作。简顺清、胡昌华负责本标准其他材料的编制。

2 标准编制原则和主要内容

2.1  标准编制原则

本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，注意与相关领域法律、法规和规章、国家与行业标准等的兼容性和协调一致，以及标准的目标统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作；对难以量化的指标或内容，尽量用文字进行说明；力求简单、清晰、实用性强、适用面广，便于使用人员理解和操作，尽量满足市场需要。

本标准起草过程中，主要按本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准制定过程中，主要参考了以下标准：

GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB/T 16483 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 17592-2011 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB 18586 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系  要求

GB/T 20382-2006 纺织品 致癌染料的测定

GB/T 20383-2006 纺织品 致敏性分散染料的测定

GB/T 22048-2015 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 23344-2009 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

GB/T 23345-2009 纺织品 分散黄23和分散橙149染料的测定

GB/T 24001 环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 24040 环境管理  生命周期评价  原则与框架

GB/T 24044 环境管理  生命周期评价  要求与指南

GB/T 26193-2010 玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法

GB/T 28189-2011 纺织品 多环芳烃的测定

GB/T 32161－2015 生态设计产品评价通则

GB/T 32162－2015 生态设计产品标识

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 33345-2016 电子电气产品中短链氯化石蜡的测定 气相色谱-质谱法

GB/T 33761－2017 绿色产品评价通则

GB/T 34443-2017 人造革与合成革术语

GB/T 34842-2017 鞋类 化学试验方法 甲酰胺的测定

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB/T 5115-2017 聚氯乙烯发泡垫技术条件

QB/T 5354-2018 人造革合成革试验方法 挥发性有机化合物的测定

QB/T 5447-2019 人造革合成革试验方法 气味的测定

T/CNLIC 0002-2019 绿色设计产品评价技术规范 水性和无溶剂人造革合成革

2.2  主要内容

2.2.1范围

本文件规定了聚氯乙烯（PVC）瑜伽垫（以下简称“瑜伽垫”）绿色设计产品的术语和定义、评价要求、产品生命周期和评价方法。

本文件适用于聚氯乙烯（PVC）瑜伽垫的绿色设计产品评价。

2.2.2评价指标要求

本标准参照T/CNLIC 0002-2019，评价瑜伽垫为绿色设计产品的特性指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括能源属性、资源属性、环境属性和品质属性四类指标。二级指标是四类一级指标中具体评价项目，包括了指标名称、基准值和判定依据等信息。

本标准能源属性、资源属性、环境属性也参照了已发布的T/CNLIC 0002-2019。

本标准品质属性指标在参考已发布的T/CNLIC 0002-2019基础上，根据瑜伽垫行业特点调整如下（见表1）：

表1 品质属性指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 | 判定依据 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品质属性 | 拉伸负荷 |  | N | ≥150 | 按QB/T5115-2017检测并提供检测报告 | 产品生产 |
| 2 |  | 防滑性 |  | -- | 35°角无下滑现象 |  |  |
| 3 |  | 耐摩擦性 |  | -- | 泡点无脱落，无开裂现象 |  |  |
| 4 |  | 耐摩擦色牢度 | 干摩擦 | 级 | ≥4 |  |  |
| 5 |  |  | 湿摩擦 |  |  |  |  |
| 6 |  | 氯化石蜡 | 短链氯化石蜡（SCCP）（C10-C13） | mg/kg | 不得检出 | 按GB/T33345-2016检测并提供检测报告 |  |
|  |  |  | 中链氯化石蜡（MCCP）（C14-C17） |  |  |  |  |
| 7 |  | 气味 |  | 级 | ≤3 | 按QB/T 5447-2019试验条件4检测并提供检测报告 |  |
| 8 |  | 氯乙烯单体 |  | mg/kg | ≤5 | 按GB18586-2001检测并提供检测报告 |  |
| 9 |  | 挥发性有机化合物 | 甲醛 | mg/m3 | ≤0.10 | 按QB/T 5354-2018检测并提供检测报告 |  |
|  |  |  | 乙醛 |  | ≤0.05 |  |  |
|  |  |  | 丙烯醛 |  | ≤0.05 |  |  |
|  |  |  | 苯 |  | ≤0.11 |  |  |
|  |  |  | 甲苯 |  | ≤0.1 |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | ≤0.1 |  |  |
|  |  |  | 乙苯 |  | ≤0.1 |  |  |
|  |  |  | 苯乙烯 |  | ≤0.005 |  |  |

| 10 | 品质属性 | 有害可迁移元素 | 锑（Sb） | mg/kg | ≤60 | 按GB/T 26193-2010检测并提供检测报告 | 产品生产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 砷（As） |  | ≤25 |  |  |
|  |  |  | 铅(Pb) |  | ≤90 |  |  |
|  |  |  | 镉(Cd) |  | ≤75 |  |  |
|  |  |  | 铬(Cr) |  | ≤60 |  |  |
|  |  |  | 钡(Ba) |  | ≤1000 |  |  |
|  |  |  | 硒(Se) |  | ≤500 |  |  |
|  |  |  | 汞(Hg) |  | ≤60 |  |  |
| 11 |  | 双酚A（BPA） |  | mg/kg | ≤0.6 | 按GB 4806.6-2016检测并提供检测报告 |  |
| 12 |  | 多环芳烃 | 每个单项 | mg/kg | ≤2 | 按GB/T 28189-2011检测并提供检测报告 |  |
|  |  |  | 总量 |  | ≤10 |  |  |
| 13 |  | 有害染料 | 可分解芳香胺染料 | mg/kg | 不应检出 | 按GB/T 17592-2011和GB/T 23344-2009检测并提供检测报告 |  |
|  |  |  | 致癌染料 |  | 不应检出 | 按GB/T 20382-2006检测并提供检测报告 |  |
|  |  |  | 致敏染料 |  | ≤50 | 按GB/T 20383-2006检测并提供检测报告 |  |
|  |  |  | 其他染料 |  | ≤50 | 按GB/T 23345-2009检测并提供检测报告 |  |
| 14 |  | 甲酰胺 | mg/kg | ＜100 | 按GB/T 34842-2017检测并提供检测报告 | 按GB/T 34842-2017检测并提供检测报 |  |
| 15 |  | 邻苯二甲酸酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP） | mg/kg | 每项 ≤1000 总量 ≤1000 | 按GB/T 22048-2015检测并提供检测报告 |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP） |  |  |  |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二异癸酯 （DIDP） |  |  |  |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二异壬酯 （DINP） |  |  |  |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二丁酯 （DBP） |  |  |  |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸丁苄酯 （BBP） |  |  |  |  |

2.3解决的主要问题

为了满足现有绿色设计产品市场环境下的需求，尤其是使用绿色生产工艺生产的聚氯乙烯瑜伽垫具有轻、软、弹性好、不褪色、不渗漏的优点，并且在高温高湿、水泡、揉捏之下都不会引起变形，绿色环保，健康健身便于携带，因此得到消费者的青睐，为了在绿色设计产品品质判断上取得一致，为了加强行业管理，进一步与国际接轨，按照标准化的工作要求，有必要制定该产品的绿色设计产品团体标准，以便更好地用于指导生产，促进行业技术进步，提高产品质量，更好的应对国际化竞争。

起草小组结合国内外聚氯乙烯瑜伽垫的市场发展和现状，确立了本标准的主题框架及主要指标要求。

3  主要试验（或验证）情况分析

标准起草小组随机调查了5家国内聚氯乙烯（PVC）瑜伽垫生产企业的相关情况，同时抽取和收集了这5家公司的地板革产品样品共计10件，抽样单位和产品基本涵盖行业具有代表性的企业，由昆山阿喀斯检测科技服务有限公司对抽检的样品按品质属性指标要求进行了试验验证，并汇总编制了试验验证数据报告。通过验证试验及对数据的分析整理，技术内容合理、可行，具有较强的适用性。

检测基准与方法见表1，试验结果见表2和表3。

表2 试验结果

| 序号 | 指标 |  | 单位 |  | 基准值 |  | 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1# |  | 2# |  |  | 3# |  |  | 4# |  |  |  |  | 5# |
| 1 | 拉伸负荷 |  | N |  | ≥150 |  | 200 |  |  | 180 |  |  | 190 |  |  | 210 |  | 220 |  |  |
| 2 | 防滑性 |  | -- |  | 35°角无下滑现象 |  | 无下滑 |  |  | 无下滑 |  |  | 无下滑 |  |  | 无下滑 |  | 无下滑 |  |  |
| 3 | 耐摩擦性 |  | -- |  | 泡点无脱落，无开裂现象 |  | 无开裂 |  |  | 无开裂 |  |  | 无开裂 |  |  | 无开裂 |  | 无开裂 |  |  |
| 4 | 耐摩擦色牢度 | 干摩擦 |  | 级 |  | ≥4 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |
| 5 |  | 湿摩擦 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| 6 | 氯化石蜡 | 短链氯化石蜡（SCCP）（C10-C13） |  | mg/kg |  | 不得检出 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  |
|  |  | 中链氯化石蜡（MCCP）（C14-C17） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 气味 |  | 级 |  | ≤3 |  | 2.5 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 3.5 |  | 2.5 |  |  |
| 8 | 氯乙烯单体 |  | mg/kg |  | ≤5 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  |  |
| 9 | 挥发性有机化合物 | 甲醛 |  | mg/m3 |  | ≤0.10 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  |
|  |  | 乙醛 |  |  |  | ≤0.05 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  |
|  |  | 丙烯醛 |  |  |  | ≤0.05 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  |
|  |  | 苯 |  |  |  | ≤0.11 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |  | ≤0.1 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 0.8 |  |  | 0.6 |  | 未检出 |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  | ≤0.1 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  |
|  |  | 乙苯 |  |  |  | ≤0.1 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  |
|  |  | 苯乙烯 |  |  |  | ≤0.005 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  |

| 10 | 有害可迁移元素 | 锑（Sb） |  | mg/kg |  | ≤60 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砷（As） |  |  |  | ≤25 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 铅(Pb) |  |  |  | ≤90 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 镉(Cd) |  |  |  | ≤75 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 铬(Cr) |  |  |  | ≤60 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 钡(Ba) |  |  |  | ≤1000 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 硒(Se) |  |  |  | ≤500 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 汞(Hg) |  |  |  | ≤60 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
| 11 | 双酚A（BPA） |  | mg/kg |  | ≤0.6 |  | 未检出 |  | 1.2 |  | 未检出 |  | 1 |  | 未检出 |  |
| 12 | 多环芳烃 | 每个单项 |  | mg/kg |  | ≤2 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |
|  |  | 总量 |  |  |  | ≤10 |  | 5 |  | 8 |  | 20 |  | 8 |  | 5 |
| 13 | 有害染料 | 可分解芳香胺染料 |  | mg/kg |  | 不应检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 致癌染料 |  |  |  | 不应检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 致敏染料 |  |  |  | ≤50 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 其他染料 |  |  |  | ≤50 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
| 14 | 甲酰胺 | mg/kg |  | ＜100 |  | 按GB/T 34842-2017检测并提供检测报告 |  | 50 |  | 150 |  | 60 |  | 250 |  | 50 |
| 15 | 邻苯二甲酸酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP） |  | mg/kg |  | 每项 ≤1000 总量 ≤1000 |  | 未检出 |  | 10000 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP） |  |  |  |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 邻苯二甲酸二异癸酯 （DIDP） |  |  |  |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 邻苯二甲酸二异壬酯 （DINP） |  |  |  |  |  | 未检出 |  | 15000 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 邻苯二甲酸二丁酯 （DBP） |  |  |  |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 邻苯二甲酸丁苄酯 （BBP） |  |  |  |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |

表3 试验结果

| 序号 | 指标 |  | 单位 |  | 基准值 |  | 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 6# |  | 7# |  |  | 8# |  |  | 9# |  |  |  |  | 10# |
| 1 | 拉伸负荷 |  | N |  | ≥150 |  | 180 |  |  | 190 |  |  | 210 |  |  | 175 |  | 210 |  |  |
| 2 | 防滑性 |  | -- |  | 35°角无下滑现象 |  | 无下滑 |  |  | 无下滑 |  |  | 无下滑 |  |  | 无下滑 |  | 无下滑 |  |  |
| 3 | 耐摩擦性 |  | -- |  | 泡点无脱落，无开裂现象 |  | 无开裂 |  |  | 无开裂 |  |  | 无开裂 |  |  | 无开裂 |  | 无开裂 |  |  |
| 4 | 耐摩擦色牢度 | 干摩擦 |  | 级 |  | ≥4 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 5 |  |
| 5 |  | 湿摩擦 |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 4.5 |  | 5 |  |
| 6 | 氯化石蜡 | 短链氯化石蜡（SCCP）（C10-C13） |  | mg/kg |  | 不得检出 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  |
|  |  | 中链氯化石蜡（MCCP）（C14-C17） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 气味 |  | 级 |  | ≤3 |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
| 8 | 氯乙烯单体 |  | mg/kg |  | ≤5 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  |  |
| 9 | 挥发性有机化合物 | 甲醛 |  | mg/m3 |  | ≤0.10 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  |
|  |  | 乙醛 |  |  |  | ≤0.05 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  |
|  |  | 丙烯醛 |  |  |  | ≤0.05 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  |
|  |  | 苯 |  |  |  | ≤0.11 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |  | ≤0.1 |  | 0.35 |  |  | 0.48 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  | 0.11 |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  | ≤0.1 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  |
|  |  | 乙苯 |  |  |  | ≤0.1 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  |
|  |  | 苯乙烯 |  |  |  | ≤0.005 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  |

| 10 | 有害可迁移元素 | 锑（Sb） |  | mg/kg |  | ≤60 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砷（As） |  |  |  | ≤25 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 铅(Pb) |  |  |  | ≤90 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 镉(Cd) |  |  |  | ≤75 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 铬(Cr) |  |  |  | ≤60 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 钡(Ba) |  |  |  | ≤1000 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 硒(Se) |  |  |  | ≤500 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 汞(Hg) |  |  |  | ≤60 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
| 11 | 双酚A（BPA） |  | mg/kg |  | ≤0.6 |  | 0.75 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  |
| 12 | 多环芳烃 | 每个单项 |  | mg/kg |  | ≤2 |  | 1.5 |  | 1.8 |  | 2.8 |  | 2 |  | 2.8 |
|  |  | 总量 |  |  |  | ≤10 |  | 6 |  | 7 |  | 12 |  | 9 |  | 11 |
| 13 | 有害染料 | 可分解芳香胺染料 |  | mg/kg |  | 不应检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 致癌染料 |  |  |  | 不应检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 致敏染料 |  |  |  | ≤50 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 其他染料 |  |  |  | ≤50 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
| 14 | 甲酰胺 | mg/kg |  | ＜100 |  | 按GB/T 34842-2017检测并提供检测报告 |  | 未检出 |  | 250 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
| 15 | 邻苯二甲酸酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP） |  | mg/kg |  | 每项 ≤1000 总量 ≤1000 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 18000 |  | 未检出 |
|  |  | 邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP） |  |  |  |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 邻苯二甲酸二异癸酯 （DIDP） |  |  |  |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 邻苯二甲酸二异壬酯 （DINP） |  |  |  |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 12000 |  | 未检出 |
|  |  | 邻苯二甲酸二丁酯 （DBP） |  |  |  |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
|  |  | 邻苯二甲酸丁苄酯 （BBP） |  |  |  |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |

由试验结果看来，抽样检测80%以上的结果满足本绿色设计瑜伽垫品质属性要求的。

4  标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

5  预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

工业化领域的绿色化升级，是解决资源、原材料缺乏的有效途径。绿色发展的基本载体就是绿色化的生产、生活方式，绿色设计是实现绿色生产、生活的重要途径。近年来中国消费者对质优、安全、环保的高品质产品需求正不断增长，然而国内中高端绿色环保产品的有效供给目前并不充足。《中国制造2025》、《生态文明体制改革总体方案》、《关于加快推进生态文明建设的意见》强调绿色发展在国民经济和社会生活中的重要作用，并提出建立统一的绿色设计产品、认证、标识等体系的相关要求。聚氯乙烯（PVC）瑜伽垫使用迅速，这些产品是否绿色，民众很关心。

按照《绿色制造标准体系建设指南》的要求，制定《绿色设计产品评价技术规范 聚氯乙烯（PVC）瑜伽垫》团体标准，构建轻工业绿色制造标准体系，对于规范聚氯乙烯瑜伽垫行业绿色转型发展意义重大。该类产品绿色设计产品评价系列标准的制定与实施，将会持续推进产品生命周期绿色管理，以推广产品绿色设计共性技术，采用高性能、绿色环保的新材料，开发具有无害化、绿色环保、高品质等特性的绿色产品，推动绿色产品领跑，支撑构建绿色制造体系，加快该类产品行业绿色转型，建设“资源节约型、环境友好型”的绿色生态产业将会发挥重要的作用。同时，对聚氯乙烯瑜伽垫行业节能降耗、保护环境、消除国外技术贸易壁垒、扩大应用、实现有毒有害化学物质零排放具有重要意义，经济和社会效益均显著。

总之，通过对聚氯乙烯（PVC）瑜伽垫绿色设计评价标准的制定，进而推动该类产品本身的生态设计替代原有传统地板革、产品结构、制造工艺设计、综合利用等，从而从源头削减污染，提高资源利用效率，降低资源消耗，减轻或消除对人类健康、环境的安全风险和危害,其无毒、无害、绿色、环保产品性能完全达到世界先进国家标准，将会增加绿色设计聚氯乙烯（PVC）瑜伽垫的有效供给，扩大出口，从而使瑜伽垫生产制造的大国迈入世界制造高端与技术强国行列。

6  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品。

本标准水平为国内领先水平。

7  在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图1。

图1 本专业领域的标准体系框架图

本标准属于塑料标准体系中（02）塑料制品中类，（01）聚氯乙烯小类，（99）其他。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

9  标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性团体标准。

10  贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布即实施。

- 11  废止现行相关标准的建议

- 无。

- 12  其他应予说明的事项

- 无。

- 《绿色设计产品评价技术规范 聚氯乙烯（PVC）瑜伽垫》

- 团体标准起草小组

- 2022年3月3日