《碳钢家具架类产品通用技术要求》编制说明
1 工作简况

1.1任务来源
根据中国轻工业联合会关于下达《个性化全屋定制家具》等8项团体标准计划的通知（中轻联综合【2018】109号）文件，中国轻工业联合会2018年下达了由广东省东莞市质量监督检测中心、惠州市诚业家具有限公司、上海市质量监督检验技术研究院共同承担《碳钢家具架类产品通用技术要求》团体标准制定项目工作（标准项目计划号2018010 ）。
1.2主要工作过程
1）起草阶段
 项目下达后，2018年05月在广东省东莞市质量监督检测中心的协调下，组织了惠州市诚业家具有限公司、上海市质量监督检验技术研究院等作为共同起草单位，组建了标准制定的起草小组并于2018年6月到7月广泛收集标准资料，具体标准如下：

GB/T 1732  漆膜耐冲击测定法

GB/T 5296.6  消费品使用说明  第6部分：家具

GB/T 6739－2006  色漆和清漆 铅笔法测定漆膜厚度（ISO 15184:1998；IDT）

GB/T 9286  色漆和清漆  漆膜的划格试验（GB/T 9286－1998；ISO 2409:1992，EQV）

GB/T 10357.4-2013 家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性

GB/T 10357.5-2011 家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性

GB/T 13667.1－2015  钢制书架 第1部分：单、复柱书架

GB/T 17657－1999  人造板及饰面人造板理化性能试验方法（ISO 9427:1989等，IDT）

GB 20286  公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识

GB/T 28202－2011  家具工业术语

QB/T 1951.2-2013  金属家具 质量检验及质量评定

QB/T 3826－1999  轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法

并详细分析、研究了收集的金属家具行业相关标准和技术规范资料，并制定了标准制定初步计划。

2018年8月到10月起草小组深入生产企业进行调查研究，起草小组通过企业走访调研发现：目前该类产品除国家、行业标准执行体系外，企业目前运用的主要控制指标和测试方法，来自于生产企业的技术规范。具体规范如下：

企业技术规范：AA-843949-5

企业技术规范：118*193层架检验要点

企业技术规范：IOS-PRG-0022使用说明；IOS-PRG-0019（IOS-M-0003）标签；REACH(EPA 3060A:1996, EPA 7196A:1992, EPA 8270D:2014, EPA 200.7:2001, EPA 3550C:2007, AFPS GS 2014:01 PAK,GB/T 6906-2006(参照)，EPA 8321B:2007, BS EN 14362-1:2012)；L铁（RD-655-12、IOS-MAT-0066）；包材-侧封箱（RD-655-10）；纸卡（RD-655-22）；托盘（RD-655-11）；胶袋（BOM表）；蜂窝板（BOM表）；纸板（BOM表）；包装（IOS-P-0010）；调节脚（RD-655-11、IOS-MAT-0010、REACH）；内塞（RD-655-13）；胶垫（RD-655-18、IOS-MAT-0010）；托钩（RD-655-17、IOS-MAT-0010）；螺丝（RD-655-16、656-12）；扳手（IOS-MAT-0066）；拉帽（RD-655-19）；卡扣（RD-655-15）；胶水发泡率测试方法。

起草小组根据企业技术规范的指标和测试方法，通过集体讨论、分析，再次收集了对应的测试方法，具体标准如下：

GB/T 1031-2009产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 表面粗燥度及其数值（ISO 4288：1996，IDT）

GB/T 228.1-2010 金属材料拉伸试验 第1部分：室温拉伸试验方法

GB/T 2828.1-2003  计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
GB/T 3325-2017  金属家具通用技术条件

GB/T 4336-2016 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火法放电原子发射光谱法（常规法）

GB/T 4857.4-2008 包装 运输包装件基本试验 第4部分：采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法

GB/T 4893.7-2013 家具表面漆膜理化性能试验 第7部分：耐冷热温差测定法

GB/T 6545-1998 瓦楞纸板耐破强度的测定法

GB/T 6546-1998 瓦楞纸板边压强度的测定法

GB/T 10610-2009  产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法（ISO 4288：1996，IDT）
GB/T 16597-1996 冶金产品分析方法 X射线荧光光谱法通则

GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB/T 22811-2008 瓦楞纸板 分离后组成原纸定量的测定

GB/T 22874-2008 单面和单瓦楞纸板 平压强度的测定

GB/T 26125-2011 电子电器产品 六种限用物质铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的测定

GB/T 31106-2014 家具中挥发性有机化合物的测定

QB/T 3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法

SS EN 14749：2016《Furniture-Domestic and Kitchen storage units and Kitchen-worktops-Safety requirements and test methods》家具-家用和厨房存储单元和厨房工作台面-安全要求和试验方法
SS EN 16122：2012《Domestic and non-domestic storage furniture-Test methods for the determination of strength ,durability and stability 》家用和非家用储藏家具强度、耐久性和稳定性的测定方法
EN 16711-2:2015 纺织品 测定金属含量 第2部分 由酸性人工汗液提取液测定金属

2018年11月到12月起草小组通过对企业技术规范的指标和测试方法，以及针对金属家具收集到标准进行了结合、整理分析，明确了该类产品在结构上、功能上、新材料的运用上的内容。在结构上主要金属框架式结构，按设计层间高进行层间隔断。在功能上主要是为了满足不同使用者的多层次的需求，满足使用者对品质的追求。在新材料的运用上响应国家环保政策的供给侧改革，有了革命性的改变，特别对环保性、有毒有害物质的要求提出了更高的标准，所以在新材料（如：金属饰面板）的运用上，目前也在一些大型企业中大量使用，减少了该类产品在制造过程中对操作人员的伤害、降低了挥发性有机化合物对环境的污染，保障了消费者的人身健康。

2019年1月到3月，起草小组根据调研结果、国家行业标准体系及企业技术规范进行讨论并确定了以下3点制定方向：第一、该产品为行业首次制定标准，为保证产品品质稳定性，对生产使用的全生命周期进行测试；第二、标准中所涉及到的原材料及成品均需要进行验证测试；第三、根据新材料及使用者的需求，产品中需要控制有害物质和不同环境条件下产品的变化要求。

2019年4月到5月，起草小组组织了起草人员根据确定的3个方向及产品的特点整理出标准需要涉及的项目及验证试验所涉及的材料名称、测试项目、测试要求以及不同型号产品之间的差异性对比。

2019年6月，起草小组根据讨论确定的标准项目及验证方案，在惠州市诚业家具有限公司组织了工作会议。在会议中，参与人员对标准的项目进行了科学性、可操作性和适用性等3个方面的讨论。大家对标准项目及验证方案进行了修改，形成了统一的结论，并对起草小组的参与人员进行了明确的分工。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



2019年7月到12月，起草小组根据会议讨论确定的标准项目及验证方案，进行验证试验。并统计和整理试验的数据，同时进行了研究分析，调整项目的试验方法和验证指标。

2）征求意见阶段
2020年1月到3月，起草小组根据调整后的试验方法，进行验证试验，并重新统计和整理试验数据，进行数据分析处理并讨论。

2020年4月到5月，起草小组人员根据验证试验后的数据结果，编写小组意见讨论稿及编制说明。

1.3主要参加单位、工作组成员及其所做的工作

本标准主要由广东省东莞市质量监督检测中心牵头制定。工作组成员有惠州市诚业家具有限公司、上海市质量监督检验技术研究院、东莞市网纳家具科技有限公司、中国质量认证中心、佐敦涂料（张家港）有限公司、博罗县恒通达五金有限公司、惠州市南钢金属压延有限公司、富乐（中国）粘合剂有限公司、栢兴塑胶电子（惠州）有限公司、博罗县园洲镇协辉五金加工厂、东莞市美盈森环保科技有限公司、惠州市锦旺包装环保材料有限公司、广州荷力胜蜂窝材料股份有限公司、惠州市精致包装材料制品有限有限公司、东莞市博一家具有限公司等，牵头单位为项目负责人主要负责组织项目资料收集、设计验证试验和调研方案等工作，企业人员提供技术支持，参与标准具体的制定方案、参数确定、方法的选择及方法的验证等工作。
主要成员：敬军、曹作林、曹宇轩、谷历文、路立刚、王耀光、许俊、罗小蓉、王卫红、黄智华、张登、刘源、卢炳荣、向纯斌、段平英、韩立斌、鲁峰、胡炜锋、朱顺东。所做的工作：敬军任标准小组组长，责标准项目总体制定方案、计划制定和组织协调、标准项目方案研究制定。王耀光、许俊、黄智华、胡炜锋等落实项目验证研究、标准编制等工作。刘源、张登、罗小蓉、卢炳荣等负责翻译资料、整理材料、编制起草及其相关文件处理。曹作林、谷历文、曹宇轩、路立刚、王卫红、向纯斌、段平英、韩立斌、鲁峰、朱顺东等负责协调处理相关分歧意见、提供验证试验材料。

2 标准编制原则和主要内容的论据验证

2.1标准编制原则

2.1.1 科学性原则

本标准编制工作中尽量把握科学性原则，在起草初期就做了充分的调研，听取了生产企业及材料供应商、行业协会、检验检测机构、认证机构等技术人员关于产品的意见和建议。同时，在制定标准时尽可能的参照国内和国际相关的先进标准，在产品安全、环保和使用寿命等方面综合采纳各标准的先进之处，尽量做到科学性、适用性和经济性等原则。

2.1.2 先进性原则

本标准的编制过程中查阅了国际和国外先进性标准，在安全、环保和使用寿命测试方法方面参考了国外先进标准，结合我国产品的实际产品质量情况，同时也考虑到我国现有标准之间的适用性以及现有生产能力的实际情况。

2.1.3 适用性原则

本标准在编制时考虑到碳钢家具架类的属性定位为家用家具。因此，我们在确定安全、环保和使用寿命检测方法进行了充分的讨论，在安全指标方面我们结合产品使用性能确定了碳钢架的毛刺、管的末端封闭、锐利边缘等指标；在环保方面我们结合产品材料性能确定了甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物；在使用寿命方面我们结合材质性能确定了力学性能指标层板弯曲、结构强度和顶板静载等指标。
2.2主要内容的论据

该标准的制定是为了保障消费者的需求，规范行业新秩序、提升产品质量、保护消费者合法权益等。碳钢家具架类产品作为储物家具，可分别分为展示架、书架、置物架、衣帽架、鞋架、货架、晒衣架等类别，能很好的储存、陈列、展示、收纳及管理物品。作为基础的储物平台，它们可以单独的使用，也可搭配篮子、储物盒子等其他的产品使用。材料可采用金属、木材、纺织品、玻璃、塑胶等来搭配，色彩及造型的多选性，可以满足不同人群的需求，也可以根据环境空间制作不同规格来满足储物功能。该类产品主要涉及安全要求，边缘锋利，尖端刺伤的风险；另外对于产品的承重的最大载荷也是属于产品安全稳定性要求，在目前的GB/T 3325-2017的金属家具通用技术条件中，未涉及到碳钢家具架类的安全性情况，目前国内使用该类产品的消费者也相当多，但无相应的标准可执行，急需制定该行业的标准，指导企业生产，维护消费者的使用安全性能。我们做了如下内容制定：

----严格按照GB/T1.1-2020和GB/T1.2-2020标准要求，标准的格式、用语和版面。

----本标准只适用于碳钢家具架类产品质量检验和评定，其它碳钢家具的可参照执行。当有具体产品标准时，应符合产品标准的规定。

3 主要试验（或验证）情况分析

本次制定大部分是采用国家标准已有的试验方法，下面就本次制定中主要内容进行说明：

3.1 范围

本标准由碳钢为主要原料，辅以木材、人造板、纺织品、玻璃、塑胶等制作的家具产品。

3.2 规范性引用文件

根据项目对测试方法的需求，规范性引用文件按测试方法列出。

3.3产品分类

    该类产品基本材料均为碳素钢的线材、片材和管材，材料和结构比较单一，无需进行分类。

3.4 要求

3.4.1 材料性能要求

3.4.1.1碳素管验证数据

	序号
	项目
	样品1
	样品2
	样品3
	样品4
	样品5

	1
	外观
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	2
	规格
	+0.04mm
	-0.02mm
	+0.02mm
	+0.02mm
	-0.03mm

	3
	材质
	C:0.054%

Si:0.016%

Mn:0.16%

P:0.023%

S:0.009%

Cr:0.033%
	C:0.049%

Si:0.016%

Mn:0.16%

P:0.024%

S:0.008%

Cr:0.026%
	C:0.051%

Si:0.016%

Mn:0.16%

P:0.024%

S:0.008%

Cr:0.026%
	C:0.049%

Si:0.016%

Mn:0.16%

P:0.025%

S:0.008%

Cr:0.026%
	C:0.050%

Si:0.016%

Mn:0.16%

P:0.025%

S:0.008%

Cr:0.025%

	4
	拉伸强度
	317
	321
	314
	317
	320

	5
	屈服强度
	300
	298
	290
	294
	300

	6
	延伸率
	32.3
	36.3
	32.5
	30.7
	21.8


从验证数据中看出材质碳素钢：C含量（0.049～0.054）%；Si含量（0.016%）；Mn含量（0.16%）；P含量（0.023～0.025）%；S含量（0.008～0.009）%；Cr含量（0.025～0.033）%。拉伸强度最低值为314 MPa，最高值为321MPa；满足要求（269～420）MPa。屈服强度最低值为290 MPa，最高值为300MPa；满足要求（161～341）MPa。延伸率最低值为21.8%，最高值为36.3%；其中样品5不满足要求（25～43）%，其它4个样品满足要求，合格率为80%。

 [image: image3.jpg]



       碳素管
 [image: image4.jpg]


              [image: image5.jpg]



火花放电直读光谱仪                  250kN电子万能材料试验机
 [image: image6.jpg]FEFARERARTC
#ERS: W08

s 510804884





      数显卡尺
3.4.1.2碳素板验证数据

	序号
	项目
	样品1
	样品2
	样品3
	样品4
	样品5

	1
	外观
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	2
	规格
	
	
	
	
	

	3
	材质
	c:0.078%
Si:0.099%
Mn:0.20%
P:0.014%
S:0.020%
Cr:0.032%
	c:0.089%
Si:0.10%
Mn:0.20%
P:0.016%
S:0.020%
Cr:0.038%
	c:0.094%
Si:0.11%
Mn:0.21%
P:0.015%
S:0.019%
Cr:0.040%
	c:0.093%
Si:0.11%
Mn:0.21%
P:0.015%
S:0.019%
Cr:0.040%
	c:0.090%
Si:0.11%
Mn:0.21%
P:0.014%
S:0.017%
Cr:0.040%

	4
	拉伸强度
	386
	383
	372
	387
	372

	5
	屈服强度
	302
	326
	314
	307
	316

	6
	延伸率
	27.1
	26.4
	28.6
	27.8
	26.5


	序号
	项目
	样品6
	样品7
	样品8
	样品9
	样品10

	1
	外观
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	2
	规格
	
	
	
	
	

	3
	材质
	c:0.099%
Si:0.12%
Mn:0.23%
P:0.012%
S:0.019%
Cr:0.028%
	c:0.077%
Si:0.13%
Mn:0.24%
P:0.012%
S:0.016%
Cr:0.033%
	c:0.078%
Si:0.12%
Mn:0.24%
P:0.014%
S:0.018%
Cr:0.031%
	c:0.071%
Si:0.13%
Mn:0.24%
P:0.012%
S:0.016%
Cr:0.029%
	c:0.074%
Si:0.13%
Mn:0.24%
P:0.013%
S:0.018%
Cr:0.027%

	4
	拉伸强度
	359
	357
	360
	358
	369

	5
	屈服强度
	273
	280
	279
	280
	270

	6
	延伸率
	28
	28.2
	30.3
	28.2
	28.8


从验证数据中看出材质碳素钢：C含量（0.071～0.099）%；Si含量（0.099～0.13）%；Mn含量（0.20～0.24）%；P含量（0.012～0.016）%；S含量（0.016～0.020）%；Cr含量（0.027～0.040）%。拉伸强度最低值为357 MPa，最高值为387MPa；满足要求（271～420）MPa。屈服强度最低值为270 MPa，最高值为326MPa；其中样品2不满足要求（170～320）MPa，其它9个样品满足要求，合格率90%。延伸率最低值为26.4%，最高值为30.3%；满足要求（25～41）%。

   [image: image7.jpg]



            碳素板
 [image: image8.jpg]


              [image: image9.jpg]



火花放电直读光谱仪                 250kN电子万能材料试验机
 [image: image10.jpg]FEFARERARTC
#ERS: W08

s 510804884





      数显卡尺
3.4.1.3螺丝

	序号
	项目
	样品1
	样品2
	样品3
	样品4
	样品5

	1
	外观
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	2
	盐雾试验
	6小时后，无白锈
	6小时后，无白锈
	6小时后，无白锈
	6小时后，无白锈
	6小时后，无白锈

	3
	重金属
	铅＜5mg/kg
镉＜5mg/kg
	铅＜5mg/kg
镉＜5mg/kg
	铅＜5mg/kg
镉＜5mg/kg
	铅＜5mg/kg
镉＜5mg/kg
	铅＜5mg/kg
镉＜5mg/kg


从验证数据中看出材质螺丝：5个样品的重金属铅＜5mg/kg、镉＜5mg/kg满足GB/T 26125-2011要求（铅≤90mg/kg、镉≤40mg/kg）。
   [image: image11.jpg]



                        螺丝
   [image: image12.jpg]FEFARERARTC
#ERS: W08

s 510804884




         [image: image13.jpg]



               数显卡尺                                 电子天平
   [image: image14.jpg]



             火焰原子吸收分光光度计
3.4.1.9扳手
	序号
	项目
	样品1
	样品2
	样品3
	样品4
	样品5

	1
	外观
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	2
	盐雾试验
	6小时后，无白锈
	6小时后，无白锈
	6小时后，无白锈
	6小时后，无白锈
	6小时后，无白锈

	3
	重金属
	铅＜5mg/kg
镉＜5mg/kg
	铅＜5mg/kg
镉＜5mg/kg
	铅＜5mg/kg
镉＜5mg/kg
	铅＜5mg/kg
镉＜5mg/kg
	铅＜5mg/kg
镉＜5mg/kg


从验证数据中看出材质扳手：5个样品的重金属铅＜5mg/kg、镉＜5mg/kg满足GB/T 26125-2011要求（铅≤90mg/kg、镉≤40mg/kg）。
   [image: image15.jpg]



                        扳手
   [image: image16.jpg]


   [image: image17.jpg]mm/inch  O/ABS

Micromar 40EWR
REFERENCE

FRTRRETERS

B HMEFHAR

RERT: W0

SRS 21110235





            全自动影像测量仪                         数显千分尺
   [image: image18.jpg]FEFARERARTC
#ERS: W08

s 510804884




         [image: image19.jpg]



               数显卡尺                                 电子天平
   [image: image20.jpg]



             火焰原子吸收分光光度计
3.4.1.4纸箱
	序号
	项目
	样品1
	样品2
	样品3
	样品4
	样品5

	1
	外观
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	2
	印刷纸材标示
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	3
	压线
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	4
	平压强度
	214kPa
	214kPa
	214kPa
	214kPa
	214kPa

	5
	边压强度
	4.02kN/m
	4.02kN/m
	4.02kN/m
	4.02kN/m
	4.02kN/m

	6
	耐破强度
	1.01×10³kPa
	1.01×10³kPa
	1.01×10³kPa
	1.01×10³kPa
	1.01×10³kPa

	7
	分层定量
	第一层面纸定量：124g/m²
第二层楞纸定量：144g/m²
第三层里纸定量：154g/m²
	第一层面纸定量：124g/m²
第二层楞纸定量：144g/m²
第三层里纸定量：154g/m²
	第一层面纸定量：124g/m²
第二层楞纸定量：144g/m²
第三层里纸定量：154g/m²
	第一层面纸定量：124g/m²
第二层楞纸定量：144g/m²
第三层里纸定量：154g/m²
	第一层面纸定量：124g/m²
第二层楞纸定量：144g/m²
第三层里纸定量：154g/m²


从验证数据中看出包材（侧封箱）：平压强度214kPa，边压强度4.02kN/m，耐破强度1.01×10³kPa，分层定量（第一层面纸定量：124g/m²、第二层楞纸定量：144g/m²、第三层里纸定量：154g/m²）。
  [image: image21.jpg]



              纸箱
  [image: image22.jpg]


       [image: image23.jpg]Hﬁ’g‘ﬁﬁ@ﬂ EF'ILV
-1909-02-801-33

it EER RS

www.mtpsp.com





             电子数显卡尺                              卷尺
  [image: image24.jpg]MR
-KY3000

B, FERE
i

S A% BB AEAR BB UERE 4L \

G660 0 0 *

I 7 i PN RERE K
5

z«.\w,’ua(‘w: zr‘m' 2 @ @ O é é O Q "




              [image: image25.jpg]oHECK

P2 Vs
N N |

Larentzen & Wettre





     电脑测控压缩试验仪                        纸张耐破度仪
  [image: image26.jpg]B
£

5 dUALIEY &




  红外水分快速测定仪（电子天平）
3.4.1.5纸卡
	序号
	项目
	样品1
	样品2
	样品3
	样品4
	样品5

	1
	外观
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	2
	印刷纸材标示
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	3
	印刷位置
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	4
	压线
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合


  [image: image27.jpg]b
g
&
8
£
i
]





               纸卡

  [image: image28.jpg]


     [image: image29.jpg]B
£

5 dUALIEY &




           电子数显卡尺                   红外水分快速测定仪（电子天平）
3.4.1.6胶袋

	序号
	项目
	样品1
	样品2
	样品3
	样品4
	样品5

	1
	外观
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	2
	规格
	长：114mm
宽：45mm
厚：0.07mm
	长：1211mm
宽：362mm
厚：0.04mm
	长：1951mm
宽：73mm
厚：0.03mm
	长：1286mm
宽：429mm
厚：0.04mm
	长：314mm
厚：0.04mm

	3
	材质
	聚乙烯（PE）
	聚乙烯（PE）
	聚乙烯（PE）
	聚乙烯（PE）
	聚乙烯（PE）


  [image: image30.jpg]


   [image: image31.jpg]



                  胶袋                               胶袋

  [image: image32.jpg]


   [image: image33.jpg]NERTUMISA A -

RIS, P02 ‘wma)
Y1LION HYSVKD

VVE M@

ENGLISH

A WAR

SUFFOCA

- Keep plastic bags

from bapj

DEUTSCH

kowe

NIE! R
i

ZARD
away
€s and children.

TION HA

ACHTUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR
o Kunststoffverpackung von Kindern

fernhalten

NEDERLANDS

WAARSCHUWI
GEVAAR

NG! VERSTIKKINGS-

- Houd kunststof Verpakkingen buiten
bereik van kinderen,

DANSK

ADVARSEL! RISIKQ FOR KVAELNING

= Opbevar plas:
born,

Isy
ik
- Geymia last
bérn na elﬁ>
Aomv SK

ARSEL i
mhtol, SE X

las
b sm,

ki til.

tposer utilgaengeligt for

FNUNARH&TTA »
bar sem ungbérp og

Oka

*_jouuus “FRAN
INGI 4

EESTI yi
HOIATUS! LAMBUMISOHT 3
= Hoidke kilekotte lastele kip
kohas.

LATVIESY .
BRIDII?JUMS! NOSMAKSAN,
- Plastmasas Maisinus turiet,
un bé&rniem nepieejama viets

LIETUVI 2
ISPEJIMAg PAVOJUS UZQUST
- Laikyti plastikiniu_s maiseliyg
ir kﬁdrkiams nepasleklamoje v
UES
PERIGO DE SUFOQ
0S sacos de plast;

E DE SUFo(y
din plastic





                胶袋                                  胶袋
  [image: image34.jpg]FEFARERARTC
#ERS: W08

s 510804884




   [image: image35.jpg]



                 数显卡尺                             卷尺

  [image: image36.jpg]—uo

;a
LY e
T

R RG





               同步热分析-红外联用仪

  [image: image37.jpg]



                  钢直尺
3.4.1.7蜂窝板
	序号
	项目
	样品1
	样品2
	样品3
	样品4
	样品5

	1
	外观
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	2
	规格
	长：249.5mm
宽：41.0mm
厚：13.1mm
	长：249.8mm
宽：41.4mm
厚：12.8mm
	长：249.2mm
宽：41.5mm
厚：13.0mm
	长：250.1mm
宽：41.3mm
厚：12.7mm
	长：249.2mm
宽：41.2mm
厚：13.3mm


  [image: image38.jpg]MMENNA A
YR Y




         [image: image39.jpg]



            蜂窝板                                  蜂窝板
  [image: image40.jpg]


       [image: image41.jpg]Hﬁ’g‘ﬁﬁ@ﬂ EF'ILV
-1909-02-801-33

it EER RS

www.mtpsp.com





             电子数显卡尺                              卷尺
  [image: image42.jpg]B
£

5 dUALIEY &




  红外水分快速测定仪（电子天平）
3.4.2产品性能要求   
3.4.2.1强度
	序号
	项目
	样品1
	样品2
	样品3
	样品4
	样品5

	1
	层板弯曲
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	
	
	0.33%
	0.36%
	0.35%
	0.42%
	0.39%

	2
	结构强度
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	3
	顶板静载
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	
	
	0.31%
	0.36%
	0.34%
	0.45%
	0.36%


通过对5个不同规格的碳钢架进行静载、结构强度测试 ，5个样品全部符合要求。所有部件或连接件未断裂、未损坏；所有零部件未磨损、未变形，使其使用功能正常；通过手触压证实，用于紧固的部件未松动；五金连接件未松动。

3.4.2.2固定在墙上的地面站立的产品
	序号
	项目
	样品1
	样品2
	样品3
	样品4
	样品5

	1
	稳定性
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合


通过对5个不同规格的碳钢架进行稳定性测试 ，5个样品全部符合要求。所有部件或连接件未断裂、未损坏；所有零部件未磨损、未变形，使其使用功能正常；通过手触压证实，用于紧固的部件未松动；五金连接件未松动。产品未脱离结构体。

3.4.2.3金属架

	序号
	项目
	样品1
	样品2
	样品3
	样品4
	样品5

	1
	恒温恒湿
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合


通过对5个不同规格的碳钢架进行静载、结构强度测试 ，5个样品全部符合要求。表面无裂纹、鼓泡、明显失光和变色等缺陷。

3.4.2.4产品气候舱测试
	序号
	项目
	样品1
	样品2
	样品3
	样品4
	样品5

	1
	甲醛释放量
	＜0.010
	＜0.010
	＜0.010
	＜0.010
	＜0.010

	2
	苯
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	3
	甲苯
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	4
	二甲苯
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	5
	总挥发性有机化合物（TVOC）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出


通过对5个不同规格的碳钢架进行静载、结构强度测试 ，5个样品全部符合要求。测试结果均为未检出。

4标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准未涉及专利和知识产权

5产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准经制定后，突出了有害物质限量与安全性要求，具有较好的指导性和可操作性，给生产企业采用优质材料留下了空间，发布实施后，将对碳钢家具生产行业的健康发展起到推动作用，对规范市场经济秩序、扼制劣质产品的无序竞争提供了强有力的技术依据，将达到更好的社会效益和经济效益。

6采用国际标准和国外先进标准情况 

本标准未采用国外先进标准。
本标准制定过程中未测试国外的样品。

本标准水平为国内先进水平。

7与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准完全保持一致。

8 重大分歧意见的处理经过和依据

针对碳钢家具产品材料及产品项目，根据实际的测试数据总结，定出了标准要求。
9贯彻标准的要求和措施建议

标准制定后有关技术要求应尽快让企业知道，特别是标准安全性要求、有害物质限量等要让企业尽快了解和掌握。建议归口管理部门或行业协会组织团体标准宣贯。

10废止现行相关标准的建议

本标准为首次制定。

11其它应予说明的事项

    无。

《碳钢家具架类产品通用技术要求》团体标准制定起草小组

2020年12月

PAGE  
4

